Министерство культуры Российской Федерации

Проектный институт по реставрации

памятников истории и культуры

Спецпроектреставрация

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В ИНТЕРЬЕРАХ

Методические рекомендации

Москва 1993

Настоящая робота представляет собой значительно дополненное историческими сведениями 2-е издание методических рекомендаций "Отделочные работы в интерьерах", выпущенных институтом Спецпроектреставрация в 1987 г,.

Автор первого раздела - бывший главный технолог объединения "Росреставрация" Л.С. Гелъфелвд - прослеживает этапы развития отделочных материалов и техник в отечественном строительстве, приводит характерные признаки а технологии различных архитектурно - строительных эпох России и, исходя из приводимых сведений, излагает принципиальные особенности производства отделочных работ в современной реставрации.

Второй раздел (автор - специалист института Спецпроектреставрация Г.С. Мигаева) представляет непосредственно рекомендации по производству окраски и отделки интерьеров в зданиях различного назначения. Приводятся рецепты и техника приготовления грунтовок, шпатлевок и окрасочных составов, дается классификация лакокрасочных материалов, сообщаются правила техники безопасности при производстве отделочных работ.

Методические рекомендации предназначены для архитекторов и инженеров, занятых реставрацией памятников истории и культуры, специалистов ремонтно-реставрационных организаций, а также учащихся специализированных школ и училищ.

Л.С. Гельфельд, Г.С. Мигаева. Отделочные работы в интерьерах

© Институт Спецпроектреставрация, 1993

Окрасочные работы в интерьерах, как и на фасадах памятника, представляют последний этап всего комплекса реставрационных действий. Они производятся после детального изучения имеющихся на поверхности окрасочных слоев, установления их цвета и состава, выявления первоначального окрасочного слоя (или окрасочного слоя на период реставрации). На поверхности выявленного первоначального слоя выбирают совместно с архитектором небольшие хорошо сохранившиеся участки (размером 10х10 см) - "марки", фиксируют их местоположение в акте окрытых работ или оставляют "марки" незакрашенными. Подготовка поверхности (кроме очистки от тли) на этих участках не производится.

Технология окрасочных работ включает в себя подготовку поверхности, приготовление и нанесение грунтовочных, шпатлевочных и окрасочных малярных составов. Все лакокрасочные материалы должны теть паспорта или заключение лаборатории на соответствие их ГОСТу или ТУ, так как от качества материалов зависит внешний вид и срок службы окраски.

Работы по окраске интерьеров в большинстве случаев выполняются методом полного воссоздания, что допускает использование современных материалов и усовершенствование технологии.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТАХ В АРХИТЕКТУРЕ

Отладочные работы занимают примерно 1/3 объема от общих строительных работ и несут функции: технико-экономическую, санитарно-гигиеническую и декоративно-эстетическую.

Технико-экономические функции направлены на придание долговечности материалам: атмосферостойкости, огнестойкости, коррозионной стойкости, биостойкости, водостойкости и т.п.

Так, в древности для придания стойкости древесине ее обжигали до обугливания и смолили; чтобы придать атмосферостойкость кирпичу, его обмазывали известковой обмазкой, белый камень покрывали "ферниссами" - известково-творожными составами и олифой и т.п.

В 1654 г. священник Павел Аллепский писал "...выстроив кирпичное здание, они (русские) белят его известкой, и она так крепко пристает к нему, что не отваливается и во сто лет..." (Труды Музея истории и реконструкции Москвы. Вып. Ι, М., 1950. C.112-113).

В качестве "консервантов" металла применялось воронение, золочение, лужение, покраска. Надежную долговечность обеспечивали твердые полированные, с выявлением текстуры, облицовочные камни (например, полы из "голутвинских" агатов в Архангельском соборе Московского Кремля), мозаика, керамика и т.п. керамические и каменные материалы ("Оранта" в интерьере Софийского собора в Киеве, керамика на стенах культовых зданий ХVΙ-ХVΙΙ вв. в Москве и других городах). Золочение и лужение применялось для архитектурного металла и покрытия церковных глав.

Санитарно-гигиенические функции обеспечивают условия для поддержания чистоты (облицовки, водостойкие покраски, обои из моющихся и водостойких материалов, покровные лаки, мастики и т.п.).

Декоративно-эстетические функции предусматривают применение различных декоративных материалов, в том числе пород дерева, керамики и камня с введением шлифовки, полировки, глазурей, облагораживание строительных материалов методом росписей, окраски, протрав, имитации ценных материалов - искусственный мрамор, папье-маше (например, интерьеры Останкинского и Шереметевского дворцов в Москве). Различного вида резьба, росписи, скульптурно-декоративная обработка, литье, чеканка, применение различных по стилям и композиции архитектурно-декоративных элементов (фигурная теска, лепнина, декоративное стекло, паркеты, печи, камины ц т.п.) также обогащают декоративно-эстетический облик здания.

Техника и технология отделочных работ зависят от таких факторов, как применение тех или иных строительных материалов в архитектуре, назначение зданий и сооружений, состояние науки и техники на определенном этапе развития общества, а также от моральных, политических и философских устоев общества на различных стадиях его развития.

К истории отделочной техники в России

С древнейших времен человек украшал свое жилище и быт. Еще в доисторических жилищах степных районов Древней Руси использовались глиняные обмазки типа тонких штукатуров, покрытых различными покрасками в виде узоров с использованием в основном минеральных красителей: сажи, мела, охр та связующих (жире, костном мозге, растительном масле, позже - извести). В дальнейшем условный орнамент перешел в более реалистические изображения животных, птиц, растений.

Монументальные деревянные сооружения - церкви, соборы - получали богатейшее убранство. Особенно декорировались т.н. "тябловые" иконостасы, "крылосы" (клиросы) - места для певчих. Иконостасы, врата и двери храмов украшались пышной резьбой и позолотой. Использовалась полихромия (многоцветие) в раскраске. Очень тщательно отделывались жилые постройки. В интерьере бревна обтесывали "влас" с выявлением текстура. Подволока (подшивка потолка) подшивалась "в прямь" или "в косяк". В отделке часто приме шли фигурные филенки, подволока прописывалась различными красками. Существовала даже "вислая подволока" с особо рельефной резьбой, горельефного объема, как бы обвисающая вниз. Печи и двери расписывали травчатыми узорами. Полы или "мосты" устраивали из дубовых дощечек или укладывали квадратные дубовые тесины на песок или известковый раствор, что получило название "дубового кирпича". Такой пол мог быть раскрашен под "мрамор" или "шашку". Эго был прообраз современного паркета. Внутренняя отделка интерьеров производилась по образу или подобию известного строения или как водится - "по уразумению мастера". Чертежей в то время почти не существовало, и каждый мастер вносил что-то новое, свое.

Отделочная техника Киевской Руси (X в.)

Строители в древнерусском государстве обладали самобытными приемами отделки, но вместе с тем не отказывались от различных новшеств, творчески перерабатывая гас. Культовые здания украшались резным мрамором, смальтой, фресками. Так, при раскопках в Киеве

Десятинной церкви, разрушенной при нашествии Батыя в 1240 г., были обнаружены резные мраморные капители, остатки шиферных полов и мозаик. В соборе св. Софии в Киеве, изобилующем мозаиками и фресками, деревянные связи была покрыты полихромным орнаментом, хоры ограждены плитами из красного шифера. В гражданских постройках из дерева применялась различного рода резьба, раскраска, позолота, обмазка известковой штукатуркой, поливные изразцовые полы, стеклянная мозаика. Для облицовки печей применяли керамику. В отделке применяли художественные изделия из металла: решетки, узорные жиковины, петли, замки, просечные подзоры, решетки на кровлях и т.п.

К концу XI в. в отделочной технике применялись различные материалы и технологические приемы: покраски в основном клеевые и известковые, штукатурки известковые, облицовки шифером и керамикой, "византийская" мозаика из смальты, золочение, резьба по дереву и камню, художественное стекло (секреты которого были утрачены и возрождены в ХVΙΙΙ в.), художественный архитектурный металл.

Отделочная техника на Руси XΙΙΙ-XΙV вв.

Дробление бывшей Киевской Руси на удельные княжества привело к разнообразию в архитектуре и отделочной технике в отдельных регионах. Кладка стен видоизменяется. Слои цемяночной обмазки становятся более тонкими. Появляется оштукатуривание стен и отделка рустом, высокого расцвета достигает фреска. Деревянные детали пышно расписываются масляными красками. Шире применяется металл (в соборе в Боголюбове полы были выстланы медью).

Отделочная техника XV-XVΙΙ вв.

Этот период Московского государства характеризуется дальнейшим развитием крепостного (оборонного) зодчества, строительства дворцов, культовых и других архитектурных сооружений. Господствующим строительным материалом оставалось дерево. Естественный камень как основной материал каменного зодчества в середине ХV в. начинает уступать место кирпичу. Строящиеся здания этого периода отличаются особой пышностью декоративной отделки. На фасадах используется многоцветная роспись известковыми и клеевыми красками. Исписывают карнизы, пояски, поле стены, фоны резьбы по камню. Масляной краской отделываются внутренние и наружные поверхности деревянных зданий. По-прежнему широко применяются различные виды орнаментальной домовой резьбы. В культовых постройках - резные пышные, золоченые "на полимент" иконостасы. Развивается техника золочения. В интерьерах впервые начинают появляться декоративные штукатурные тяги (гурты), узорчатые слюдяные оконца. В деревянных домах крестьян и посадского населения по-прежнему расписывают филенки дверей и ставен, домовую резьбу, печи и предметы быта.

Особого расцвета отделочная техника достигает в ХVΙΙ в. (расцвет "узорочья" и "штучного набора") на фасадах и в интерьерах. Применяется темперная и масляная роспись, обтяжки стен по "полстям" (войлоку) сукном и другими тканями, кожей с тисненым узором и золочением, печи облицовываются цветными и муравлеными (зелеными) изразцами. Все больше в интерьерах применяется штукатурка, протягиваются профилированные тяги поясков и карнизов из хорошо погашенной извести с шерстью. В конце XVΙΙ в. Появляется лепнина с растительным орнаментом, плоская, резанная по гипсу "снецарями" (лепщиками XVΙΙ в.). Так; по архивным документам известно, что в 1658 г. "снецари" украшали лепниной палаты в царской Измайловской вотчине. В этот же период производились аналогичные работы в Белой палате Ростова Великого.

Применялась облицовка каменных стен в интерьерах деревянными панелями. В 1688 г. в каменной наугольной палате царевны Екатерины Алексеевны (в Московском Кремле) производилась столярная отделка комнат - "...столяры дубовые доски правили и карнизы накладывали и к брусьям прибивали". Техника резьбы по дереву была разнообразной: глухая, рельефная и прорезная. В архивных документах часто упоминается о прорезной технике резьбы. В употребление вошел прообраз современного паркета "кирпич дубовый", его часто расписывали "в шахмат чернилами да суриком".

В конце XVII в. штукатурка стен начинает вытеснять кирпичную и изразцовую облицовку. Особенностью производства отделочных работ в XVII в. является применение "накладной техники", когда на одну отделочную структуру накладывается другая из иного материала. На ткани и сафьян накладывали рельефные ремни и прорезной метала, дерево или оловянные детали. Широко попользовались при окраске пористых поверхностей левкасы (смесь мела с клеем). В отделочных работах употребляли различного вида позолоту: "твореное", "сусальное" и "зжоное" злато. Применяли и полиментное золочение на клеющих составах (из глины, яйца, воска).

Фасада окрашивали в различные цвета, часто с выделением в цвете архитектурных деталей, либо подчеркивая их контур. Для производства отделочных работ в XVII в. при Оружейной палате создается школа отделочников-мастеров. В школе преподавали знаменитые "знаменьщики" - в первой половине XVII в. Петр Ремезов, во второй половине Симон Ушаков, с 1707 г. Иван Зарудный. Сложные узоры для росписи зданий рисовались мастерами на лубках, затем вырезались шаблоны и по ним рисовали и расписывали. Особое значение придавалось качеству олифы и красок. Лучшей в XVII в. считалась олифа "костромского варенья". Существовали секреты варки олифы, клея и приготовления других связующих. Среди русских красок и связующих применялись в основном природные материалы, мездровый животный и рыбий клей "карлук", пшеничный клейстер и т.п.; из красок - сурик, вохра калужская, черлень псковская, бакан ржевский, блягилъ или сурик жженый на железе и др. Связующими могли служить также вишневая смола - камедь, янтарь и др.

Особое внимание уделялось подготовке поверхности под роспись в интерьерах. Поверхность тщательно левкасили алебастром или мелом на "мездрином клею". Стены или места под роспись тщательно проклеивали тканью "серпянкой", "крашениной". Перед нанесением грунта доска или холст, или какая-либо другая ткань тщательно промазывалась клеем. Готовили левкас из просеянного (плавленого) мела или алебастра с клеем. Грунтовали от 8 до 16 раз. После высыхания левкаса неровности удаляли (сошлифовывали) и поверхность "лишевали" хвощом. В менее ответственных местах полотно не левкасили, а проклеивали пшеничной мукой с клеем. Для крепления штукатура с начала XVII в. начали применять левкасные кованые гвозди с очень широкими круглыми шляпками. Их забивали в шахматном порядке в швы кладки на расстоянии друг от друга от 30 до 50 см. При ремонте Успенского собора в 1642 г. были "покупаны пруты железные на буравы, чем наверчивать стены для левкасных гвоздей". Применяли метод малярной отделки и по кирпичу. Существовал метод натяжки тканей на стены по войлоку, так называемой "полсти".

XVII в. всем ходом технического развития подготовил отделочную технику следующего столетия, отличающуюся применением новых технологий и отделочных материалов.

Отделочная техника XVIII в.

Развивавшаяся стекольная промышленность в России вытеснила слюдяные оконницы; развитие бумажного производства позволило заменять обивку стен тканями на бумажные обои. Вместо холста и левкаса на подбой стен и потолков начали использовать дешевую ткань "стружанку", прибивавшуюся по войлоку, хорошо державшую штукатурный слой. Широко внедряются штукатурная простая и художественная отделки, лепнина, папье-маше, художественные паркеты, скульптура, сюжетные композиции, используются классические ордера, орнаменты, геральдика.

В рубленых постройках вместо мха для конопатки стали использовать паклю. В малярной технике дорогой рыбий клей "карлук" заменяют животным. Совершенствуется орнаментальная резьба, особенно в интерьерах дворцов и культовых зданий. По мере улучшения качества стали совершенствуется и обработка твердых пород камня, и применение его как облицовочного материала в интерьерах дворцов.

В качестве арматуры лепных изделий применяется проволока. Интерьеры начали украшать искусственными более дешевыми материалами: мореной и подкрашенной древесиной, искусственным мрамором ("стюком" или "фальшивым мрамором"). В декоративную отделку вводят "гризайль" - однотонную роспись под лепнину.

Стройматериалы XIX в.

Если в начале XIX в. основными строительными материалами в России были дерево, кирпич, камень, песок, известь и алебастр, которые применяли в строительстве по правилам ХУШ в., то в XIX в. совершенствуются знания в области технологии строительных материалов. После Отечественной войны 1812 г. резко возросли восстановительные работы в Москве и других разрушенных городах. Расширяется и механизируется кирпичное производство, добыча камня, производство извести и алебастра; растет количество песчаных карьеров. В начале XIX в. архитектор Н. Львов разработал технологию получения "каменного картона" (для кровель). В 1811 г. мастер М. Кузнецов изготовил на фабрике в Угличе кровельную бумагу. В 1856 г. в России стала применяться искусственная сушка древесины. В 1853 г. в Петербурге в институте корпуса инженеров путей сообщения была создана лаборатория испытания строительных материалов. Совершенствуется обработка и антисептирование древесины. В. Лукин предложил обработку древесины паром, содержащим деготь. В 1840-х годах Д.И. Журавский произвел в России перше в мире расчеты механических свойств древесины.

Все эти нововведения увеличивали долговечность деревянных стеновых конструкций.

Значительно улучшается производство вяжущих материалов. Совершенствуется конструкция печей для обжига извести на Тосненских плитных ломках под Петербургом. Для получения гидравлического раствора в известь добавляли кирпичную крошку (цемянку) или золу и другие добавки. Эти добавки, а также известковое тесто или раствор называли "цементом". Размешивание раствора производилось специальными лопастями, приводимыми в движение лошадьми. В 1817-1821 гг. военный техник Егор Челиев (1771-1839) открывает способ изготовления портландцемента и публикует его. Россия открывает в 1839 г. заводы по изготовлению портландцемента, например, завод И.В. Юнкера в Петербурге.

В XIX в. также совершенствуется обработка твердых пород камня: гранитов, порфиров, песчаников и др. В 1843 г. Д. Кобизев составил описание 40 наименований известняков, песчаников, песков, гранитов и других каменных пород, применявшихся в строительстве и отделке зданий. В XIX в. продолжает развиваться производство лепнины для отделки зданий, искусственного мрамора, имевшего в основном две модификации - оселковый и малярный (в конце ХIХ в. появляется "утюжный" мрамор, наносящийся тонким слоем на грунт стены и прокатанный для глянца специальными стальными катками - "утюжками"). Совершенствуется деревообрабатывающее производство; в отделке интерьеров широко применяется щитовой наборный паркет.

В конце XIX - начале XX вв. на основе цементов, помимо кладочных растворов и штукатурок, изготавливались методом литья и полусухой набивки форм (с арматурой) лепные декоративные архитектурные элементы для оформления зданий. С 1870-х гг. впервые в бетоне была выполнена лепнина скульптором А.С. Козловым на жилых зданиях Москвы . Многие фасады зданий Москвы украшены цементными скульптурами, барельефами и декоративными лепными деталями XIX - начала XX вв.

По мере развития производительных сил развивалась и отделочная техника, менялись исторически обоснованные стилистические особенности архитектуры и различные виды отделочной техники, в то же время изменялись условия строительства, технология и, в отдельных случаях, материалы. Появились новые вяжущие (цементы и их модификации), краски, лаки, стеклянные материалы, обойное бумажное производство, антисептики и антипирены, первые полимерные материалы. Древняя отделочная техника и технология во многом ушли в историю.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ В РЕСТАВРАЦИИ

В отличие от общестроительных работ, отделочные работы в реставрации памятников должны обеспечивать сохранение подлинных фрагментов памятников. Так, например, при реставрации собора Покрова (храм Василия Блаженного) в Москве была сохранена частично подлинная штукатурка конца XVΙΙΙ - начала ХΙХ вв. под дикий камень на "Колокольне с росписью" и т.д. В процессе производства реставрационных работ везде, где это требовалось, подводилась новая штукатурка, аккуратно соединяясь со старой - подлинной.

Декоративные элементы и окраски должны соответствовать первоначальным (утраченным) либо реконструированным в точном соответствии с колерами и рисунком согласно проекту реставрации.

В процессе реставрации должна соблюдаться совместимость материалов древних и старых с новыми, так как несовместимость способствует разрушению материала памятника и его частей.

Применяемые отделочные материалы не должны корродировать металл, изменять цвет подлинных материалов, выделять токсические вещества и быть пожароопасными.

Вое отделочные работы должны производиться только согласно разработанной специалистами технологической документации (технологической части проекта реставрации) или рекомендациям подразделений проектных институтов или управлений, при обязательном выполнении всего комплекса реставрационных работ в определенной технологической последовательности.

Технологическая последовательность производства отделочных работ должна исключать запыление и загрязнение интерьеров в процессе уборки помещений, шлифования паркетов, камня, искусственного мрамора, а также копоть при производстве сварочных и других огневых видов работ и привнесение построечной влажности в процессе штукатурных, лепных, облицовочных и малярных работ.

Отделочные работы должны быть направлены на сохранение индивидуальных особенностей памятника архитектуры, связанных со стабильными просадками и подвижками отдельных его частей (не прибегая при этом к исправлению деформаций стен, карнизов и других элементов горизонтального и вертикального членения зданий, сооружений увеличением штукатурного намета или другими домазочными материалами), без производства капитальных работ по устранению или стабилизации деформаций.

Производство отделочных работ в реставрации предполагает применение высококачественных материалов: гипса, извести, цементов, мела, пигментов, связующих, клеев, древесины, химических препаратов (для антисептики, флоатирования, гидрофобизации), смывок, растворителей и др. необходимых материалов, что следует учитывать при их заявке и получении на объектах.

Требования к материалам для штукатурных работ

Материалы для штукатурных работ должны обладать совместимостью со старой штукатуркой и поверхностью основания стены по адгезии, паро- влаго- и газопроницаемости, морозостойкости. Известь во избежание "дутиков" должна быть хорошо прогашена и выдержана. Необходим хорошо промытый мелкий кварцевый песок. Растворы для штукатурки в основном не доданы содержать цемента, ила, если он необходим, добавки его должны быть минимальными. Для восстановления особо прочной штукатурки XVΙΙΙ-ХIХ вв. может применяться штукатурный или гидравлический безводный гипс, затворенный на клеевой воде. Иногда для ускорения твердения и усыхания в штукатурный раствор вводят молотую негашеную известь.

Для реставрации искусственного мрамора может служить штукатурный или гидравлический безводный гипс. К гипсовой массе, затворенной на клеевой основе, добавляют различные красители, а также мраморную или кварцевую тонкую муку. Для абразивной обработки мраморной массы необходимы шлифовальные и полировочные материалы: "полевой хвощ", различной твердости оселки. Так, "печеру" заменяет пеностекло; "песчаник" - мелкий карборундовый камень или оселок; "шифер № 1" - мелкозернистый мягкий песчаник марки 63с М28ВМ кл; "шифер № 2" - 63с М20с 2 кл; "зеленый” - 63с M14 ВМ кл; "черный" - 63с М28ВТ кл; "полировочный" - камни: нефрит, яшма, оникс, агат. Указанные искусственные камни выпускает московский завод абразивных материалов. Необходимо отметить, что подобрать по цвету гипс для реставрации белого искусственного мрамора невозможно — всегда места дополнений утрат будут выделяться заплатами. Разводить клеевой раствор при реставрации искусственного оселкового мрамора, особенно белого цвета, необходимо только на дистиллированной воде, во избежание коагуляции ржавчины (окислов железа) на клеевой раствор вокруг реставрируемого участка. В отдельных случаях для разбелки гипса добавляют небольшое количество титановых сухих белил. Лучшие гипсы для реставрация искусственного белого мрамора производства Германии - "Херц-Копс" или гипсы Ярославского завода.

Требования к материалам для лепных работ

Материалы можно разделить на три группы:

1.	Пластичные скульптурные материалы.

2.	Формовочные материалы.

3.	"Отливочные" и мастичные материалы.

К пластичным материалам относятся глины, пластилин, воск и, как показала практика, нетвердеющая оконная замазка. Глины - продукт обломочных горных пород. Имеют различные цвета, связанные с включениями гидрата окиси железа в виде лимонитов (цвет охристый, умбристый и др.). Глауконит окрашивает глины в зеленоватые цвета, углеродистые соединения окрашивают их в светло-серые до темно-серого и черного и т.д. Для скульптурно-декоративных работ в 30-е годы XIX в. применяли глины зеленоватого цвета, добываемые в Пулкове под Ленинградом и на Шлиссельбургской дороге. В наше время применяются глины любого цвета. Места добычи глин - Гжель, Кудиново под Рязанью и др. Качество скульптурных глин определяется их пластичностью, цветом (лучшие - зеленоватые глины Пулковских месторождений), способностью длительное время не высыхать, иметь минимальную усадку при потере влаги - высыхании.

По механическому составу глины могут быть жирными и тощими. Тощие глины для лепки не годны. Глины, загрязненные органическими включениями (илом, водорослями и пр.), могут вызывать болезни кожи рук. В основном для лепки используют отмученную глину. Для большей пластичности и предохранения ее от высыхания во время размеса в глину добавляют олифу (0,5 кг на кг глины), касторовое или хлопковое масло (до 0,2 кг на I кг глины). Приготовленную для лепки глину хранят в специальных ямах или емкостях в мастерской.

Пластилин - пластичная масса различных цветов, не засыхает и сохраняет пластичность. Готовят его из натурального воска и наполнителей (свиного сала, скипидара, картофельной муки и краски). Применяется и восково-глиняный пластилин, и чистый воск. В качестве пластичного невысыхающего материала для лепки может быть использован "эглин" и нетвердеющая оконная замазка.

Для лепных работ применяется гипс (алебастр). Он не относятся к пластичным материалам, но пригоден для лепки декора методом "отмазки", без добавления даже замедлителей схватывания (например, клея и др.). Техника отмазки орнаментов в архитектуре была характерна для стиля барокко XVΙΙΙ в. Заведенный и только начинающий схватываться гипс (консистенции остывшего сливочного масла) намазывают на стену и вбитые предварительно штыри по заранее прорисованным контурам детали, затем после отверждения обрабатывают металлическим инструментом с последующей насечкой и домазкой гипсом до полного рельефа. Гипс относится к группе вяжущих.

Требования к вяжущим

Гипс получают из природного камня, природного ангидрита или химических отходов (фосфогипс). Начало схватывания должно быть не раньше 4 мин, конец - не раньше 6 мин и не позднее 30 мин. Формовочный гипс - более тонкого помола - имеет постоянный состав, повышенную прочность. В лепных работах применяют гипсы марок Г-5 до Г-25 (ГОСТ 125-79) тонкого помола. Для замедления схватывания, если необходимо, вводят: известь, или буру, или животный клей, ПВА и др. Так, если в качестве замедлителя схватывания ввести мездровый клей - 0,2÷2% от массы гипса, то схватывание наступит через 40 мин. При необходимости ускорить схватывание добавляют сульфат натрия или поваренную соль либо затворяют гипс горячей водой. Для производства лепных работ гипс затворяют водой до густоты сметаны (на литр воды 1,5 кг гипса, для более густого раствора до 2 кг гипса). При отверждении гипсового раствора выделяется тепло, которое не должно превышать +25°С.

Требования к известковым составам

К незаменимым вяжущим материалам при реставрации памятников архитектуры относится известь. Она употребляется в кладочных растворах, обмазках, штукатурках и окрасочных составах. Строительная воздушная известь - вяжущий материал, получаемый путем обжига кальциево-магниевых карбонатных пород (известняков, мела, мраморов а др.), содержащих не более &% глинистых примесей. В зависимости от химического состава и после отжиговой обработки известь делится на молотую негашеную, содержащую в основном окись кальция, гашеную, содержащую в основном гидрат окиси кальция, и известь "пушонку", переработанную в порошок путем гашения (действием воды на негашеную комовую известь). Тонкость помола негашеной извести должна соответствовать удельной поверхности 3500- 5000 см2/г (транспортируется в герметичной упаковке). Молотую негашеную известь можно применять без предварительного гашения. Однако штукатурные растворы необходимо готовить только на хорошо гашеной, выдержанной извести. Кроме штукатурных работ, известь применяется для приготовления кладочных растворов, бетонов низких марок и покрасочных составов. Необходимо отметить, что известь теряет свои вяжущие свойства, если она была заморожена!

Учитывая особую значимость извести для производства реставрационных работ, приводим способы определения ее качества на строительной площадке: 1-5 кусков негашеной извести разбивают молотком пополам и рассматривают излом. По однородности и одноцветности фактуры излома судят о качестве обожженного материала. Скорость гашения определяют по времени, прошедшему от начала заливания водой комнатной температуры 2-3 кг извести в кусках размером около 40 мм, положенных в ведро и покрытых водой чуть выше кусков извести (на 0,5-1,0 см). Вскоре куски извести начнут распадаться и растрескиваться. Если гашение наступает до 8 мин, такая известь считается быстрогасящейся, если от 8 до 25 мин - среднегасящейся, если более 25 мин - медленногасящейся.

Метод определения содержания на погасившихся зерен. Известковое тесто разводят до консистенции молока, выливают в мелкое сито (с ячейками 0,6 мм) и промывают под слабой струей воды, не растирая комочки и зерна. Полученный остаток высушивают при температуре 100-105°С, охлаждают и взвешивают. Масса остатка в граммах, деленная на два, дает содержание не погасившихся зерен в извести. Ориентировочно кальциевая известь Ι сорта должна содержать непогасившихся зерен 7%, ΙΙ сорта – 11%, ΙΙΙ сорта – 14% (ГОСТ 9179-77).

Требования к качеству извести.

1.	Для штукатурных работ известь должна быть только I сорта, Не должна содержать водорастворимые соли.

2.	Активные окислы кальция и магния должны быть в пределах 65-70%.

3.	Окись магния - не более 1%.

4.	Серный ангидрит - не более 0,25%.

5.	Глинистые примеси - до 2-3%.

6.	Недожог фракций 0,6 мм - 2-3%.

7.	Недожог фракций более 0,6 мм - 0.

При реставрации кладок и больших утрат толстого штукатурного слоя необходимо учитывать способность известковых растворов давать значительную усадку, для чего в кладочные растворы добавляется небольшое количество цемента. При реставрации штукатурок на памятниках, имеющих живопись, добавка цемента в штукатурные раствори полностью исключается.

К гидравлическим вяжущим, применяемым в реставрации, относятся цементы различных марок, как правило, употребляемые с добавками песка, кирпичной крошки, извести и, в отдельных случаях, воздухововлекающих, добавок.

В реставрации наиболее употребительна так называемая "карцовка" - сухая смесь песка, извести и цемента. Достаточно разбавить указанную смесь водой, и раствор готов. При получении гипса, алебастра, извести, цемента необходимо иметь паспорт завода-изготовителя. Необходимо иметь в виду, что большие добавки гипса в цементный раствор ведут к резкому ослаблению и растрескиванию штукатурок.

Особенно важен режим хранения вяжущих. Гипс и цемент хранят в ящиках-ларях. При производстве штукатурных работ не обходило избегать ускоренной сушки стен местными подогревами во избежание растрескивания штукатурного слоя. Наиболее распространенным в отделочных работах и докомпоновочных растворах при производстве реставрационных работ является "белый" цемент Щуровского завода Московской области и Туазского в Азербайджане. В основном применимы марки белого цемента: 250, 300, 400. Начало схватывания не ранее, чем через 30 мин, конец - не позднее 12 часов после затворения.

Производство реставрационных работ на памятниках, млеющих художественные покраски, и требования, предъявляемые к лакокрасочным материалам

К художественным покраскам на памятниках архитектуры относятся: окраска архитектурных выпуклых деталей (карнизов, тяг, архивольтов, оконных обрамлений, порталов, капителей и др.), окраска фасадов, стен и потолков в интерьерах, разделка стен под ценные породы дерева и камня, под шелк, бархат, под орнаментальные обои, а также росписи плафонов, падуг, фризов и других элементов орнаментальной росписью как однотонной (монохромной), так и многоцветной (полихромией). Чаще всего однотонная роспись имитирует лепнину и называется "гризайль".

Реставрация художественных покрасок представляет собой сложный комплексный технологический процесс, близкий к реставрации живописи. В каждом конкретном случае автор проекта реставрации и заказчик, а также представители художников-реставраторов должны определить ценность росписей и кто должен их реставрировать - художники или маляры-реставраторы художественных покрасок, о чем составляется акт. Процесс реставрации покрасок включает расчистку от грязи, набелов, закрасов с послойным раскрытием, укрепление грунта красочного слоя и самого красочного слоя, восполнение его утрат и тонирование, а также, при необходимости, снятие фрагментов росписи и установку на место после вычинки стеновых конструкций и проведения работ по проводке внутренних коммуникаций в процессе приспособления памятника. Работы по реставрации покрасок должны вестись на научной основе.

Основные причины разрушения красочного слоя на памятниках связаны с физико-химическими процессами, протекающими в красочном слое, штукатурке и каменной кладке под влиянием воды. Эго связано с тем, что влагопоглощение зависит от пористости штукатурки, её гигроскопичности, загрязненности и фактуры поверхности (гладкой или бугристой). В этом случае немалую роль играет распыление красочного слоя, т.к. поглощение влаги начинается с поверхностной адсорбции, которая тем больше, чем меньше размер частиц. Лабораторными методами определено, что скорость всасывания влаги пористыми материалами особенно велика в первые 5 мин. За следующие 15 мин всасываемость влаги замедляется примерно в 2-3 раза. К концу первого часа скорость всасывания замедляется еще в 2 раза. Влагоотдача же происходит очень медленно. Так, если водопоглощение штукатурки происходит за 16-28 часов до полной насыщенности, время влагоотдачи измелется сутками. Перемещение влаги внутри материала зависит от температуры, а ее движение может протекать по двум направлениям одновременно в виде диффузии пара и капиллярного движения жидкости.

Насыщение штукатурки водой увеличивает ее объемный вес, теплопроводность и уменьшает воздухопроницаемость, что нарушает ее микроструктуру. Многократные высыхания и намокания ведут к "усталости" материала, селективной коррозии (вымыванию связующих частиц), расклиниванию структуры (под влиянием молекулярных сил, воды), разрушению штукатурного слоя. Ваз рушениям способствует также "морозобой". Кроме того, разрушению штукатурного слоя способствует и вынос солей из глубины штукатурки к поверхности (к т.н. "ямчуге"). Появляются зоны максимального выветривания штукатурки и красочного слоя. Если не работает или нет совсем гидроизоляции от почвенных вод, зона разрушений и "ямчуги" может находиться на высоте 1,5-2,5 м от уровня пола. В толще штукатурки появляются два слоя: глубинный, разрыхленный выщелачиванием, и наружный, плотный от засоления. Под влиянием химических процессов штукатурный слой трескается и разрывается, особенно из-за больших внутренних поровых напряжений, что ведет к разрушению красочного слоя. Кроме того, разрушение красочного слоя связано с биологическими поражениями (плесень и микроорганизмы, грибковые поражения).

Разрушение красочного слоя вызывают также поверхностные загрязнения: копоть, жировке пятна, т.н. абразивная коррозия ("бомбардировка" твердыми частицами песка и пыли). Причиной разрушения красочного слоя могут быть также: старение связующего, ультрафиолетовое излучение, химическая несовместимость окрасочных составов и пигментов. В результате внутренних напряжений в составе связующих могут наступать разрывы красочной пленки в виде мелких квадратиков и узоров, имеющих название "кракелюр". Кроме того, разрушения красочного слоя могут происходить в результате "вымеливания" (разрушения связующего и частично пигмента под влиянием старения окрасочного слоя и среды), а также в результате архитектурных деформаций памятников и нарушений технологии окрасочных работ. Особенно подвержены разрушениям окрасочные клеевые составы. К разрушениям красочного слоя относятся также распыление пигментов и отставание красочного слоя от штукатурки.

Требования к материалам, применяемым для реставрации художественных покрасок

В основном эти требования сводятся к двум видам работ: укреплению красочного слоя для прекращения его шелушения и распыления и укреплению основания красочного слоя - штукатурки, тканей и другой основы. Материалы для этих целей должны хорошо пропитывать красочный слой, не должны изменять вдет и физико-химические свойства основы (пористость, паропроницаемость, влагопоглощение, прочность). Укрепляющий материал не должен создавать границу напряжений между укрепленным и неукрепленным слоем и частицами художественной окраски. Материалы для реставрации должны обеспечить прочность красочного слоя, хорошо смачивать и пропитывать пигмент, без затеков и изменения тона, в процессе производства работ не должны подвергаться прогревам и искусственной сушке. Материалы должны быть стабильными к окружающей среде при температуре от -40°С до +40°С и влажности от 30 до 100 %. Необходимо учесть, что природные материалы, употреблявшиеся ранее (яичный желток, осетровый клей и т.п.), для этих целей не пригодны. В настоящее время для указанных целей используются новые полимерные материалы, такие как растворы бутилметакрилата - 5-2%, смолы К-42 и К-60 – 6%, ВА2 ЭГА - 5%, К-42 – 3%-ный раствор в толуоле, а для укрепления штукатурки KI5/3 при 30% пористости материала - 10%-ный раствор в толуоле.

При производстве реставрационных работ необходимо также учитывать значение цвета в архитектуре, памятуя, что красный цвет утомляет человека, зеленый - успокаивает и благоприятно действует на зрение, оранжевый и желтый цвета действуют ободряюще, холодные цвета - голубой, светло-зеленый, серый - вызывают ощущение большого простора и холода, коричневые и темно-синие цвета угнетают и вызывают ощущение низкого помещения. Существуют определенные законы цветовых окрасок в интерьере: так, например, помещения, выходящие на северную сторону, окрашивают в светлые тона, а выходящие окнами на юг - в более темные и холодные. Законы цвета и света хорошо знали русские зодчие и использовали их в декоративном оформлении интерьеров.

Для определения качества окраски при приемке малярных работ существует простой способ. Окрашенную поверхность процарапывают острым стальным предметом до штукатурки квадратиками (размером 2x3 мм) в количестве 6-8 штук в длину, затем на поверхность с нацарапанными квадратами накладывают липкий пластырь или электроизоляционную полиэтиленовую пленку и рукой сильно прижимают к окрашенной поверхности, затем резко отрывают от стены. Если на ленте остаются квадраты красочного слоя, значит качество окраски плохое.

Особенно ответственно следует относиться к окраске интерьеров богатых, с оригинальной росписью зданий представительного дворцового типа XVIII, XIX, начала XX вв., различных композиций и стилей, выполненных в разнообразной технике окраски. Окраска может быть выполнена по штукатурке, левкасу, ткани, наклеенной на потолках и стенах, дереву и другим пористым материалам. Стены в интерьерах обивали штофом, гобеленами, тисненой кожей, оклеивали росписями на бумаге (прообразе современных обоев). Применялись покраски, выполненные в различной малярной и живописной технике - фресковой, темперной, масляной, комбинированной о применением "припорохов" и трафаретов, либо "от руки". Кроме того, в интерьерах часто использовалась роспись "твореным" золотом, а с начала XX в. - бронзирование. Широко применялась полихромная раскраска лепных элементов: розеток, порезок, карнизов и пр.

Особенно тщательно необходимо производить подготовку поверхности под окраску, которая может включать от 3 до 12 операций. Это промывка и очистка от набелов, расчистки с использованием смывок для удаления старых масляных и полимерных покрасок (смывки АФТ-1, СП-7, СМ-1 и др.), а также укрепление грунта, подмазки с расшивкой трещин, подклейка тканей на потолках и стенах, левкашение деревянных поверхностей и т.п. К тщательной подготовке поверхностей относится также борьба с высолами, ржавчиной, потеками окиси меди, копотью, жирными пятнами. Качество укрепления грунта - основы покрасок и росписей - проверяется простукиванием поверхности. При обнаружении мест отставания основы от стены (штукатурка издает характерный звук пустоты) ее укрепляют методом инъекции (известково-клеевыми составами) с последующим прижимом специальными пружинами (струбцинами) до полного отвердения.

На окрашенных поверхностях не должно быть пятен, потеков, пропусков, волосяных трещин, брызг, пузырей, расслоения красочного слоя, шелушений, отмеливаний, натасков кисти. Все филенки, контурные обводки орнаментов должны быть ровными, а поверхности растушеванными или протарцованными. При альфрейных работах искривление линий филенок и закраски поверхностей, окрашенных разными колерами, допускается: при простой окраске - не более 3 мм, при улучшенной - 2 мм, при высококачественной -1 мм на одном погонном метре филенки. Рисунки, выполненные по трафаретам, должны иметь совпадения по колерам без сдвигов контуров фрагментов или их частей, иметь четкие проработки рисунка и светотени без потеков и пропусков, без просвечивания нижележащего цвета. Разделки под ценные породы дерева и камня должны быть имитированы под текстуру заданной породы материала. Поверхность, покрытая лаком, должна иметь равномерный глянец, полное отсутствие отлила и утолщений лаковой пленки.

Поверхности, отделанные позолотой, должны иметь ровный и гладкий вид, без складок, пропусков и несовпадений стыков, без следов "волочения", образованных ш поверхности твердыми частицами пыли, песка, кусочками гипса, стекла, цемента.

Технологическая сложность производства малярных работ определяется по специальным реставрационным ценникам, а реставрация художественной росписи - по ценникам на реставрацию живописи.

ОКРАСКА ИНТЕРЬЕРОВ

К покрытиям для окраски интерьеров предъявляются следующие основные требования.

Покрытие должно:

-	иметь хороший декоративный вид;

-	иметь хорошую адгезию к окрашиваемой поверхности, адгезия покрытия к подложке (штукатурке) должна быть не ниже прочности самой подложки на разрыв, но не менее 3 кгс/см2;

-	быть щелочестойким, долговечным, технологичным;

-	сочетаться с предыдущим покрытиями.

Из современных лакокрасочных материалов могут образовывать покрытия, частично удовлетворяющие этим требованиям, следующие: клеевые, казеиновые, масляные, силикатные и воднодисперсионные (на основе поливинилацетата и бутадиенстирольного каучука) и некоторые другие краски.

Окраска интерьеров производится при температуре не ниже +10°С и относительной влажности воздуха не выше 70%. Влажность поверхности штукатурки перед окраской не водными красками не должна превышать 8%. Цвет и оттенок окраски должны соответствовать паспорту и согласовываться с архитектором - автором проекта реставрации.

Окраска клеевыми красками

Клеевая окраска - наиболее распространенный и экономичный вид отделки помещений. Она декоративна, имеет непрозрачную, матовую, глухую фактуру, напоминающую обои высокого качества. Клеевые краски наносятся по известковым, известково-цементным и гипсовым штукатуркам.

Недостатком клеевых красок является необходимость их приготовления на объекте, что требует точных дозировок и строгого соблюдения технологии.

Подготовка поверхности под окраску

Операции по подготовке и окраске поверхности в зависимости от вида окраски:

| Последовательность операции | Вид окраски |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | простая | улучшенная | высококачественная |
| Очистка поверхности | + | + | + |
| Сглаживание | + | + | + |
| Расшивка трещин | - | + | + |
| Первая грунтовка | + | + | + |
| Частичная подмазка | - | + | + |
| Шлифование подмазки | - | + | + |
| Первая сплошная шпатлевка | - | - | + |
| Шлифование шпатлевки | - | - | + |
| Вторая сплошная шпатлевка | - | - | + |
| Шлифование шпатлевки | - | - | + |
| Вторая грунтовка | - | + | + |
| Третья грунтовка с подцветкой (иногда заменяется окраской) | - | - | + |
| Окраска | + | + | + |
| Торцевание | - | - | + |

Примечания: 1. Знаком (+) обозначены операции, подлежащие обязательному выполнению, знаком (-) - невыполняемые операции; 2. Простая окраска при реставрационных работах применяется в исключительных случаях.

Поверхность, подлежащая окраске, должна быть очищена от грязи, пыли, жирных пятен и т.п. и старой слабодержащейся краски.

Ранее окрашенную известковой или клеевой краской поверхность следует промыть теплой водой и очистить от набелов при помощи скребков.

Старое масляное покрытие удаляется с поверхности механическим способом или при помощи смывок СМ-1 или СП-7. При отсутствии смывок изготавливают специальные составы для удаления старой масляной краски в виде паст, которые наносят на старую краску на 0,5-1,5 часа, после чего размягченный слой краски счищают скребками и шпателями.

Составы для удаления старой масляной краски:

| Компоненты | Количество (в кг) для состава |  |
| --- | --- | --- |
|  | № 1 | № 2 |
| Мел просеянный | 0,5 | 0,5 |
| Асбестовая пыль | 0,5 | - |
| Каустическая сода (20% раствор) | - | 0,5 |
| до получения пастообразной массы |  |  |

Трещины расчищают и прорезают металлическим шпателем или острым ножом с утолщенным обушком, наклоняя шпатель сначала вправо, а затем, при повторном движении, влево под углом 60-70° к обрабатываемой поверхности.

Ржавые пятна и копоть необходимо удалить, так как они выступают на поверхность новой окраски.

Технологический прием по удалению ржавых пятен заключается в следующем: ржавые пятна рекомендуется после промывки огрунтовать 10-15%-ным раствором медного купороса и после высыхания окрасить масляной краской или нитрокраской. Места, пропитанные смолистыми веществами, а также ржавые пятна можно изолировать, наклеив алюминиевую фольгу на свежий слой масляной краски или нитрокраски. Закопченную поверхность до грунтовки промывают 2-3%-ным раствором соляной кислоты, затем водой.

Штукатурку, сильно поврежденную плесневыми грибами, необходимо отбить до кладки, кладку просушить, обработать кистью 4-5раз антисептирующими составами (с промежуточной сушкой 20-30 мин), и вновь просушить. Затем снова оштукатурить составом с добавлением до 3% пентахлорфенолята натрия к объему штукатурного раствора.

Примерный состав для антисептирования, разработанный отделом химзащиты и консервации древесины института Спецпроектреставрация: формалин - 5-7%; денатурат (или ацетон) - 93-95$.

Рецептура, технология приготовления грунтовок, шпатлевок и окрасочных составов

I. Грунтовки

Под клеевые краски можно использовать грунтовки на основе: медного купороса, алюминиево-калиевых квасцов, сернокислого глинозема, мыловара, а также эмульсионную грунтовку. Лучшей и наиболее прочной грунтовкой является медно-купоросная.

Рецептура грунтовок (кг на 10 л состава)

| Компоненты | Для грунтовок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | купоросной | квасцовой | мыловарной | глиноземной | эмульсионной |
| Квасцы алюминиево- калиевые | - | 0,3-0,2 | - | - | - |
| Купорос медный | 0,15-0,3 | - | - | - | - |
| Известь-кипелка | - | - | 1,2-2 | - | - |
| Клей животный твердый | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 | 1,0 |
| Глинозем сернокислый технический | - | - | - | 0,25 | - |
| Мыло хозяйственное 40% | 0,25 | 0,2 | 0,15-0,2 | 0,25 | - |
| Олифа натуральная | 0,03 | 0,03 | 0,025-0,03 | 0,03 | 1,01 |
| Щелочь (бура, сода, поташ) | - | - | - | - | 0,15-0,2 |
| Мел молотый (просеянный через сито с 200 отв/см2) | 1,0-7,0 | 1,0-7,0 | - | 1,0-7,0 | - |
| Вода | до 10 л |  |  |  |  |

Примечания:

1. Количество мела зависит от назначения грунтовки: для первой грунтовки берется 1-3 кг, для второй 5-7 кг

2. Раствор клея готовят заранее следующая образом: в 2 л кипящей воды растворяют предварительно замоченный и набухший клей.

3. Готовые составы грунтовок пропускают через сито СО-ЗА (900 отв/см2).

Технология приготовления грунтовок

1.	Купоросная и квасцовая:

В 2-3 л горячей воды растворяют медный купорос (или алюминиево-калиевые квасцы). Отдельно в клееварке в 2 л кипящей воды растворяют заранее замоченный, набухший клей. В 10%-ный раствор клея при дальнейшем нагревании вводят измельченное мыло. Далее в мыльно-клеевой раствор добавляют олифу. В полученную эмульсию постепенно вливают раствор купороса (или квасцов) и добавляют воду до объема 10 л. Все операции проводят при интенсивном и тщательном перемешивании компонентов. Затем добавляют предварительно просеянный мел.

Примечание: для изменения поверхностного натяжения в полученный состав можно добавить до 0,1 кг керосина и тщательно перемешать до образования однородной эмульсии.

2.	Глиноземная:

Приготовляется так же, как и купоросная, но раствор глинозема и клея с мылом и олифой необходимо перед смешиванием охладить.

3.	Мыловарная:

Известь гасят тройным количеством воды. Мыло растворяют отдельно в 0,5 л горячей воды. В раствор мыла при тщательном перемешивании добавляют небольшими порциями олифу. Полученную эмульсию постепенно вводят во время гашения в кипящую известь при тщательном перемешивании. По окончании гашения (когда состав начинает густеть) готовый состав разводят водой до объема 10 л.

4.	Эмульсионная:

В 10%-ном растворе клея растворяют щелочь. В щелочно-клеевой раствор в эмульсаторе при постоянном перемешивании постепенно вводят олифу

2.Подмазочные пасты и шпатлевки

Для подмазки трещин и выравнивания поверхности применяют пасту и шпатлевку, которые готовят на разной основе: растительном, животном или костном клее, а также на грунтовочном составе.

Рецептура подмазочной пасты и шпатлевок:

| Компоненты | Подмазочная паста, л | Шпатлевка на основе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | растительного и животного клея, кг | костного клея, кг | грунтовочного состава |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Животный клей 10 % | 1,5 | 0,3 | - | - |
| Костный клей 20 % | - | - | 2,2 | - |
| Костный клей твердый | - | - | - | 1,5 |
| Растительный клей | - | 2,0 | - | - |
| Грунтовка купоросная или квасцовая | 10,0 | - | - | 10,0 |
| Олифа натуральная | - | 0,3 | - | - |
| Олифа "оксоль" 55% | - | - | 0,2 | - |
| Мыло хозяйственное 40% | - | 0,25 | 0,06 | - |
| Мел просеянный | - | до рабочей консистенции | 7,5 | до рабочей консистенции |
| Смесь мела и гипса (2:1) | до рабочей консистенции | - | - | - |
| Скипидар | - | - | 0,06 | - |

Примечания:

1. Раствор клея готовят заранее по списанной вше технологии.

2. Рецептуру и технологию приготовления грунтовок см. выше.

3. Готовые шпатлевки и пасту перед употреблением перетирают на краскотерке СО-116.

4. Для механизированного нанесения шпатлевки на основе костного клея количество мела может быть уменьшено до 1,3-2 кг.

Технология приготовления пасты и шпатлевок

1.	Подмазочная паста:

В грунтовку вводят 10%-ный раствор животного клея, затем смесь гипса и мела.

2.	Шпатлевки.

На основе растительного и животного клея:

Растворы животного и растительного клейстера тщательно смешивают. В горячей воде растворяют мыло и в него вливают олифу при непрерывном перемешивании, В полученную мыльно-масляную эмульсию вливают клеевую смесь и тщательно перемешивают, затем постепенно добавляют мел при непрерывном перемешивании до получения массы рабочей консистенции.

На основе костного клея:

В смеситель заливают жидкие компоненты и тщательно их перемешивают, затем при постоянном перемешивании добавляют мел до получения массы рабочей консистенции.

На грунтовочном составе:

10%-ный клеевой раствор вводят в грунтовку и тщательно перемешивают. Затем в смесь добавляют мел также при постоянном перемешивании.

3.Клеевые краски

Колера клеевых красок по интенсивности и насыщенности цветовых тонов разделяются на цельные, интенсивные, нормальные и разбеленные.

Цельные колера не имеют в своем составе мела и белых пигментов.

В интенсивных преобладает гон основного пигмента, но имеется небольшое количество белых пигментов.

В нормальных основной и белый пигменты находятся примерно в равном количестве.

В разбеленных преобладает белый пигмент.

При изготовлении колера мел и пигменты (или сухие краски) предварительно замачивают в воде до пастообразного состояния. Некоторые интенсивные пигменты (сажа, лазурь и др.) необходимо замачивать в горячей клеевой воде с примесью мела. Все отдельно замоченные пигменты пропускают через краскотерку CO-116.

Клеевые колера при высыхании значительно меняют свой цвет (светлеют), поэтому следует сравнивать пробную выкраску с образцом после ее высыхания. Окончательная проба делается на стене после введения в колер 20-25?-ног о раствора клея.

В готовый колер нельзя добавлять сухие пигменты (сухие краски), так как в нем обязательно останутся сухие комочки, образующие на красочной пленке более темные пятна и полосы. Подобранный колер утверждает архитектор. Колер приготовляют в количестве, необходимом для всего помещения. Затем от подобранного колера отливают определенное количество, необходимое для 1-2 дней работы, и к нему добавляют 20-25%-ный, раствор клея (животного, растительного или смешанного). Для механизированной окраски применяются колера на смеси животного и растительного клеев. Клей следует добавлять постепенно небольшими порциями, так как его избыточное количество приводит к образованию на окрашиваемой поверхности мраморовидных пятен, а недостаточное - к отмеливанию краски после высыхания.

При введении клеевого раствора красочный состав сначала загустевает, затем разжижается до состояния, при котором стекает с кисти непрерывной струйкой, что является сигналом для прекращения введения клея в состав. Готовый колер пропускают через вибросито CO-3А. Вязкость колера должна обеспечивать хороший розлив по поверхности. Рабочая вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при температуре 18-20°С должна быть 35-40 сек.

Примечание: При отсутствии вискозиметра вязкость определяют длиной потека капли колера оо стеклянной пластинки, поставленной в вертикальное положение. Длина капли не должна быть более 3 см.

Технология нанесения готовых составов

1. Грунтовку следует наносить по сухой поверхности маховыми кистями или макловицами в два захода (горизонтальными и вертикальными движениями кисти), тщательно растушевывая и разравнивая слой.

2.	 Подмазку разрезанных трещин и мелких выбоин следует производить после полного высыхания огрунтованных поверхностей подмазочной пастой стальными или деревянными шпателями. После высыхания (но не ранее, чем через 24 часа) подмазанные места отшлифовывают пемзой или песчаной шкуркой. Отшлифованную поверхность нужно тщательно протереть сухой ветошью или обдуть сжатым воздухом. На поверхности не должно оставаться царапин.

3.	 Шпатлевки можно наносить вручную деревянными, стальными и резиновыми шпателями или пневматической установкой СО-24 или CО-21A (с пластичностью 11-13 см по конусу СтроЙЦНИЛа). Толщина слоя не более 0,5 мм.

Примечание: При высококачественной окраске слой шпатлевки после полного высыхания (не менее 4 час при 18-20°С) шлифуют, затем наносят второй слой шпатлевки и снова шлифуют.

4.	Второй слой грунтовки наносят аналогично первому. Окраску клеевым колером следует производить не позже, чем через 24 часа после второй огрунтовки, иначе грунт теряет прочность и при окраске скатывается. Клеевой колер можно наносить вручную макловицами (при небольшом объеме работ) или механизированным способом - пневматическими краскораспылителями (CO-71, CO-43, CO-I9A), электрокраскопультом (CO-22, CО-61) и ручным краскопультом СО-20Б. При нанесении колера краскораспылителем прибор следует держать на расстоянии 20-30 см от окрашиваемой поверхности и перпендикулярно к ней. При окраске верхней части стены необходимо выдерживать прямую линию и не допускать забрызгивания потолка. Для этого часть потолка следует закрыть предохранительным щитом. При окраске краскопультом для получения ровной, без потеков поверхности удочку нужно перемещать вдоль поверхности кругообразными движениями. Форсунку надо держать на расстоянии 0,75-1 м от окрашиваемой поверхности. Давление на манометре краскопульта не должно быть ниже 4 атм. Переход матового вида поверхности к глянцевому сигнализирует об излишнем (недопустимом) насыщении поверхности краской.

Для клеевой окраски требуется быстрая сушка. Сквозняк для ускорения сушки допускается лишь при теплой и сухой погоде. В зимнее и осеннее время сквозняки в окрашиваемых помещениях недопустимы. Расход на 1 м2 поверхности при одноразовом нанесении составляет для шпатлевки 460-500 г, грушовки - 170-180 г, краски - 375-415 г.

Окраска эмульсионными казеиновыми красками

Покрытия на основе эмульсионных казеиновых красок имеют мягкую матовую фактуру и довольно прочны. Недостаток этих красок - использование дефицитного сырья, малая жизнеспособность готового окрасочного состава и, в связи с этим, необходимость окрашивать поверхность всего помещения единовременно составом из одной партии. Кроме того, эти краски можно наносить только на механически прочные основания.

Подготовка поверхности под окраску

Подготовку поверхности под окраску эмульсионными казеиновыми красками производят аналогично подготовке поверхности под окраску клеевыми красками. При этом способе особое внимание должно быть уделено тщательности очистки от набелов.

Рецептура, приготовление и нанесение подготовительных и окрасочных составов

В качестве грунтовки под эмульсионные казеиновые краски применяют медно-купоросный и квасцовый составы. Рецептура и способ приготовления их даны в разделе "Окраска клеевыми красками". При необходимости дополнительного выравнивания поверхности следует применить эмульсионную шпатлевку "ЛОР".

Приготовление эмульсионной краски многодельно. Вначале готовят казеино-масляную эмульсию "ЛОР', а затем на ее основе - эмульсионную краску и шпатлевку "ЛОР'. Приготовление эмульсии "ЛОР', шпатлевки "ЛОР", а также эмульсионного окрасочного состава и способ его нанесения подробно описаны в методических рекомендациях Г.С. Мигаевой "Применение атмосферостойких фасадных красок в реставрации" (М., Росреставрация, 1990, с.20).

Расход на 1 м2 поверхности при одноразовом нанесении приблизительно составляет для грунтовки - 170-180 г, для краски - 380- 420 г.

Окраска силикатными красками

Силикатные краски для внутренних работ представляют собой суспензию минеральных щелочестойких пигментов и наполнителя (мела) в жидком калийном стекле. Они образует прочные покрытия с красивой матовой фактурой. Силикатные краски применяют по бетону, новым и хорошо перетертым (известково-песчаным раствором) или ошпатлеванным (масляно-клеевой шпатлевкой) прочным старым штукатуркам, красному и силикатному кирпичу, асбоцементным изделиям, сухой листовой штукатурке (гипсовой и органической).

Они не пригодны для окраски рыхлых, непрочных материалов, таких как старая штукатурка, гипс, глина и т.п. Ими нельзя скрашивать дерево, природные и искусственные камни, содержащие органические материалы, и изделия из пластмасс.

Недостатком этих красок является малая жизнеспособность готового окрасочного состава и необходимость использования в течение одной рабочей смены и в архитектурных границах.

Подготовка поверхности под окраску

Поверхность, подлежащая окраске силикатными красками, должна быть прочной, сухой, очищенной от грязи, пыли, жирных пятен и старой краски. Перед окраской новые штукатурки выдерживают в течение 14 суток. Ранее окрашенные поверхности очищают от отарых набелов при помощи скребков. Старую масляную краску удаляют при помощи смывок СМ-1 или СП-7 или щелочных паст. Поверхности после очистки от старых красок перетирают известково-песчаным раствором с применением просеянного песка (с величиной зерен не более I мм) или шпатлюют масляно-клеевой шпатлевкой (дана в разделе "Окраска клеевыми красками").

Подготовка окрасочных составов

Силикатные краски поступают с завода-изготовителя в двухтарной упаковке. Жидкое калийное стекло в виде концентрированного раствора плотностью 1,4-1,42 г/см3 поступает в железной таре, а пигментная часть (смесь пигментов и мела) - в бумажных мешках.

Рабочие окрасочные составы приготавливают в два этапа:

-	разводят жидкое калийное стекло водой до плотности 1,15- 1,2 г/см3;

-	смешивают пигментную часть с разведенным жидким стеклом.

Для получения раствора жидкого калийного стекла с плотностью 1,15 г/см3 поступающее с завода жидкое стекло с плотностью 1,4- 1,42 г/см3 разводится примерно двойным объемом воды для получения раствора с плотностью 1,18-1,2 г/см3- один объем жидкого стекла разводится примерно полуторным объемом воды. Плотность раствора определяют при помощи ареометра, а при необходимости дополнительно добавляют воду.

Жидкое стекло разводят водой в чистой деревянной или металлической таре (но не алюминиевой). Смешивание пигментной части с жидким стеклом производят в растворомешалке или мешалках другого типа. При изготовлении небольших количеств краски допускается размешивание вручную. В растворомешалку вначале заливают жидкое калийное стекло, затем при непрерывном размешивании добавляют пигментную часть. Соотношение жидкого стекла и пигментной части 1:1 (по объему).

Перемешивание прекращают после получения однородной смеси. Приготовленную краску пропускают через сито 600 отв/см2. Вязкость готовой краски по вискозиметру ВЗ-4 должна быть 14-16 сек при рабочей температуре в помещении 18-20°С.

Готовые силикатные краски быстро загустевают, поэтому их необходимо использовать в течение 10-12 часов с момента приготовления. Перед употреблением и в процессе производства малярных работ краски необходимо периодически перемешивать.

Технология нанесения готовых составов

Технологический процесс окраски силикатными красками включает грунтовку, первую и вторую окраску. Приготовленные поверхности грунтуют купоросной грунтовкой с помощью кисти или краскопульта. Грунтовку наносят равномерным слоем, не допуская образования потеков. Сушка грунтовки производится в течение 10-12 часов. Окраску сухой огрунтованной поверхности производят при помощи кисти, валика или краскораспылителя. Гладкие зашпатлеванные поверхности при окраске кистью торцуют. После сушки в течение 10-12 часов наносят второй слой краски. Расход на 1 м2 поверхности готовой силикатной краски при двухслойном нанесении составляет примерно 700 г, в том числе стекла с плотностью 1,4-1,42 г/см3 - 170 г, пигментной части - 280 г, вода - 250 г.

При окраске силикатными красками необходимо предохранять стекла и окрашенные масляными красками поверхности от попадания на них силикатной краски. Стекла рекомендуется смазывать смесью тавота с мелом. По окончании работ по приготовлению и нанесению силикатных красок, а также при длительных перерывах (более 30 мин) в работе все оборудование, механизмы, емкости, шланги промывают водой.

Окраска масляными красками

Масляные краски применяют как для наружной, так и для внутренней окраски по дереву, штукатурке, бетону и металлу. Для внутренней окраски применяются, как правило, "тощие" краски. Масляные краски выпускаются в виде густотертых красок и красок, готовых к употреблению.

Подготовка поверхности

Долговечность и декоративность масляных покрытий в значительной степени зависит от качества подготовки поверхности перед окраской. В зависимости от состояния поверхности и требуемого вида окраски (простой, улучшенной, высококачественной) подготовка поверхности включает от 6 до 13 операций.

Операции по подготовке и окраске поверхности

| Наименование | Вид окраски |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | простая | улучшенная | высококачественная |
| Очистка | + | + | + |
| Сглаживание торцом дерева | + | + | + |
| Расшивка трещин | + | + | + |
| Проолифка | + | + | + |
| Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест | + | + | + |
| Шлифование подмазанных мест | + | + | + |
| Первое сплошное шпатлевание | - | + | + |
| Шлифование | - | + | + |
| Второе шпатлевание | - | - | + |
| Шлифование | - | - | + |
| Огрунтовка | - | + | + |
| Флейцевание | - | + | + |
| Шлифование | - | + | + |
| Первое окрашивание | + | + | + |
| Флейцевание | - | + | + |
| Шлифование | - | + | + |
| Второе окрашивание | + | + | + |
| Флейцевание или торцевание | - | + | + |

Примечания: I. Знаком (+) обозначены операции, подлежащие обязательному выполнению, знаком (-) - невыполняемые операции. 2. Простая окраска при реставрационных работах применяется в исключительных случаях.

Очистка поверхности от пыли, грязи, жирных пятен, старых набелов и слабодержащихся красок производится аналогично очистке поверхности при окраске клеевыми красками. Если предыдущая масляная краска тонкослойная и не имеет значительных повреждений, то поверхность только промывают 2-5%-ным раствором кальцинированной соды. Новую оштукатуренную поверхность обрабатывают так же, как и очищенную старую.

Рецептура, приготовление и нанесение состава для проолифки, шпатлевки и окраски

1. Составы для проолифки

Проолифку оштукатуренных поверхностей выполняют по вполне сухой штукатурке следующими составами:

| Компоненты | Для состава |  |
| --- | --- | --- |
|  | масляного, кг | масляно-эмульсионного, кг |
| Олифа натуральная | 1 | 1 |
| Клей животный (10%-ный) | - | 2,5 л |
| Сухой пигмент | 0,05-01 | 0,1-0,2 |
| Известковое молоко | - | 0,3 |
| Растворитель (скипидар, уайт-спирит) | 0,05-0,1 | 0,8 |

Примечания:

1. В масляно-эмульсионном составе олифа натуральная может быть заменена на олифу "оксоль" (1,5 кг).

2. Раствор клея готовят заранее.

3. Известковое молоко готовят заранее, растворяя 2 кг известкового теста в 10 л воды.

Технология приготовления составов

Масляный. В олифу вводят растворитель и пигмент, состав тщательно перемешивают и процеживают через вибросито СО-З с сеткой 0,25 или 0,2.

Масляно-эмульсионный. Смешивают известковое молоко и раствор клея, и в полученный известково-клеевой раствор всыпают сухой пигмент. Для получения эмульсии в эмульсатор вливают олифу и при постоянном перемешивании вливают небольшими дозами известково-клеевой раствор. Растворитель вводят в эмульсию непосредственно перед употреблением. Бели эмульсия начнет расслаиваться, ее следует еще раз тщательно перемешать. Составы наносятся на поверхность кистью или краскораспылителем (при давлении воздуха не более 1,5 атм).

2.Подмазочные пасты и шпатлевки

Подмазку трещин и других дефектов производят после полного высыхания слоя проолифки (24 часа при температуре 18-23°С) подмазочной пастой.

Рецептура подмазочной пасты и масляной шпатлевки (в кг):

| Компоненты | Подмазочная паста | Масляная шпатлевка |
| --- | --- | --- |
| Олифа | 1,0 | 1,0 |
| Клей животный (10%-ный) | 0,1 | 0,2 |
| Растворитель (скипидар, уайт-спирит и др.) | - | 0,2-0,3 |
| Сиккатив | - | 0,05 |
| Мыло жидкое | - | 0,22 |
| Мел (сухой, просеянный) | до рабочей консистенции |  |

Примечания:

1. Раствор клея готовят заранее.

2. Готовые пасту и шпатлевку перед употреблением перетирают на краскотерке СО-116.

Технология приготовления

Подмазочная паста. В олифу при перемешивании вводят 10%-ный раствор клея, в полученную смесь постепенно добавляют мел до образования состава рабочей густоты.

Масляная шпатлевка. В олифу, налитую в эмульсатор, при быстром перемешивании вводят клеевой раствор с мылом. Далее добавляют сиккатив и растворитель и тщательно перемешивают. В подученную смесь постепенно добавляют мел до образования однородного состава рабочей густоты.

Подмазанные места после высыхания шлифуют и снова олифят. В случае необходимости дополнительного выравнивания поверхности наносят слой сплошной или местной шпатлевки. Для шпатлевания поверхности, кроме указанной масляной шпатлевки, можно использовать шпатлевку ПФ-002, поступающую с завода готовой к употреблению.

После высыхания (24 часа при температуре 18-23иС) слой шпатлевки шлифуют куском натуральной пемзы, а образовавшуюся пыль протирают ветошью.

Подмазочную пасту и шпатлевки наносят резиновым, деревянным или металлическим шпателем.

3. Грунтовки

В качестве грунтовки под масляную краску применяют масляный колер, разбавленный олифой до рабочей вязкости: при нанеоении кистью или валиком - 30-40 сек; краскораспылителем - 22-25 сек (при температуре 20°С).

Примерная рецептура масляной грунтовки (в кг):

| Олифа | 0,8-1,0 |
| --- | --- |
| Густотертая масляная краска | 0,5-1,0 |
| Растворитель (скипидар, уайт-спирит и др.) | 0,17-0,25 |

Технология приготовления грунтовок

Сначала тщательно перемешивают олифу с густотертой краской, затем вводят растворитель и снова перемешивают, Перед употреблением смесь процеживают через сито СО-З с сеткой 0,25-0,2. Наносят грунтовку кистью, валиком или краскораспылителем. Слой грунтовки сохнет не менее 24 час.

4. Рабочие окрасочные составы

Краски масляные, готовые к применению, в случае загустевания разводят скипидаром или уайт-спиритом до рабочей вязкости 50-80сек (при температуре 20°С) и фильтрует через сито с сеткой № 056к (ГОСТ 3584-73).

Густотертые масляные краски смешивают с олифой в аппаратах с пропеллерными мешалками. Количество олифы колеблется в пределах 20-30% к густотертой краске (в зависимости от пигмента).

Для ускорения сушки покрытия в масляные краски вводят перед применением сиккатив НФ-IB в количестве 3-5% от веса неразбавленной краски.

Покрытия на основе масляных красок имеют глянцевую фактуру. Стены в основном окрашивают матовыми составами. Помимо существующих матовых составов № I и 2, можно приготовить матовый состав из густотертых масляных красок, вводя в них воск.

Рецептура матового состава № 3 (вес.ч.)

| Густотертая краска (или белила) | 1,0 |
| --- | --- |
| Пигмент сухой | 0,5 |
| Олифа | 0,025 |
| Скипидар | 0,425 |
| Сиккатив | 0,1 |
| Воск | 0,1 |

Технология приготовления матового состава

Измельчают и расплавляют воск, снимают его с огня, перемешивают и постепенно вливают в него половинное количество скипидара. Полученным раствором разводят густотертую краску. Отдельно сухие пигменты разводят остатком скипидара и олифой, затем перетирают на краскотерке. Оба полуфабриката смешивают, добавляют сиккатив, и готовый состав тщательно перемешивают.

Масляные краски кистью или валиком наносят в два тонких ровных слоя по подготовленной и загрунтованной поверхности. Первый слой наносят жирным масляным колером до получения глянцевой поверхности. Второй слой окраски можно наносить жирным или матовым составом в зависимости от требования проекта.

Матовый красочный слой растушевывают и обрабатывают жесткой торцовкой. Для получения более рельефной фактуры применяют составы с рабочей вязкостью 70-80 сек, для получения гладкой фактуры - с	рабочей вязкостью 50-55 сек.

Сушка каждого слоя не менее 24 час при температуре 18-230С.

После работы кисти промывают теплой водой о мылом.

Ориентировочный расход - 0,3 кг/м2.

Гарантийный срок хранения:

-	масляных красок, готовых к употреблению       - 6 мес.

- густотертых			            	- 12 мес.

Окраска синтетическими воднодисперсионными красками

Синтетические воднодисперсионные краски представляют собой суспензии пигментов и наполнителей в пластифицированной поливинилацетатной дисперсии или отиролбутадиеновом латексе с добавлением различных вспомогательных веществ (эмульгатора, стабилизатора и др.).

Воднодисперсионные краски для внутренних работ выпускаются следующих марок: ВД-ВА-27, ВД-ВА-27А - на основе поливинилацетатной дисперсии; ВД-КЧ-26, ВД-КЧ-26А - на основе стиролбутадиенового латекса.

Воднодисперсионные краски имеют ряд преимуществ перед масляными. Они не содержат дефицитных масел, разбавляются водой, быстро высыхают в естественных условиях, непожароопасны, практически не имеют запаха. Воднодисперсионные краски образуют воздухопроницаемое красивое матовое или полуматовое (шелковистое) покрытие мягкого тона, которое периодически можно промывать водой.

Воднодисперсионные краски молено применять для окраски известково-песчаной, известково-гипсовой, известково-цементной и цементной штукатурок, гипса, бетона, дерева, а также по старым масляным краскам. Краски устойчивы к замораживанию до -40°С и последующему оттаиванию.

Подготовка поверхности под окраску

Поверхность должна быть ровной, прочной, очищенной от грязи, шли, жирных пятен, других загрязнений, а также от старой слабо- держащейся краски.

Перед окраской новые штукатурки выдерживают в течение 14 сут. Ранее окрашенные поверхности счищают скребками от старых набелов. Старую слабодержащуюся краску удаляют смывками СМ-1 или СП-7, либо составами, приведенными в разделе "Окраска клеевыми красками" настоящей главы.

С поверхностей, ранее обработанных купоросными, квасцовыми и глиноземными грунтами, следы этих грунтов удаляют при помощи шкурки, поверхность огрунтовывают масляной краской или олифой, разведенными до вязкости 35-40 сек по вискозиметру ВЗ-4. Далее для получения высококачественной окраски повышенной декоративности обработку поверхности производят следующим образом:

-	разрезанные трещины, выбоины и неровности подмазывает, подмазанные места шлифуют;

-	поверхность огрунтовывают;

-	шпатлюют и шлифуют дважды;

-	огрунтовывают грунтовкой на основе воднодисперсионной краски;

-	выравнивают цветной шпатлевкой и шлифуют;

-	огрунтовывают грунтовкой на основе воднодисперсионной краски.

Рецептура, приготовление и нанесения грунтовочных, шпатлевочных и окрасочных составов

1.Грунтовочные составы

В качестве грунтовок под синтетические воднодисперсионные краски используют эти же краски, предварительно разведенные мягкой водой (жесткость не более 3 мг·экв) до рабочей вязкости 18- 25 сек по вискозиметру ВЗ-4 при температуре 20°С.

Грунтовку наносят при помощи кисти, валика, краскораспылителя. Время высыхания грунтовки при температуре 18-23°С - 2-3 часа.

2. Шпатлевки

Под воднодисперсионные краски в основном применяют шпатлевку "эмульсин", а также асбестомеловую шпатлевку, которую можно использовать для подмазки и шпатлевки без предварительной огрунтовки поверхности. По предварительно огрунтованной поверхности можно использовать клеемасляную шпатлевку:

| Компоненты | Шпатлевка, кг |  |
| --- | --- | --- |
|  | асбеотомеловая | клеемасляная |
| Воднодисперсионная краска | 2-3 | - |
| Клей животный (10%-ный) | 5 | 2,5 |
| Асбест № 7 | 5 | - |
| Мел тонкомолотый сухой | 5-6 | 7,25-6,25 |
| Олифа "оксоль" | - | 0,5 |

Примечания:

1.	Раствор клея готовят заранее.

2.	Готовые шпатлевки перед употреблением перетирают на краскотерке CO-116.

Технология приготовления шпатлевок

Асбестомеловая шпатлевка. Сухую смесь асбеста и мела затворяют 10%-ным раствором животного клея до пастообразного состояния, затем вводят краску и перемешивают. Шпатлевка хранится в плотно закрывающейся деревянной таре и пригодна к употреблению в течение 3 суток.

Клеемасляная шпатлевка. В 10%-ный раствор клея при быстром перемешивании постепенно вливают олифу "оксоль". В полученную эмульсию при тщательном перемешивании добавляют мел до рабочей густоты.

Наносят шпатлевки деревянными, металлическими или резиновыми шпателями. Толщина шпатлевочного слоя не должна превышать 1мм.

3.Окрасочные составы

Синтетические воднодисперсионные краски поступают с завода готовыми к употреблению. Перед применением краски тщательно перемешивают до исчезновения осадка и фильтруют через капроновую сетку или двойной слой марли. При необходимости краски разбавляют мягкой питьевой водой, дистиллированной водой или конденсатом. Воду добавляют малыми порциями, тщательно перемешивая.

При нанесении краскораспылителем краску разбавляют до вязкости 20-30 сек; при нанесении кистью или валиком краски на основе поливинилацетатной эмульсии разбавляют до вязкости 8О сек, а на основе бутадиенстирольного лака - до вязкости 40 сек.

Если краска заморожена, ее оттаивают постепенно в течение нескольких дней в помещении с положительной температурой. Использовать для ускорения таяния пар, горячую воду или нагревательные приборы запрещается.

Оттаявшую краску проверяют на стабильность (отсутствие загустевших частиц и расслаивания). Если краска неоднородна, ее испытывают для установления возможности применения. Для определения стабильности 100 г краски наливают в стеклянный сосуд диаметром 50 мм и перемешивают в течение 1 часа в пропеллерной мешалке. После перемешивания краска не должна загустевать и коагулировать в течение 1 часа. Краска, не отвечающая этому требованию, не пригодна к использованию.

Воднодисперсионные краски наносят в 2 слоя краскораспылителем, валиком или кистью, причем второй слой - после полного высыхания первого (через 2-3 часа). Первый слой наносят в вертикальном направлении, второй - в горизонтальном.

Наиболее качественная, гладкая, с шелковистым блеском поверхность подучается при окраске краскораспылителем; при окраске меховым валиком получается менее гладкая поверхность, а кистью - некоторая штриховатость. Для уменьшения штриховатости красочный слой быстро растушевывают и торцуют.

По окончании работ оборудование следует промыть водой.

Расход красок на 1м2 окрашиваемой поверхности составляет:

-	при простой окраске - 270-320 г;

-	при улучшенной - 350-400 г.

Краски должны храниться в деревянной, алюминиевой или луженой закрытой таре при положительной температуре.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

Лаки

(Окраска лаковыми составами)

Лаки предназначены для декоративной отделки древесины, а также для защиты материала изделия от воздействия внешней среды, главным образом от гниения. Отделка древесины может быть прозрачной и непрозрачной. Прозрачное Покрытие выявляет естественную текстуру древесины. Прозрачными лакокрасочными материалами отделывают мебель высокого качества, облицовочные панели, паркет, столярные изделия и др.

До 1918 г. для отделки деревянных поверхностей в основном использовались спиртовые лаки, посла 1918 г. они начали вытесняться нитроцеллюлозными быстросохнущими лаками. В середине 60-х гг. в связи с дефицитностью натурального сырья и открытием новых пленкообразующих были разработаны рецептуры лаков на основа синтетических смол. Это - полиэфирные лаки. Они технологичны, их покрытия морозостойки, обладают высокими физико-механическими характеристиками. Лаки на полиуретановой основе, меламино- и мочевино- формальдегидные лаки - кислотного отверждения. Покрытия на основе этих материалов при хороших декоративных свойствах обладают высокой стойкостью к истиранию.

Лаки для реставрации подлинных столярно-строительных изделий могут быть применены только по рекомендации реставрационного совета или автора проекта реставрации при согласовании с технологами.

Лаковые составы следует наносить на поверхность при температуре воздуха не ниже +10°С и относительной влажности воздуха не выше 70%. Поверхность древесины должна быть сухой, (влажность не более 12%),

Особое внимание при работе с лаковыми составами необходимо обращать на обеспыливание поверхности и помещения.

Подготовка поверхности под окраску

Подготовка поверхности под лаковую окраску состоит обычно из удаления ворса мокрым шлифованием, крашения и порозаполнения.

Шлифование

Поверхность вначале шлифуют для удаления загрязнений и поднятых волокон (желательно стеклянной шкуркой № 3), затем смачивают' водой, протирают чистой сухой ветошью и сушат при нормальной температуре в течение I часа. Высушенную поверхность шлифуют стеклянной шкуркой №1.

Крашение

Для углубления естественного тона древесины или имитации ценных пород может проводиться крашение водными растворами красителей естественного и искусственного происхождения. Красители наносят вручную (тампоном) или пневматическими краскораспылителями CO-71, CО-19A.

Порозаполнение

После крашения дерево сушат в течение 1 часа, протирают жестким холстом до полного удаления поднятых волокон и наносят порозаполнитель. Порозаполнитель представляют собой продукт, состоящий из пигментов, пленкообразователя, сиккатива и растворителей. Можно пользоваться готовыми порозаполнителями КФ-I, КФ-2, ТБМ-1 или изготовлять его по следующей рецептуре:

| Компоненты | Содержание, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | № 1 | № 2 |
| Тяжелый шпат (каолин) | 75 | - |
| Аэросил | - | 30 |
| Олифа | 20 | 65 |
| Растворитель (уайт-спирит) | 3 | 3 |
| Сиккатив жидкий (J4 64 или ЖК-I, ЖК-2) | 2 | 2 |

При необходимости в бесцветные порозаполнители можно добавлять пигменты. Перед употреблением порозаполнитель хорошо размешивают, фильтруют через сито с 1600 отв/см2, и кистью или тампоном его наносят ровным слоем на поверхность. Поскольку порозаполнитель вуалирует поверхность (текстуру) древесины, через 25-30 мин после нанесения его собирают деревянным шпателем так, чтобы он остался только в порах древесины. Окончательную протирку поверхности производят чиотой ветошью.

Характеристика, приготовление и нанесение рабочих лаковых составов

Лаки ПФ-283, ПФ-170 относятся к группе алкидных пентафталевых, а лаки ГФ-166 - к группе глифталевых. Они образуют неполирующиеся покрытия, отличаются пониженной горючестью, высокой эластичностью, хорошей стойкостью к перепаду температур от -40 до +60°С, медленно сохнут.

Предназначены:

ГФ-166, ПФ-170 - для наружных работ,

ПФ-283 - для внутренних работ.

Пентафталевые и глифталевые лаки не требуют дополнительного приготовления на рабочей площадке. При загустевании их разводят ксилолом или сольвентом. Лак ПФ-170 разводят сольвентом или смесью уайт-спирита и ксилола в соотношении 3:2 до рабочей вязкости 24-28 сек по вискозиметру ВЗ-4 при температуре 20°С. Время высыхания для ПФ-283 - 36 часов, ГФ-166 - 48 часов, ПФ-170 - 48-72 часа. Лак наносится кистью или краскораспылителями. Расход под кисть приблизительно 180 г/м2. Гарантийный срок хранения - 12 мес.

Лак МЛ-248 - кислотного отверждения, предназначен для покрытия паркетных полов. Он образует покрытия светлого тона, обладает твердостью, тепло-, морозо- и водостойкостью, хорошей прочностью на истирание, способен полироваться до ровного мягкого блеска.

Лак МЛ-248 готовят на месте: к 100 частям массы основы лака добавляют 8 частей массы кислотного отвердителя (раствор соляной кислоты - 3,5-7% в бутиловом спирте - 64,3%) и перемешивают.

Перед нанесением лак рекомендуется разбавлять бутиловым спиртом или разбавителем РКБ-I до рабочей вязкости не менее 35 сек по вискозиметру ВЗ-4 при температуре 20°С.

Недостаток лака - его малая жизнеспособность (20 часов, после чего он загустевает).

Время высыхания - 3 часа. Лак наносится кистью или краскораспылителями. Исход под кисть приблизительно 230 г/м2.

Гарантийный срок хранения основы и кислотного отвердителя - 12 мес. со дня изготовления.

Лак УР-293 - однокомпонентный, отверждается влагой воздуха. Предназначен для покрытия паркетных полов, мебели, изделий из древесины и др. Покрытия характеризуются хорошей адгезией к влажным поверхностям. Твердость покрытия возрастает о 0,2 через сутки до 0,85 - через 7 суток.

Лак поставляется комплектно с растворителем Р-189. Перед применением лак разбавляют до рабочей вязкости 13-14 сек по вискозиметру при температуре 20°С, причем растворителя берут приблизительно 15% к массе лака.

Лак наносят в два слоя с междуслойной сушкой:

-	при нанесении краскораспылителем или наливом - 3-5 часов;

-	при нанесении кистью - 15-20 часов.

1ксход под кисть приблизительно 200 г/м2.

Гарантийный срок хранения - 6 мес. со дня изготовления.

Лак АУ-271 - раствор уралкида в уайт-спирите с добавлением оксима циклогексанона, сиккатива и ускорителя № 25.

Предназначен для покрытия паркетных полов и лакирования деревянных изделий.

После высыхания лак образует твердую глянцевую и водостойкую пленку. Перед применением лак разбавляют уайт-спиритом до рабочей вязкости 60 сек по вискозиметру при температуре 20°С. Время высыхания - 4 часа при температуре 18-22°С.

Лак наносят кистью или краскораспылителем. Расход под кисть приблизительно 200 г/м2.

Гарантийный срок хранения - 4 мес. со дня изготовления.

Лак AK-113 - раствор сополимера метилметакрилата и бутилметакрилата в органических растворителях.

Предназначен для наружных покрытий по металлу и дереву по подготовленной поверхности, имеет очень хороший розлив, образует твердую бесцветную блестящую пленку.

Время высыхания до степени 3 при температуре 20°С - 4 часа.

Лак наносится кистью, пневматическими краскораспылителями. Расход под кисть приблизительно 200 г/м2.

Гарантийный срок хранения - 6 мес. со дня изготовления.

Классификация лакокрасочных материалов

Основные лакокрасочные материалы классифицируются:

-	по виду материала;

-	по химическому составу (роду пленкообразующего материала);

-	по преимущественному назначению (применительно к условиям эксплуатации лакокрасочных покрытий).

I.	По виду материала

Основные лакокрасочные материалы подразделяются на следующие виды:

-	лак,

-	краска,

-	порошковая краска,

-	эмаль,

-	грунтовка,

-	шпатлевка.

Основные лакокрасочные материалы могут содержать добавки: сиккативы, отвердители, пластификаторы и др.

II. По химическому составу

Основные лакокрасочные материалы по химическому составу (основному пленкообразующему) делятся на 42 группы, из которых в реставрационной практике преимущественно применяются материалы, указанные в табл.1.

Таблица 1.

| Наименование лакокрасочных материалов по химическому составу | Обозначение | Наименование основных пленкообразующих веществ |
| --- | --- | --- |
| Алкидно-акриловые | АС | Сополимеры акрилатов с алкидами |
| Битумные | БТ | Природные асфальты и асфальтиты, искусственные битумы, пеки |
| Глифталевые | ГФ | Смолы алкидные глицерофталатные |
| Каучуковые | КЧ | Дивинилстирольный, дивинилнитрильный и другие латексы, хлоркаучук, циклокаучук |
| Кремнийорганические | КО | Смолы кремнийорганические – полиорганосилоксановые, полиорганосилазаносилоксановые, кремнийорганоуретановые и другие смолы |
| Масляно- и алкидно- стирольные | МС | Смолы масляно-стирольные, смолы алкидно-стирольные (сополимеры) |
| Масляные | МА | Масла растительные. Олифы натуральные, «оксоль» и комбинированные. |
| Нитроцеллюлозные | НЦ | Лаковые коллоксилины, нитроалкидные композиции (нитроглифтали, нитропентафтали и т.п.), нитроцеллюлозоуретановые, нитроаминоформальдегидные. |
| Пентафталевые | ПФ | Смолы алкидные пентаэритритофталатные (пентафтали) |
| Перхлорвиниловые и поливинилхлоридные | ХВ | Перхлорвиниловые смолы, поливинилхлоридные смолы |
| Полиакриловые | АК | Сополимеры (и полимеры) акриловых и метакриловых кислот, их эфиров и других производных со стиролом, винилацетатом и другими виниловыми мономерами, а также отверждаемые изоцианатами |
| Поливинилацетальные | ВЛ | Поливинилформали, поливинилбутирали, поливинилформальэтилали (винифлексы) и другие поливинилацетальные смолы |
| Поливинилацетатные | ВА | Поливинилацетатные эмульсии |
| Полиуретановые | УР | Полиэфирные гидроксилсодержащие смолы, отверждаемые изоцианитами |
| Сополимерно-винилхлоридные | ХС | Сополимеры винилхлорида с винилацетатом, винилденхлоридом, винилбутиловым эфиром, метакрилатами и др. винильными мономерами, а также отверждаемые изоцианитами |
| Фенольные | ФЛ | Смолы фенолоформальдегидные (модифицированные, 100%-ные) на основе фенолов, крезолов или ксиленов, масляно-фенольные смолы |
| Хлорированные полиэтиленовые | ХП | Хлорсульфированный полиэтилен, хлорполиэтилен, хлорполипропилен |
| Шеллачные | ШЛ | Шеллак |
| Эпоксидные | ЭП | Смолы эпоксидные, алкидно-эпоксидные, нитроцеллюлозно-эпоксидно-меламино-эпоксидные, эпоксиуретановые и др. эпоксидно-модифицированные смолы |
| Янтарные | ЯН | Янтарь плавленый (янтарная смола) |

III. По преимущественному назначению материалов

По преимущественному назначению основные покровные лакокрасочные материалы (лаки, эмали, краски) делятся на группы, приведенные в табл.2.

Таблица 2

| Группа лакокрасочных материалов | Обозначение групп | Преимущественное назначение (условия эксплуатации покрытий) |
| --- | --- | --- |
| Атмосферостойкие | 1 | Покрытия, стойкие к атмосферным воздействиям в различных климатических условиях, эксплуатируемые на открытых площадках |
| Ограниченно атмосферостойкие | 2 | Покрытия, эксплуатируемые под навесом и внутри неотапливаемых и отапливаемых помещений |
| Водостойкие | 4 | Покрытия, стойкие к действию пресной воды и ее паров, а также морской воды |
| Специальные | 5 | Покрытия, обладающие специфическими свойствами: стойкие к рентгеновским и др. излучениям, светящиеся, терморегулирующие, противообрастающие для пропитки тканей, окраски кожи, резины, пластмасс и т. д. |
| Маслобензостойкие | 6 | Покрытия, стойкие к воздействию минеральных масел и консистентных смазок, бензина, керосина и др. нефтепродуктов, содержащих не более 20% ароматических соединений |
| Химически стойкие | 7 | Покрытия, стойкие к воздействию кислот, щелочей и др. жидких химических реагентов и их паров |
| Термостойкие | 8 | Покрытия, стойкие к воздействию повышенных температур |
| Электроизоляционные | 9 | Покрытия, подвергающиеся воздействию электрических напряжений, электрической дуги и поверхностных разрядов |

Примечание: отнесение материала к определенной группе по наиболее характерному признаку не исключает возможности его применения по другой группе, указанной в данной таблице.

Кодовое обозначение основных лакокрасочных материалов

Кодовое обозначение красок, эмалей, грунтовок и шпатлевок состоит из 5 групп знаков, лаков - из 4 групп.

Первая группа знаков кода определяет вид лакокрасочного материала и обозначается словом - "краска", "эмаль" и т.д. Для масляных и алкидных красок, состоящих из одного пигмента, вместо слова "краска" дается наименование пигмента - например, "охра", "белила цинковые" и т.д.

Вторая группа знаков кода определяет пленкообразующее вещество (род смолы, сополимера, олифы и т.д.) и обозначается двумя буквами согласно табл.1. Для лакокрасочных материалов, не содержащих в своем составе органических растворителей (водоразбавляемые, порошковые, водоэмульсионные), между первой и второй группой знаков кода ставится индекс, определяющий разновидность материалов (краска порошковая - П; краска водоразбавляемая - В; краска водоэмульсионная - Э; лак, не содержащий активного растворителя - Б и т.д.). Индекс от второй группы знаков отделяется тире (см. пример 5). Вторая группа знаков для лакокрасочных материалов, изготовляемых на смеси смол, обозначается по смоле, определяющей основные свойства этого материала.

Третья группа знаков кода определяет преимущественное назначение лакокрасочного материала и обозначается цифрой согласно табл.2. Третью группу знаков кода грунтовок обозначают цифрой 0, шпатлевок - цифрами 00. Для масляных густотертых красок перед третьей группой знаков также ставится 0. Между второй и третьей группой знаков ставится тире (см. примеры 3, 4, 6).

Четвертая группа знаков кода определяет порядковый номер, присвоенный данному лакокрасочному материалу, обозначается одной, двумя или тремя цифрами. Для масляных красок вместо порядкового номера в четвертой группе знаков кода ставится цифра, определяющая наименование олифы, на которой изготовлена краска:

1	- олифа натуральная,

2	- олифа "оксоль",

3	- олифа глифталевая,

4	- олифа  пентафталевая,

5	- олифа комбинированная.

Допускается после порядкового номера добавлять буквенный индекс (1-2 прописные буквы), характеризующий некоторые особенности материала. Например, ГС, ХС - горячей и холодной сушки; М, ПМ - матовый и полуматовый; ПГ-пониженной горючести я т.д.

Пятая группа знаков кода определяет цвет краски, эмали, грунтовки или шпатлевки и обозначается полным словом. При большом разнообразии оттенков одного и того же цвета цвет указывается с порядковым номером (голубая, голубая - 2 и т.д.).

Примечание: указанные обозначения не распространяются на художественные краски, грунтовки и лаки.

Примеры кодовых обозначений лакокрасочных материалов

1.	ЛАК ЯН-153, где лак - вид материала; ЯН - обозначение лакокрасочного материала по химическому составу (янтарный); 1 - группа материала по назначению (атмосферостойкий); 53 - порядковый номер.

2.	ЭМАЛЬ ПФ-218 ХС РОЗОВАЯ, где эмаль - вид материала; ПФ - обозначение лакокрасочного материала по химическому составу (пентафталевый); 2 - группа материала по назначению (внутри помещений); 18 - порядковый номер; ХС - холодной сушки; розовая - цвет эмали.

3.	КРАСКА MA-015 ЗЕЛЕНАЯ, где краска - вид материала; МА - обозначение лакокрасочного материала по химическому составу (масляный); 0 - густотертая; 1 - группа материала по назначению (атмосферостойкий); 5 - наименование олифы (комбинированная); зеленая - цвет краски.

4.	ГРУНТОВКА ГФ-020 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, где грунтовка - вид материала; ГФ - обозначение материала по химическому составу (глифталевый); 0 - грунтовка; 20-порядковый номер; красно-коричневая - цвет грунтовки.

5.	КРАСКА Э-ВА-27 БЕЛАЯ, где краска - вид материала; Э - водоэмульсионная; ВА - обозначение материала по химическому составу (поливинилацетатный); 2-группа материала по назначению (внутри помещений); 7 - порядковый номер; белая - цвет краски.

6.	ШПАТЛЕВКА XB-0018 ЗЕЛЕНАЯ, где шпатлевка - вид материала; ХВ - обозначение материала по химическому составу (перхлорвиниловый); 00 - шпатлевка; 18 - порядковый номер; зеленая - цвет шпатлевки.

Дефекты при окрасочных работах и способы их устранения

| Дефекты | Причина появления дефекта | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| I. При окраске известковыми красками |  |  |
| Различных оттенки краски | Различная впитываемость загрунтованной поверхности Внешние воздействия при окраске (солнце, ветер и т.д.) | Очистить поверхность от слоя краски и загрунтовать качественной грунтовкой Соблюдать технологию и режим окраски |
| Следы кисти | Слишком густая консистенция | Развести краску |
| Отслаивание красочной пленки | Краска нанесена на поверхность, ранее окрашенную инородной краской (эмульсионной и т.п.) Толстый слой краски | Очистить поверхность от старой краски и перетереть Нанести краску более тонким слоем |
| Малая укрывистость | Краска слишком сильно разведена | Изменить консистенцию краски |
| Зернистая поверхность | Краска плохо процежена На огрунтованную поверхность попала пыль | Процедить через вибросито 0-26А (900 отв/см2 ) Удалить пыль |
| II. При окраске перхлорвиниловыми красками |  |  |
| Отслаивание пленки | Предыдущая известковая или масляная краска плохо удалена. Окраска по влажной, заснеженной или оледеневшей поверхности Нанесение более 3-х слоев краски непосредственно один за другим | Удалить новую и старую краску до штукатурки и окрасить заново со всеми подготовительными операциями. Высушить и перекрасить поверхность. Очистить и перекрасить |
| Грубая фактура | Грубая фактура штукатурки, недостатки шпатлевания и шлифования Частичное шпатлевание | Зашпатлевать поверхность, турки, недостатки огрунтовать и окрасить заново Зашпатлевать поверхность заново |
| Виды границы захваток | Небрежная работа | Перекрасить |
| Грязные полосы на уровне настила лесов | Отскоки дождевой воды с недостаточно очищенных лесов | Очистить настил лесов, поверхность окрасить заново |
| Потускнение окраски | Окраска по сырой поверхности | Перекрасить после полного высыхания сырых мест |
| Белые солевые пятна | Окраска по поверхности, содержащей водорастворимые соли | Оштукатурить вновь и перекрасить |
| Пятна различной цветовой насыщенности | Неравномерное механическое нанесение краски | Отшлифовать поверхность и окрасить соответственно ТУ |
| Потеки краски | Чрезмерно сильное нанесение краски, особенно при работе с краскораспылителем | Отшлифовать шкуркой и перекрасить |
| Пятна сырости и влажные потеки | Проникновение влаги от неисправных сантехнических устройств; подсос вод грунтовых, ленной поверхности дождевых или от тающего снега; выпадение влаги, содержащейся в воздухе, на охлажденные поверхности фасада | Устранить причины намокания и перекрасить заново по вновь подготовленной поверхности |
| III. При окраске масляными красками |  |  |
| Пятна ржавые и темные | Прорастание различных смолистых и масляных пятен, не удаленных с поверхности | Поверхность штукатурки высушить, промыть 5%-ным раствором соляной кислоты и покрыть 2-3 слоями щелочного лака, слабое основание перетереть. Поверхностные пятна смол и масел удалить, соскабливая и промывая щелочной водой |
| Пятна различного цвета, в том числе не просыхающие | Окраска по свежей штукатурке, применение в шпатлевке щелочного клейстера вместо животного клея | Отскоблить краску, нейтрализовать щелочь 5%-ным раствором соляной кислоты, промыть чистой водой, просушить, подготовить и окрасить |
| Вспучивание краски и пузыри | Сырая поверхность Предыдущая краска не удалялась | Отскоблить отслоившуюся краску, высушить поверхность, очистить, окрасить заново Удалить предыдущую краску, очистить поверхность и окрасить заново |
| Отслаивание верхнего слоя тонкими пленками при окраске по ранее окрашенной поверхности | Окраска по загрязненной поверхности | Прочистить поверхность пемзой, промыть мыльной, а затем чистой водой и окрасить заново |
| Грубая фактура окраски или шероховатая | Недостаточно прошпатлеванная или прочищенная поверхность Применение непроцеженной краски | Прочистить поверхность пемзой, шкуркой и окрасить заново процеженной краской |
| Сетки трещин на окрашенной поверхности | Неправильное торцевание Недостаточно высохший грунт или шпатлевка | Прочистить пемзой, шкуркой, проолифить, зашпатлевать и окрасить |
| Просачивание нижележащего слоя краски | Пигмент предыдущей краски растворяется в масле новой краски | После высыхания новой краски покрыть ее 2-3 слоями спиртового шеллачного лака, после чего окрасить заново |
| Матовая поверхность, жухлость | Вследствие плохо огрунтованной поверхности сохранилась ее масловпитывающая способность | Прочистить мелкой шкуркой и повторно окрасить |
| Низкая укрывистость | Вследствие применения лессировочного или слабого пигмента Краска слишком жидкая Различный цвет грунтовки и окраски | Окрасить заново подходящей краской. Соблюдать требования ТУ, ГОСТа |
| Медленное высыхание | Применение задерживающих высыхание пигментов Олафа низкокачественная или содержащая примеси минеральных масел | Окрашенную поверхность растушевать с добавлением сиккатива |
| Сальная поверхность | Недоброкачественная олифа | Промыть чистой кистью и губкой несколько подкисленной водой. В крайнем случае заново перекрасить, применив доброкачественный материал |
| Следы кисти | Отсутствует флейцевание или торцевание поверхности Слишком густая краска при недостаточном флейцевании | Прочистить пемзой и шкуркой. Заново окрасить, флейцевать |
| Потеки | Краска жидкая или нанесена неравномерно без растушевки | Прочистить пемзой и шкуркой и окрасить заново |
| "Крокодилова кожа" | Окраска быстросохнущей краской по недостаточно высохшей подготовке | Прочистить пемзой и шкуркой, проолифить, зашпатлевать и окрасить заново |
| Неокрашенные места на поверхности | Небрежная работа | Перекрасить |
| IV. При окраске клеевыми красками |  |  |
| Преждевременное отверждение краски | Излишек клея в краске (грунте) | Кистью промыть чистой водой и окрасить заново всю поверхность |
| Темные пятна | Замедленная сушка; окраска и высыхание при низких температурах Влажность окрашиваемой поверхности или наличие плесени | Окрасить заново в нормальных условиях Устранить причину сырости, высушить, повторить подготовку и окрасить заново |
| Ржавые пятна | Результаты потеков - осадок железа на поверхности Просачивание смолистых дымовых газов | Устранить причину, удалить старую кваску, промыть теплым 3%-ным раствором соляной кислоты, покрыть канифольным лаком или нитролаком с последующей окраской. Иногда приходится заменить штукатурку |
| Жирные пятна | Наличие на поверхности невысыхающих минеральных или животных жиров Применение б0%-ного мыла при подготовке поверхности | Вырубить штукатурку и заделать известковым раствором с последующей огрунтовкой и окраской; промыть поверхность щелочной водой и перекрасить |
| Высолы – белый кристаллический налет | Сырость или осаждение паров на штукатурке | Высушить, очистить щеткой и окрасить масляными белилами или нитрокрасками; иногда - заменить штукатурку |
| Отслаивание красочной пленки | Окраска по старой, не очищенной от краски поверхности Чрезмерное количество клея в краске или густая краска | При незначительном отслоении можно облить поверхность чистой водой При значительном отслоении всю краску следует соскоблить, перетереть штукатурку, а затем огрунтовать и окрасить |
| Прорастание нижних слоев краски | Предыдущая краска растворяется в воде | Отскоблить краску, промыть поверхность, в крайнем случае насечь поверхность штукатурки, нанести новый слой штукатурки и окрасить |
| Пятна на рельефе окраски | Поверхность неравномерного поглощения Перетирка сделана без удаления старой краски | Окрасить поверхность умело. Покрыть кистью чистой водой Отскоблить старую краску, поверхность перетереть, огрунтовать и окрасить |
| Грубая фактура | Наличие крупного песка в накрывке штукатурки Непроцеженная краска | Очистить поверхность деревяшкой, огрунтовать и окрасить Отшлифовать шкуркой, огрунтовать и окрасить процеженной краской |
| Поверхность отмеривает (пачкает) | Недостаточное количество мела в краске | Покрыть поверхность слабым клеевым раствором |
| Брызги и потеки | Жидкая краска | Соскоблить и тщательно окрасить всю поверхность |
| Следы кисти | Чрезмерная густота краски Окрашенная поверхность плохо огрунтована | Промыть кистью теплой водой и окрасить заново Удалить краску промыванием, огрунтовать и окрасить заново |
| Неокрашенные места на поверхности | Небрежная работа | Тщательно перекрасить |
| Неоднородный цветовой тон окраски | Неумелая окраска | Промыть теплой водой и окрасить заново |
| Полосы | Недостаточное смешивание пигментов в краске | Промыть водой и окрасить заново, при изготовлении новой краски соблюдать ТУ |
| Видимые стыки захваток | Неумелая работа | Промыть водой и окрасить заново |
| Изменение цветового тона | Применение нещелочестойких пигментов по мыловарному грунту Окраска купоросного грунта некупоросостойкой краской Применение пигментов, нестойких к свету | Смыть, вновь огрунтовать и окрасить подходящим составом |
| V. При окраске силикатными красками |  |  |
| Пятна на окрашенной поверхности | Неравномерная впитывающая способность подготовленной поверхности | Перед нанесением второго слоя краски загрунтовать поверхность составом: 1 л известкового теста, 5 л казеинового клея (содержащего 165 г казеина, 35 г олифы) |
| Поверхность отмеривает (пачкает) | Густая краска слишком разведет водой | Приготовить окрасочный состав нужной густоты |
| Оконные стекла забрызганы краской | Неаккуратная окраска | Стекла очистить шпателем, а если не удается очистить, то заменить их |
| VΙ. При лаковой окраске древесины |  |  |
| Шагрень "апельсиновая корка", морщинистость пленки | Плохой розлив материала, вызванный слишком высокой вязкостью лака Низкая летучесть растворителя В алкидных материалах избыток сиккатива | Понизить вязкость введением растворителя Подобрать растворитель (более летучий) Соблюдать рецептуру |
| Матовость и побеление | Высокая влажность и низкая температура воздуха в помещении Высокая влажность древесины Неправильная подборка системы растворитель - разбавитель | Поднять температуру и понизить влажность воздуха в помещении Отделывать древесину, имеющую влажность не более 6-10% Взять более летучий растворитель |
| Отслаивание лаковой планки от подложки | Несовместимость грунтовочных и порозаполняющих составов с лаком Плохая адгезия лака с нижележащими слоями грунтовки и порозаполнителя Высокая влажность древесины Нанесение лака по невысохшему слою порозаполнителя | Применять совместимые материалы Применять совместимые материалы Отделывать древесину с влажностью не более в—10% Наносить лак на полностью высохший слой порозаполнителя |
| "Провалы" лака | Отсутствие операции порозанолнения | При отделке поверхности использовать порозаполнитель |
| Образование пузырей | Наличие открытых пор на поверхности Вязкость лака выше установленной Избыток ПАВ в лакокрасочном материале | Заполнение пор Понизить вязкость введением растворителя Добавить совместимого спирта или гликоля |
| Шероховатость пленки | Запыленность воздуха в помещении Засоренность лака | Усилить приточно-вытяжную вентиляцию Отфильтровать лак |

Примечания:

1.	Окраска эмульсионными казеиновыми красками имеет те же дефекты, что и окраска клеевыми красками.

2.	Дефекты, образующиеся при окраске эмалью KО-I74, органосиликатными композициями и красками на основе хлорсульфированного полиэтилена (ХП и ХСПЭ), и способы их устранения аналогичны тем, что и при окраске перхлорвиниловой краской XB-1614, XB-182.

Состав предохранительных паст, применяемых при малярных работах

Технология применения смывок СМ-1 и СД-7

для удаления старых красок

При очистке поверхности от старой масляной краски при реставрационных работах важно не только очистить поверхность, но и не повредить ее. Для этой цели методы механической очистки мало пригодны и следует использовать смывки. Большинство выпускаемых лакокрасочной промышленностью смывок (АФТ-I, СП-6 и др.) имеют относительно низкую вязкость, что затрудняет их применение на вертикальных поверхностях. Кроме того, в них содержатся агрессивные по отношению к дереву и штукатурке разрыхлители.

Предлагаемые смывки СМ-1 и СП-7 представляют густую однородную пастообразную массу, поставляемую потребителю в готовом к употреблению виде.

Технология удаления старых масляных красок

Перед началом работ смывку следует тщательно перемешать в таре деревянным веслом и проверить ее вязкость. Для этого смывку наносят на вертикально установленное стекло, с которого она не должна стекать.

Оливку наносят на поверхность валиком, кистью или флейцем равномерным плотным слоем и выдерживают в течение 15-20 мин при температуре +10...+25°С и влажности воздуха 55-65%. За это время старое масляное покрытие набухает и размягчается, и его легко удаляют металлическим шпателем, жесткой щеткой или мешковиной.

В случае, если покрытие удалено неполностью, смывку наносят вторично, а при необходимости делают компрессы, для чего наносят смывку на хлопчатобумажные салфетки и кладут их на поверхность, уже покрытую смывкой.

После удаления масляного покрытия поверхность смачивают и промывают растворителем № 645, уайт-спиритом и др. щеткой или ветошью, а затем насухо протирают' чистой мягкой тряпкой.

Допускается снятие смывки СП-7 водой с последующей тщательной протиркой поверхности насухо.

Расход материала:

растворителя - приблизительно 0,2 кг на 1 м2,

смывки - при трехразовом нанесении 0,6-0,7 кг на 1м2.

Срок хранения смывки - 6 месяцев со дня изготовления.

Смывку нужно хранить в плотно, закрытой стеклянной или металлической (с пропаянными швами) таре в закрытом, неотапливаемом помещении, предохраненном от воздействия прямых солнечных лучей и влаги.

Пигменты, краски сухие для заутренних работ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОТДЕЛОЧНЫХ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ

При выполнении на памятниках архитектуры штукатурных, лепных, паркетных работ по изготовлению я нанесению окрасочных и лаковых составов и др. необходимо строго соблюдать правила, изложенные в главе СНиД Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве”.

Особое внимание должно быть уделено выполнению следующих пунктов.

Применяемые для работы инструменты (соколы, терки, полутерки, молотки, стамески, топоры, кувалды, бучарды, зубила и др.) должны быть в исправном состоянии, крепко насажены на прочные ручки и хорошо заклинены, без заусенцев. Рекомендуется ручки инструментов изготовлять из древесины твердых пород и покрывать олифой, так как в этом случае они не намокают, к ним меньше пристает .раствор, их легча содержать в чистоте. Лезвия режущих инструментов должны быть правильно и хорошо заточены. При перевозке или переноске инструментов их острее частя должны быть защищены чехлами.

При очистке от пыли и грязи кирпичных, каменных и других поверхностей рабочие должны работать в очках и респираторе.

При работе с ударными инструментами (при подготовке поверхности к отделке, при пробивке отверстий, отбивке каменных частей и т.д.) следует работать в рукавицах и обязательно в защитных очках.

Работа с машинами и электроинструментом требует особой осторожности, поэтому при работе с ними необходимо соблюдать следующие правила:

-	не пускать в ход машины и электроинструмент без предварительной тщательной их проверки;

-	запрещается работать с кабелем, имеющим изношенную изоляцию или оголенный провод; инструмент должен быть проверен на токопроводимость;

- соединять провода с силовой сетью можно только при помощи рубильника и штепсельного соединения;

-	шкивы привода и передачи должны быть заключены в съемные кожухи;

-	при работе с электрорубанком и паркетнострогальной машиной необходимо следить, чтобы ножи были тщательно подтянуты и обязательно закреплены всеми болтами. При смене и регулировке ножей электродвигатель должен быть выключен, а провод отсоединен от сети;

-	к работе с электроинструментом допускаются лица, прошедшие необходимую подготовку и обученные правилам техники безопасности.

Рабочее место должно быть хорошо освещено и постоянно освобождаться от лишних предметов и материалов, особенно от досок с торчащими гвоздями, так как захламленность помещения часто является причиной травм и несчастных случаев. Столы, верстаки и станки должны быть прочными и устойчивыми.

Леса и подмости должны быть прочными и устойчивыми. При высоте более 1,1 м от уровня земли или перекрытия леса и подмости необходимо ограждать.

Лестницы, козелки и стремянки делают с прочными врезанными ступенями. Перед началом работ с лестниц па высоте более 3 и верхний конец их надо обязательно привязать.

Люльки, лебедки, тросы и их крепление перед работой следует проверить на прочность.

При работе на высоте рабочие должны надеть предохранительные пояса и привязаться прочными веревками к устойчивым частям зданий.

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ 12.4.087-80.

Все рабочие должны пройти медицинскую комиссию с целью определения годности к работе га высоте.

При работе с материалами, содержащими токсичные органические растворители (ксилол, толуол, сольвент, уайт-спирит и др.), их приготовлении и хранении необходимо соблюдать общие требования пожарной безопасности и техники безопасности, предусмотренные "Правилами по технике безопасности для строительно-монтажных работ", утвержденными ЦК профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных материалов, ПБВХП-74 и главой СНиП Ш-4-80.

К работе с лак окрас очными материалами, содержащими токсичные растворители, допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие вступительный инструктаж о вредности этих материалов и мерах безопасности при работе с ними. Кроме того, инструктаж проводится регулярно - не реже двух раз в месяц.

Все работы со смывками и растворителями нужно производить в помещениях, снабженных вентиляцией. Содержание в воздухе помещения вредных паров растворителей не должно превышать предельно допустимые концентрации.

Работающие со смывками должны быть обеспечены комплектом спецодежды (резиновые фартуки, рукавицы, комбинезоны, резиновые перчатки), фильтрующими респираторами марки РУ-60 со сменным патронов марки "А”, защитными очками ПО-2.

Запрещается прием пищи, хранение верхней одежда в местах приготовления и нанесения лакокрасочных материалов, содержащих токсичные растворители.

В местах хранения материалов на каждой таре должна быть этикетка или бирка с точным наименованием материала.

Количество материалов, находящихся на месте производства работ, не должно превышать сменную потребность. Тара с материалами и растворителями должна герметически закрываться. Хранение, транспортировка материалов в открытом виде и стеклянной таре воспрещается.

Вблизи окрасочных работ категорически запрещается курение, применение открытого огня, ведение работ, могущих вызвать искрообразование.

Для раздельного хранения обтирочных материалов (чистых и использованных) должны быть установлены металлические ящики с плотно закрывающимися крышками. По окончании работ ящики с использованными обтирочными материалами должны очищаться.

Запрещается обогревать и сушить помещение жаровнями и другими устройствами, выделяющими в помещение продукты сгорания топлива.

Категорически запрещается брать руками любой раствор - известковый, известково-гипсовый, известково-цементный. Все материалы рекомендуется насыпать лопаткой или совком.

Необходимо остерегаться попадания известкового раствора или извести в глаза. Если же это произошло, следует немедленно промыть их раствором борной кислоты (1 чайная ложка на стакан кипяченой воды) или просто большим количеством воды.

Плавить клей и формопласт, а также хранить горючие и воспламеняющиеся материалы можно только в специальном помещении, оборудованном средствами пожаротушения.

Для защиты кожи рук при малярных работах необходимо пользоваться специальными предохранительными мазями и пастами. Перед употреблением пасты руки моют теплой водой с мылом и тщательно вытирают досуха. Затем 6-8 г пасты растирают между ладонями, после чего пасту втирают в кожу равномерно по всей поверхности кисти. В течение нескольких минут паста подсыхает, образуя сухой покров. После работы с лакокрасочными материалами пасту смывают водой с мылом.

Во время работы важно выбрать правильное рабочее положение. Эго не только снижает усталость, но в значительной степени предохраняет от травм.

Материалы по истории строительной техники. Bып. третий. Изд. По строительству. - М., 1971. С.227 (в дальнейшем - "Материалы по строительству").

Там же, с. 223.

Материалы по истории строительной техники. С.229.

Материалы по истории строительной техники XIX-XX вв. С.23.

Одноралов Н.В., Скульптура и скульптурные материалы. - М., Изобразит. искусство. - 1982. С.34.