МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РСФСР

РОССИЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

«РОСРЕСТАВРАЦИЯ»

ЗАЩИТНАЯ И ДЕКОРАТИВНАЯ ПОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ

(Справочное пособие)

Москва – 1987

Настоящие методические рекомендации включают  в себя характеристику лакокрасочных материалов, рекомендованных к применению при реставрационных работах на металлических элементах памятников архитектуры.

Приводятся технологические режимы нанесения лакокрасочных материалов, основные технологические характеристики оборудования, используемого для проведения лакокрасочных работ.

Рекомендациями можно пользоваться как справочным пособием для подготовки поверхности металлических элементов конструкций к окраске, для выбора защитно-декоративной лакокрасочной системы и методики нанесения лакокрасочных покрытий.

Разработаны ведущим инженером отдела физико-химических и механических исследований института «Спецпроектреставрация» Ромашковой М. П.

Рекомендованы к опубликованию Научно-реставрационным советом объединения «Росреставрация» (протокол № 19 от 25.08.86 г.).

© Объединение «Росреставрация», 1987

Повышение качества работ при реставрации памятников архитектуры неразрывно связано с улучшением противокоррозионной защиты и декоративного вида металлических элементов памятников.

Особенно большое внимание уделяется защите этих элементов от коррозии.

Защиту металлов от коррозии осуществляют металлическими, неметаллическими, неорганическими и органическими (лакокрасочными) покрытиями.

В настоящее время широкое распространение получили именно лакокрасочные покрытия, как защита от коррозии и как декоративная отделка. Эти покрытия легче наносить на поверхность; они уменьшают себестоимость окрасочных работ и отличаются повышенной долговечностью.

- 1.	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА

- ПЕРЕД ОКРАСКОЙ

Подготовку производят по ГОСТ 9.402—80.

Согласно этому ГОСТу металлические поверхности классифицируют по степени зажиренности и степени окисленности; поверхности, подготовленные к окраске — по степени обезжиренности и степени очистки от окислов.

При подготовке поверхности к окраске применяют механические или химические методы подготовки.

К механическим методам относят обработку механизированным инструментом, сухим абразивом, гидроабразивную очистку.

К химическим методам относят обезжиривание в водных щелочных растворах или в органических растворителях, травление, фосфатирование и пассивирование.

Способ очистки выбирают в зависимости от материала конструкций или изделий, характера и степени загрязнения, а также конкретных условий.

В реставрационной практике наиболее часто применяют следующие методы расчистки: химический (пастой, смывками, растворами), термический и механический (немеханизированным и механизированным инструментами). Абразивные методы расчистки используют редко.

1.1. Химические методы расчистки поверхности

Включают в себя очистку металла в растворах кислот и щелочей, очистку травильными пастами, очистку от старых красочных слоев смывками.

В реставрации наиболее широко применяют расчистку смывками и пастами.

Для съемных элементов декора, дверной и оконной фурнитуры и т.п. целесообразнее применять расчистку в растворах кислот.

Технологический процесс химической обработки металлической поверхности начинают с её обезжиривания в щелочном растворе или в органических растворителях. Обезжиривание можно проводить в ваннах или вручную, смывая загрязнения кистью или ветошью.

После обезжиривания поверхность необходимо промыть горячей водой (температура + 60°С).

Составы растворов для обезжиривания и режимы процесса приведены в табл. 1.

1.2.	Обезжиривание в органических растворителях

Наиболее эффективные органические растворители — трихлорэтилен, тетрахлорэтилен и дихлорэтан.

В практике реставрации для обезжиривания металлических поверхностей часто применяют уайт—спирит и бензин в связи с их меньшей дефицитностью. При работе с этими растворителями необходимо соблюдать меры противопожарной безопасности.

1.3.	Очистка металлов при помощи травления

1.3.1.	Очистка травильными пастами

Очистку крупногабаритных элементов от ржавчины можно проводить травильными пастами. Расчищенную поверхность рекомендуется запассивировать пассивирующей пастой для предохранения от окисления (табл. 2).

Таблица 1.

СОСТАВЫ РАСТВОРОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ МЕТАЛЛОВ

| Металл, сплав | Раствор |  | Режим обработки окунанием |  | Последующие операции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | компоненты | концентрация, г/л | температура, °С | продолжительность, мин |  |
| Сталь (прокат, литье) | Гриполифосфат натрия Тринатрийфосфат Сода кальцинированная Едкий натр Силикат натрия Синтанол ДС-10 или ДТ-7 (или сульфанол) | 2-3 20-30 15-20 8-10 1-3 1-3 | 60-70 | 5-2 |  |
| Алюминий и его сплавы | Сода кальцинированная Тринатрийфосфат Силикат натрия Эмульгатор (синтанол ДС-10, сульфанол, ОП-7, или ОП-10) | 10-15 5-10 3-4 3-5 | 60-70 | 3-5 |  |
| Магниевые сплавы | Едкий натр Тринатрийфосфат Силикат натрия Эмульгатор ОП-7 или ОП-10 | 10-25 40-60 20-30 1-3 | 60-90 | 5-15 |  |
| Медь и её сплавы | Тринатрийфосфат Сода кальцинированная Эмульгатор типа «Новость», «Лотос» | 20 5 5 | 60-70 | 5-20 |  |
| Цинк и его сплавы | Сода кальцинированная Тринатрийфосфат Силикат натрия ПАВ | 15-20 5-10 5-10 0,6-1,0 | 60-70 | 5-15 | После обезжиривания и промывки водой обязательна пассивация в 0,1-0,5%-ном растворе K2Cr2O7 или 0,05%-ном растворе CrО3, нейтрализованном до Н=4,5-5,0 |
| Загрунтованные или окрашенные изделия | Тринатрийфосфат ПАВ | 20-30 0,6-1,0 | 60-70 | 5-20 |  |

Примечание к табл. 1. При обезжиривании в ручную (т.е. при промывании кистью) и при окунании температура одинакова. Промывку ведут до полного удаления жировых загрязнений

Таблица 2.

СОСТАВЫ ТРАВИЛЬНЫХ ПАСТ ДЛЯ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

| Паста | Компоненты | Содержание, % | Продолжительность выдержки, час | Последующие операции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Травильная (удаление ржавчины) | Вода Ингибитор (ПБ-5, катапин и др.) Нефтяной контакт Серная кислота (уд. вес 1,84) Фосфорная кислота (уд. вес 1,70) Соляная кислота (уд. вес 1,19) Сульфитцеллюлозный щелок Трепел (инфузорная земля) | 17,0 0,5 0,5 7,7 2,4 21,3 14,6 36,0 | 1—3 | Промывка и пассивация |
| Травильная (на 1 л пасты) | Соляная кислота (уд. вес 1,19) Бумажная масса (непроклеенная) Формалин Вода Жидкое стекло (уд. вес 1,5; модуль — 3,11) | 0,5 л 30 г 10 мл 0,5 л 0,5 л | 1—4 | Промывка 5-10%- раствором кальцинированной соды, затем водой |
| Пассивирующая (после удаления ржавчины травильной пастой) | Едкий натр Бихромат натрия (или калия) Сульфитцеллюлозный щелок Инфузорная земля (трепел) Вода | 0,9 2,3 9,6 36,0 47,2 | 0,5—1,0 | Промывка и сушка |

1.3.2.	Травление в щелочах и кислотах

- Данный метод пригоден только для съемных деталей, т. к. травление в щелочах и кислотах проводят в эмалированных или фарфоровых ваннах. Режим травления, составы травильных растворов, паст и смывок приведены в табл. 3—5.

- Таблица 3.

- СОСТАВЫ ТРАВИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И РЕЖИМЫ ТРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА

| - Металл | - Раствор |  | - Расход на - 100 м2 поверхности, кг | - Режим обработки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - компоненты | - концентрация, - г/л |  | - температура, - °С | - продолжительность, мин. |
| - Чёрный | - Соляная кислота (уд. вес 1.19) - Серная кислота (уд. вес 1.84) - Ингибитор «Катапин» | - 110±15 - 35±5 | - 9 - 3 | - 50-70 | - 10-30 |
| Чёрный | - Соляная кислота (уд. вес 1.19) - Ингибитор «Катапин» | - 150±30 - 1-3 | - 10 - 0,3 | - 20-30 | 10-30 |
| Чёрный | - Серная кислота (уд. вес 1.84) - Ингибитор «Катапин» - или ингибитор ЧМ: - Р - П | - 150±30 - 1-3 - 1-1,5 - 1-1,5 | - 12 - 0,3 - 0,1 - 0,1 | - 50-70 | 10-30 |
| Чёрный | - Серная кислота (уд. вес 1.84) - Ингибитор-формалин | - 110±10 - 1-3 | - 9 - 3 | - 18-20 | - 30-60 |
| Чёрный | - Сода каустическая (NaOH) | - 240 | - - | - 93-95 | - 5-15 |

Таблица 4

СОСТАВЫ ТРАВИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И РЕЖИМЫ ТРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

| Металл | Раствор |  | Режим обработки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | компоненты | концентрация, г/л | температура, °С | продолжительность, мин |
| Алюминий и его сплавы | Едкий натр | 40—60 | 45—60 | 2 |
|  | Едкий натр Азотнокислый натрий Сода кальцинированная | 10-15 5-10 12-15 | 40—55 | 2 |
|  | Хромовый ангидрид Серная кислота | 65 350 | 60—70 | 0,5-2 |
| Медь и ее сплавы | Серная кислота, конц. | 130-170 | 50—60 | 3-5 |
|  | Серная кислота, конц. Азотная кислота Натрий хлористый | 920 690 5-10 | 18—20 | 3-5 |
|  | Хромат калия (СrО3) Серная кислота, конц. Натрий хлористый | 250 135 3 | 40 | 3-5 |
|  | Серная кислота, конц. Хромпик (К2Сr2О7) | 80 100-200 | 50—60 18—20 | 3÷5 -блестящая поверхность 3÷5 -матовая поверхность |
| Свинец* и его сплавы | Ι. HCl (d=1,19) ΙΙ. Уксуснокислый аммоний | 120 100 | 18-20 18-20 | 1-2 часа до полного исчезновения продуктов коррозии |
| Цинк и его сплавы | Соляная кислота | любой концентрации | 18-20 |  |

* Свинец сначала обрабатывают в растворе Ι, затем после промывки в растворе ΙΙ.

- 1.4.	Расчистка металлических элементов от старых

- красочных слоев смывками

Для удаления лакокрасочных покрытий применяют смывки двух типов (табл. 5):

на основе щелочей;

на основе органических растворителей.

В качестве смывки на основе щелочей можно рекомендовать для черных металлов пасту следующего состава, в. ч.

известь гашеная — 1, Тмел — 1, сода каустическая (25%-ная) — до получения сметанообразной массы.

Смывки на основе органических растворителей делятся на три группы:

I.	Взрыво- и пожаробезопасные (марки АФТ-1, СД (СП));

II.	Относительно пожароопасные (марки СП-6, СП-7, СНБ-9);

III.	Взрыво- и пожароопасные (марки СЭУ-1, СЭУ-2).

Смывки наносят кистью или распылением; после отслаивания или вздутия лакокрасочное покрытие удаляют щеткой или шпателем.

После полного удаления лакокрасочного покрытия смыв- камн марок АФТ-1, СНБ-9 и СД (СП) поверхность изделия промывают разбавителем 645 или смывкой СД, нанесенными на ветошь.

После удаления лакокрасочного покрытия смывкой СП-6 или СП-7 поверхность промывают водой, затем ее сушат или протирают насухо ветошью, не оставляющей ворса.

При удалении лакокрасочного покрытия с черных металлов возможно применение любой из перечисленных выше смывок, в том числе и смывки па щелочной основе.

Элементы из алюминия и его сплавов можно обрабатывать смывками СД (СП), СНБ-9, АФТ-1.

Медь и ее сплавы рекомендуется обрабатывать смывкой СНБ-9, так как эта смывка не вызывает изменения химического состава и кристаллической структуры коричневой и зеленой патины, которая образуется со временем на поверхности металла под красочным слоем.

Для повышения эффективности смывки АФТ-1 в нее вводят ортофосфорную кислоту плотностью 1,7 г/см3 (15 г кислоты на 1 л смывки).

Смывки, нанесенные на окрашенную поверхность, не должны высыхать, так как это усложняет удаление покрытия.

- 1.5.	Механические способы очистки

Основным способом является обработка механизированным и немеханизированным инструментом и струйно-абразивная очистка: обработка сухим абразивом и гидроабразивная очистка.

При реставрации наиболее часто пользуются ручным инструментом.

Ручной и механизированный инструмент (пневматический или электрический) обычно применяют при небольших объемах работ.

Рабочей частью ручного и механизированного инструмента служат металлические щетки, абразивные круги, шарошки, шлифовальные шкурки и т. д.

Недостатком этого метода является быстрый износ рабочей части инструмента, достоинствами — малая масса и легкость транспортировки механизма, простота обращения с ним, а, главное возможность, заменяя рабочие части, одним инструментом производить самые разные операции: удаление ржавчины, окалины, старых лакокрасочных покрытий, шлифование поверхности, снятие заусенцев, зачистку сварных швов и т. д.

Из немеханизированных инструментов для расчистки поверхности используются: молотки, стамески, щетки различного вида и размера, шпатели, скребки.

Немеханизированный инструмент можно применять только для подчистки отдельных участков поверхности, на которых по каким-либо причинам остались загрязнения, либо для подготовки поверхности к более тщательной обработке механизированным инструментом или другими методами.

Обработка сухим абразивом заключается в том, что поверхность очищают металлическим песком или дробью, электрокорундом, фруктовой косточкой и другими абразивными материалами, которые подаются с большой скоростью пескоструйными, дробеструйными или дробеметными установками.

Таблица 5

СВОЙСТВА И СОСТАВЫ СМЫВОК

| Смывка | ГОСТ, ТУ | Химический состав | Содержание по массе, % | Лакокрасочное покрытие, которое можно удалять смывками |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СД (СП) | ТУ6-10-1088-76 | Формальгликоль Этиловый спирт Ацетон Бензол | 50,0 10,0 10,0 30,0 | Масляные лаковые покрытия; хлорвиниловые эмали; грунтовки фенольно-формальдегидные |
| АФТ-1 | ТУ6-10-1202-76 | Формальгликоль Толуол Колоксилин Ацетон Парафин | 47,5 28,0 5,0 19,0 0,5 | Масляные и нитроцеллюлозные покрытия |
| СП-6 | МРТУ 610-641-67 | Метиленхлорид Формальгликоль Ксилол Уксусная кислота Смола ПСХ-С Парафин | 70,56 9,21 5,62 2,25 11,24 1,12 | Эмали глифталевые, пентафталевые перхлорвиниловые, акриловые, эпоксидные, меламинные |
| СП-7 | ТУ6-10-923-76 | Метиленхлорид Этиловый спирт Диэтиленгликоль Аммиак (25%-ный) Метилцеллюлоза Жирные кислоты льняного масла Эмульгатор ОП-7 Парафин | 75,8 8,4 2,5 6,2 4,0 1,0 1,5 0,60 | Эмали глифталевые, пентафталевые, перхлорвиниловые, эпоксидные; краски масляные; грунтовки – фенольно-формальдегидные, глифталевые, пентафталевые |
| СНБ-9 | ТУ6-10-1256-76 | Метилхлорид Толуол Парафин Дифениламин Этиловый спирт Этилцеллюлоза | 74,45 90,9 2,72 0,02 7,27 5,95 | Эмали глифталевые, пентафталевые, перхлорвиниловые; краски масляные; грунтовки— фенольно-формальдегидные, глифталевые, пентафталевые |
| СПС-1 | ТУ6-10-1461-74 | Этанол Метиленхлорид Тиксотрол Хлорпарафин Жидкое мыло Эмульгатор ОП-7 |  | Эмали хлорвиниловые, алкидные, эпоксидные, уретановые, эпоксидно- этиленовые; краски — масляные |
| СПС-2 | ТУ6-10-1461-74 | Этанол Метилэтилкетон Тиксотрол Хлорпарафин Жидкое мыло Эмульгатор ОП-7 |  | Эмали хлорвиниловые, алкидные, поливинилбутиральные; краски — масляные |

Рекомендуемые размеры дроби, применяемой для абразивной очистки черных металлов, приведены в табл. 6.

Таблица 6

| Очищаемый материал | Номер дроби или песка по ГОСТу 11964-81 |  |
| --- | --- | --- |
| Отливки из чугуна (ковкого) | 0,5 | 0,8 |
| Сталь (литье) | 1,0 | 1,5 |
| Сталь листовая толщиной |  |  |
| менее 1 мм | 0,5 |  |
| более 1 мм | 0,8 | 1,0 |
| Профили |  |  |
| малые | 0,5 |  |
| большие | 0,8 | 1,0 |

Абразивную обработку мерных металлов применяют при толщине металла не менее 3 мм.

Абразивную обработку цветных металлов (алюминия, меди и их сплавов) производят алюминиевой дробью, стальным песком, крошкой фруктовой косточки.

Подают абразив при дробеструйной или пескоструйной очистке струей сжатого воздуха под давлением 0,5—0,7 МПа (5—7 кгс/см2) аппаратами со скоростью вылета дроби не менее 80 м/с. Дробеструйная обработка один из наиболее производительных способов механического метода очистки от окислов. Скорость очистки мелких изделий из стального проката составляет 5—8 м2/ч, средних и крупных 12—20 м2/ч.

Гидроабразивную обработку производят суспензией, состоящей из воды и кварцевого песка.

Для реставрационных работ этот метод неудобен, т. к. в состав очищающей суспензии входит вода.

- 1.6.	Термическая (огневая) очистка

Очистку поверхности металлоконструкций от ржавчины, окалины, толстых слоев старого лакокрасочного покрытия допускается производить пламенем ацетиленокислородной горелки или паяльной лампой при толщине стенок конструкций не менее 5 мм. Пламя горелки должно быть с избытком кислорода до 30%. В процессе очистки температура металла не должна превышать 200°С, а после очистки составлять 50-60°С. Это обеспечивается при скорости 5-20 см/сек. При очистке тонких элементов горелку следует перемещать со скоростью 15-20 см/сек, толстых — 5-10 см/сек.

В результате нагрева поверхности окалина растрескивается и отслаивается от металла, ржавчина разрыхляется и легко удаляется проволочной щеткой, слой краски сжигается. В процессе очистки необходимо строго следить за режимом нагрева, не допуская деформации металлоконструкций. После очистки поверхность металла протирают мягкими проволочными щетками, а затем чистой ветошью.

При расчистке металлических элементов XVI—XVIII вв. этот метод лучше не применять из-за опасности рекристаллизации металла, приводящей к его разрушению.

- 1.7.	Фосфатирование металлических поверхностей

Процесс получения на металлах пленки нерастворимых фосфатов, которая увеличивает срок службы лакокрасочных покрытий, улучшает их сцепление с металлом, замедляет развитие коррозии в местах нарушения лакокрасочной пленки.

Фосфатирование производят методами окунания и распыления растворами концентрата КФ-1 либо растворами на основе солей цинка (цинк—фосфатные) или солей железа (железофосфатные).

Технологические режимы фосфатирования черных металлов с применением фосфатирующего концентрата КФ-1 и фосфатирующих растворов, приготовленных из солей и кислот, приведены в таблицах 7 и 8.

Технологические режимы фосфатирования цинка приведены в таблице 9.

1.8.	Пассивирование металлов

Применяют для повышения коррозионной стойкости лакокрасочных покрытий, а также для межоперационной защиты.

Пассивирование сталей проводят в кислых или щелочных растворах.

Для химического пассивирования углеродистых сталей рекомендуется 20%-ный раствор хромового ангидрида при температуре 15—30°С в течение 5—10 мин с последующей обработкой в 10%-ном растворе бихромата калия при 50—60°С в течение 10—20 мин.

Для защиты стальных элементов при межоперационном хранении можно применять слабощелочные растворы, содержащие 50—150 г/л нитрита натрия, при температуре 70— 80°С в течение 2 минут. В раствор можно ввести карбонат натрия н снизить температуру до 15—30°С.

Пассивирование меди и медных сплавов и покрытий, совмещенное с операциями осветления и полирования, рекомендуется проводить в растворе: азотная кислота 75—99%, хромовый ангидрид 1 —10% и вода 0—15% при температуре 15— 30°С.

Пассивирование цинковых сплавов и покрытий можно проводить в растворе, позволяющем одновременно осветлять поверхности и придавать им бактерицидные свойства. Раствор содержит 10—30 г/л азотной кислоты, 10—30 г/л хромокалиевых квасцов и 1—3 г/л бензотриазола натрия. Процесс ведут при температуре 15—30°С в течение 10—60 секунд. При этом достигается эффект блескообразования. Полученные пленки имеют светло-радужный цвет.

- Таблица 7.

РЕЖИМЫ ФОСФАТИРОВАНИЯ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ КОНЦЕНТРАТОМ КФ-1

| - Компоненты | - Количество на 100 л раствора, л (кг) | - Режим обработки |  |  |  | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - температура, °С | - продолжительность, мин | - давление раствора, кгс/м2 | - метод обработки |  |
| - Концентрат КФ-1 - 20%-ный раствор едкого натра - 10%-ный раствор нитрита натрия | - 1,60 (2,40) - 0,25-0,30 - 0,15 | - 45-50 | - 1,5-2,0 | - 0,8-1,0 | - распыление | - Нитрит натрия вводят в фосфатирующие растворы для получения мелкокристаллических фосфатных покрытий |
| - Концентрат КФ-1 - 20%-ный раствор едкого натра - 10%-ный раствор нитрита натрия | - 2,80 (3,84) - 0,4-0,5 - 0,15-0,20 | - 48-50 | - 5-10 | - - | - окунание |  |
| - Концентрат КФ-1 - 10%-ный раствор нитрита натрия | - 2,80 (3,84) - 0,24 | - 72-75 | - 5-10 | - - | - окунание |  |

Таблица 8

РЕЖИМЫ ФОСФАТИРОВАНИЯ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

В РАСТВОРАХ СОЛЕЙ ЦИНКА

| Покрытие | Компоненты | Концентрация, г/л | Режим обработки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | температура, °С | продолжительность, мин | давление раствора МПа кгс/см2 | Метод обработки |
| Железофосфатное | Монофосфат натрия Молибдат аммония Танин | 10,0 0,1 0,1 | 60—70 | 1,5—3,0 | 0,10-0,15 (1,0-1,5) | Распыление |
| Цинк-фосфатное | Монофосфат цинка Азотнокислый цинк Фосфорная кислота (100%-ная) Нитрит натрия | 7.5 4.5 1,4 0,2 | 45—50 | 1,5-2,0 | 0,08—0,1 (0,8—1,0) | Распыление |
| Цник-барий-фосфатное | Монофосфат цинка Азотнокислый цинк Барий азотнокислый | 8—12 10—20 30—40 | 75—85 | 10 |  | Окунание |

Таблица 9

РЕЖИМЫ ФОСФАТИРОВАНИЯ ЦИНКА И ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

| Металл | Компоненты фосфатнрующего раствора | Количество, г/л | Режим обработки |  | Метод обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | температура, °С | продолжительность, мин |  |
| Цинк | Соль «Мажеф» Нитрат цинка | 30-40 30-60 | 95—98 | 5 | Окунание |
| Оцинкованная сталь | Соль «Мажеф» | 30—40 | 96—98 | 5—10 | Окунание |
| Оцинкованная сталь | Окись цинка Азотная кислота Фосфорная кислота Нитрит натрия | 20-30 20-30 20—30 1-2 | 28—33 | 25—30 | Окунание |

- 2.	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ

В соответствии с ГОСТ 9825—73 основные лакокрасочные материалы классифицируются: 1 — по виду материала, 2 — по химическому составу, 3 — по преимущественному назначению (в зависимости от условий эксплуатации покрытий).

2.1.	Классификация материалов по виду

- Лаки, краски, пигменты (порошковые краски), эмали, грунтовки, шпатлевки. Основные лакокрасочные материалы могут содержать добавки: сиккативы, отвердители, пластификаторы и др.

- 2.2.	Классификация материалов по химическому составу

- (по ГОСТ 9825—73)

Таблица 10.

| Группы лакокрасочных материалов | Обозначение | Группы лакокрасочных материалов | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Глифталевые | ГФ | Масляно и алкидно-стирольные | МС |
| Пентафталевые | ПФ | Полиэфирные ненасыщенные | ПЭ |
| Мочевинные | МЧ | Полиуретановые | УР |
| Меламинные | МЛ | Полиакриловые | АК |
| Фенольные | ФЛ | Алкидно-акриловые | АС |
| Фенолоалкидные | ФА | Нитроцеллюлозные | НС |
| Эпоксиэфирные | ЭФ | Этилцеллюлозные | ЭЦ |
| Эпоксидные | ЭП | Перхлорвиниловые | ХВ |
| Сополимерхлоридные | ХС | Фторопластовые | ФП |
| Кремнийорганические | КО | Поливинилацетатные | ВА |
| Дивинилацетиленовые | ВН | Поливинилацетальные | ВЛ |
| Каучуковые | КЧ | Битумные | БТ |
| Полиамидные | АД | Канифольные | КФ |
|  |  | Масляные | МА |
|  |  | Шеллачные | ША |

- 2.3.	Классификация материалов по назначению

Таблица 11.

| Группы лакокрасочных материалов | Обозначение | Условия эксплуатации (преимущественное назначение покрытий) |
| --- | --- | --- |
| Атмосферостойкие | 1 | Стойкие к атмосферным воздействиям в различных климатических условиях, эксплуатируемые на открытых площадках |
| Ограниченно атмосферостойкие | 2 | Эксплуатируемые под навесом и внутри неотапливаемых и отапливаемых помещений |
| Водостойкие | 4 | Стойкие к действию пресной воды и ее паров, а также морской воды |
| Специальные | 5 | Стойкие к рентгеновским и другим излучениям, светящиеся, терморегулирующие, противообрастающие для пропитки тканей, окраски кожи, резины, пластмасс и др. |
| Маслобензостойкие | 6 | Стойкие к воздействию минеральных масел и консистентных смазок, бензина, керосина и др. нефтепродуктов, содержащих не более 20% ароматических соединений |
| Химически стойкие | 7 | Стойкие к воздействию кислот, щелочей и др. жидких химических реагентов и их паров |
| Термостойкие | 8 | Стойкие к воздействию повышенных температур |
| Электроизоляционные | 9 | Подвергающиеся воздействию электрических напряжений тока, электрической дуги и поверхностных разрядов |
| Грунтовки | 0 |  |
| Шпатлевки | 00 |  |

Примечание к табл. 11. Материал отнесен к группе по наиболее характерному признаку. Это не исключает возможности его применения по другой группе.

Марка лакокрасочного материала слагается из буквенных обозначений (см. табл. 10) и нескольких цифр, из которых первая указывает на назначение материала (см. табл. 11), а остальные составляют порядковый регистрационный номер материала. Например, эмаль ПФ-19 — пентафталевая эмаль (ПФ), атмосферостойкая (1), регистрационный номер 9, грунтовка ГФ-021 — глифталевая (ГФ) грунтовка (0), регистрационный номер 21.

- 2.4.	Материалы, применяемые в реставрационной практике

Таблица 12

| № п. п. | Материал |  |  |  | ГОСТ, ТУ |  |  |  | Стоимость 1 т, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Краски и эмали для наружных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Масляные краски: Белила свинцовые густо- тертые для наружных работ |  |  | ГОСТ 12287-77 |  |  |  |  |
|  |  |  | МА-011 |  |  |  |  |  | 11100 |  |
|  |  |  | МА-011-Н-1 |  |  |  |  |  | 900 |  |
|  |  |  | МА-011-Н-2 |  |  |  |  |  | 730 |  |
|  |  |  | Белила цинковые густо- тертые для наружных работ |  |  | ГОСТ 482-77 |  |  |  |  |
|  |  |  | МА-011-1 |  |  |  |  |  | 900 |  |
|  |  |  | МА-011-2 |  |  |  |  |  | 870 |  |
|  |  |  | МА-011-1Н |  |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  |  | МА-011-2Н |  |  |  |  |  | 740 |  |
|  |  |  | Белила цинковые, готовые к применению для наружных работ |  |  | ГОСТ 10503-71 |  |  |  |  |
|  |  |  | МА-11 |  |  |  |  |  | 1200 |  |
|  |  |  | МА-11Н |  |  |  |  |  | 1100 |  |
|  |  |  | МА-15 |  |  |  |  |  | 1050 |  |
|  |  |  | МА-15Н |  |  |  |  |  | 980 |  |
|  |  |  | ПФ-14 |  |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  |  | ПФ-14Н |  |  |  |  |  | 900 |  |
|  |  |  | Краски масляные земляные густотертые различных цветов: |  |  | ГОСТ 8866-76 |  |  |  |  |
|  |  |  | мумия, МА-015 |  |  |  |  |  | 330 |  |
|  |  |  | сурик железный МА-015 |  |  |  |  |  | 340 |  |
|  |  |  | сурик железный МА-011 |  |  |  |  |  | 430 |  |
|  |  |  | охра МА-015 |  |  |  |  |  | 520 |  |
|  |  |  | охра МА-011 |  |  |  |  |  | 630 |  |
|  |  |  | Краски масляные густотертые: для наружных работ черного цвета |  |  | ГОСТ 6586-77 |  |  |  |  |
|  |  |  | МА-011 |  |  |  |  |  | 810 |  |
|  |  |  | МА-015 |  |  |  |  |  | 630 |  |
|  |  |  | ГФ-013 |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | ПФ-014 |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | Краски масляные густотертые для наружных работ различных цветов |  |  | ГОСТ 8292-75 |  |  |  |  |
|  |  |  | серая |  |  |  |  |  | 620 |  |
|  |  |  | палевая |  |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  |  | слоновая кость |  |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  |  | бежевая |  |  |  |  |  | 650 |  |
|  |  |  | голубая |  |  |  |  |  | 650 |  |
|  |  |  | светло-голубая |  |  |  |  |  | 650 |  |
|  |  |  | фисташковая |  |  |  |  |  | 620 |  |
|  |  |  | желтая |  |  |  |  |  | 650 |  |
|  |  |  | зеленая |  |  |  |  |  | 650 |  |
|  |  |  | коричневая |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | Зелено-свинцовая густотертая для наружных работ |  |  | ГОСТ 12286-77 |  |  |  |  |
|  |  |  | МА-011-Н-1 светлая |  |  |  |  |  | 980 |  |
|  |  |  | МА-011-Н-2 темная |  |  |  |  |  | 1050 |  |
|  |  |  | МА-015-Н-1 светлая |  |  |  |  |  | 870 |  |
|  |  |  | МА-015-Н-2 темная |  |  |  |  |  | 950 |  |
|  |  |  | МА-011-Н-3 светлая |  |  |  |  |  | 700 |  |
|  |  |  | МА-011-Н-3 темная |  |  |  |  |  | 750 |  |
|  |  |  | МА-015-Н-3 светлая |  |  |  |  |  | 610 |  |
|  |  |  | МА-015-Н-3 темная |  |  |  |  |  | 640 |  |
|  |  |  | Краски масляные спец. густотертые различных цветов |  |  | ГОСТ 18596-73 |  |  |  |  |
|  |  |  | МА-011 хаки (быв. 460) |  |  |  |  |  | 810 |  |
|  |  |  | МА-011 серо-голубая |  |  |  |  |  | 940 |  |
|  |  |  | МА-011 темно-серая |  |  |  |  |  | 740 |  |
|  |  |  | МА-015 защитная |  |  |  |  |  | 530 |  |
|  |  |  | МА-015 зеленая густотертая на окиси хрома |  |  | ТУ 6-10 645-79 |  |  | 670 | Применяется для окраски кровель |
|  |  |  | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению для наружных работ |  |  | ГОСТ 10503-71 |  |  |  |  |
|  |  |  | Сурик железный |  |  |  |  |  | 690 |  |
|  |  |  | МА-11 |  |  |  |  |  | 610 |  |
|  |  |  | ПФ-14 |  |  |  |  |  | 620 |  |
|  |  |  | Мумия |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МА-11 |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | МА-15 |  |  |  |  |  | 700 |  |
|  |  |  | ПФ-14 |  |  |  |  |  | 650 |  |
|  |  |  | Охра |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МЛ-11 |  |  |  |  |  | 830 |  |
|  |  |  | МЛ-15 |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | ПФ-14 |  |  |  |  |  | 650 |  |
|  |  |  | Краски масляные и алкидные МА-11, МА-15, ПФ-14, готовые к применению для наружных работ; различных цветов |  |  | ГОСТ 10503-71 |  |  |  |  |
|  |  |  | МА-11 бежевая |  |  |  |  |  | 930 |  |
|  |  |  | голубая |  |  |  |  |  | 1150 |  |
|  |  |  | желтая |  |  |  |  |  | 1150 |  |
|  |  |  | зеленая |  |  |  |  |  | 860 |  |
|  |  |  | коричневая |  |  |  |  |  | 820 |  |
|  |  |  | палевая |  |  |  |  |  | 1050 |  |
|  |  |  | слоновая кость |  |  |  |  |  | 1150 |  |
|  |  |  | серая |  |  |  |  |  | 1150 |  |
|  |  |  | темно-красная |  |  |  |  |  | 1050 |  |
|  |  |  | фисташковая |  |  |  |  |  | 900 |  |
|  |  |  | МА-15 различных цветов |  |  | ГОСТ 10503-71 |  |  |  |  |
|  |  |  | бежевая |  |  |  |  |  | 920 |  |
|  |  |  | бледно-салатовая |  |  |  |  |  | 920 |  |
|  |  |  | голубая |  |  |  |  |  | 920 |  |
|  |  |  | желтая |  |  |  |  |  | 920 |  |
|  |  |  | зеленая |  |  |  |  |  | 780 |  |
|  |  |  | коричневая |  |  |  |  |  | 630 |  |
|  |  |  | палевая |  |  |  |  |  | 830 |  |
|  |  |  | светло-голубая |  |  |  |  |  | 830 |  |
|  |  |  | светло-серо голубая |  |  |  |  |  | 830 |  |
|  |  |  | серая |  |  |  |  |  | 750 |  |
|  |  |  | слоновая кость |  |  |  |  |  | 940 |  |
|  |  |  | темно-красная |  |  |  |  |  | 780 |  |
|  |  |  | фисташковая |  |  |  |  |  | 750 |  |
|  |  |  | ПФ-14 различных цветов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бежевая |  |  |  |  |  | 830 |  |
|  |  |  | голубая |  |  |  |  |  | 830 |  |
|  |  |  | желтая |  |  |  |  |  | 830 |  |
|  |  |  | зеленая |  |  |  |  |  | 830 |  |
|  |  |  | коричневая |  |  |  |  |  | 570 |  |
|  |  |  | палевая |  |  |  |  |  | 830 |  |
|  |  |  | серая |  |  |  |  |  | 830 |  |
|  |  |  | слоновая кость |  |  |  |  |  | 830 |  |
|  |  |  | фисташковая |  |  |  |  |  | 830 |  |
|  |  |  | Краска масляная МА-15 |  |  | ТУ 6-10-6867-75 |  |  | 920 | Для кровель на окиси хрома |
|  |  |  | Краска медянка |  |  | ТУ 6-10-955-80 |  |  | — | » |
| 2 |  |  | Эмали перхлорвиниловые и сополимервинилхлоридные Эмаль X В-124, ХВ-125 различных цветов |  |  | ГОСТ 10144-74 |  |  |  |  |
|  |  |  | желтая |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бледно зеленовато-желтая |  |  |  |  |  | 750 |  |
|  |  |  | бежевая |  |  |  |  |  | 700 |  |
|  |  |  | слоновая кость |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | голубая |  |  |  |  |  | 750 |  |
|  |  |  | светло-голубая |  |  |  |  |  | 700 |  |
|  |  |  | салатная |  |  |  |  |  | 700 |  |
|  |  |  | светло-салатная |  |  |  |  |  | 700 |  |
|  |  |  | зеленая |  |  |  |  |  | 700 |  |
|  |  |  | защитная |  |  |  |  |  | 700 |  |
|  |  |  | серая |  |  |  |  |  | 700 |  |
|  |  |  | светло-серая |  |  |  |  |  | 700 |  |
|  |  |  | ХВ-125 серебристая |  |  | ГОСТ 10144-74 |  |  | 800 | С добавлением алюминиевой пудры. |
|  |  |  | ХВ-16 различных цветов: |  |  | ТУ 6-10-1301-78 |  |  |  |  |
|  |  |  | светло-коричневая |  |  |  |  |  | 700 |  |
|  |  |  | зеленая |  |  |  |  |  | 670 |  |
|  |  |  | темно-зеленая |  |  |  |  |  | 730 |  |
|  |  |  | красная |  |  |  |  |  | 760 |  |
|  |  |  | серо-голубая |  |  |  |  |  | 650 |  |
|  |  |  | алюминиевая |  |  |  |  |  | 650 |  |
|  |  |  | черная |  |  |  |  |  | 700 |  |
|  |  |  | светло-голубая |  |  |  |  |  | 700 |  |
|  |  |  | темно-голубая |  |  |  |  |  | 700 |  |
|  |  |  | белая |  |  |  |  |  | 730 |  |
|  |  |  | светло-кремовая |  |  |  |  |  | 730 |  |
|  |  |  | бежевая |  |  |  |  |  | 760 |  |
|  |  |  | стальная |  |  |  |  |  | 700 |  |
|  |  |  | коричневая |  |  |  |  |  | 730 |  |
|  |  |  | желтая |  |  |  |  |  | 730 |  |
|  |  |  | синяя |  |  |  |  |  | 730 |  |
|  |  |  | оранжевая |  |  |  |  |  | 730 |  |
|  |  |  | фисташковая |  |  |  |  |  | 700 |  |
|  |  |  | темно-зеленая |  |  |  |  |  | 730 |  |
|  |  |  | ХВ-110 различных цветов: |  |  | ГОСТ 18374-79 |  |  |  |  |
|  |  |  | слоновая кость |  |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  |  | черная |  |  |  |  |  | 750 |  |
|  |  |  | серая |  |  |  |  |  | 750 |  |
|  |  |  | желтая |  |  |  |  |  | 850 |  |
|  |  |  | красная |  |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  |  | красно-коричневая |  |  |  |  |  | 750 |  |
|  |  |  | салатная |  |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  |  | зеленая |  |  |  |  |  | 850 |  |
|  |  |  | защитная |  |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  |  | светло-голубая |  |  |  |  |  | 750 |  |
|  |  |  | ХВ-113 различных цветов: |  |  | ГОСТ 18374-79 |  |  |  |  |
|  |  |  | белая |  |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  |  | черная |  |  |  |  |  | 700 |  |
|  |  |  | серая |  |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  |  | слоновая кость |  |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  |  | желтая |  |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  |  | ярко-желтая |  |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  |  | оранжевая |  |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  |  | красно-коричневая |  |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  |  | светло-бежевая |  |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  |  | салатная |  |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  |  | ярко-зеленая |  |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  |  | зеленая |  |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  |  | хаки |  |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  |  | защитная |  |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  |  | ХВ-1100 различных цветов: |  |  | ГОСТ 6993-79 |  |  |  |  |
|  |  |  | белая |  |  |  |  |  | 670 |  |
|  |  |  | кремовая |  |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  |  | желтая |  |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  |  | красная |  |  |  |  |  | 670 |  |
|  |  |  | бежевая |  |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  |  | красно-коричневая |  |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  |  | голубая |  |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  |  | зеленая |  |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  |  | защитная |  |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  |  | серая |  |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  |  | темно-серая |  |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  |  | шаровая |  |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  |  | ХВ-785 различных цветов |  |  | ГОСТ 7313-75 |  |  |  |  |
|  |  |  | желтая |  |  |  |  |  | 670 |  |
|  |  |  | красно-коричневая |  |  |  |  |  | 580 |  |
|  |  |  | кремовая |  |  |  |  |  | 650 |  |
|  |  |  | зеленая |  |  |  |  |  | 580 |  |
|  |  |  | белая |  |  |  |  |  | 670 |  |
|  |  |  | серая |  |  |  |  |  | 670 |  |
|  |  |  | черная |  |  |  |  |  | 670 |  |
|  |  |  | ХС-1107 черная |  |  | ТУ 6-10-1042-77 |  |  | 700 |  |
| 3. |  |  | Пентафталевые эмали ПФ-19 и ПФ-19М различных цветов: |  |  | ТУ 6-10-1294-72 |  |  |  |  |
|  |  |  | светло-коричневая |  |  |  |  |  | 700 |  |
|  |  |  | серо-зеленая |  |  |  |  |  | 700 |  |
|  |  |  | черная |  |  |  |  |  | 810 |  |
|  |  |  | светло-голубая |  |  |  |  |  | 680 |  |
|  |  |  | темно-серая |  |  |  |  |  | 700 |  |
|  |  |  | светлая серо-голубая |  |  |  |  |  | 700 |  |
|  |  |  | ПФ-133 различных цветов: |  |  | ГОСТ 926-82 |  |  |  |  |
|  |  |  | кремовая |  |  |  |  |  | 1050 |  |
|  |  |  | оранжевая |  |  |  |  |  | 1175 |  |
|  |  |  | зеленая |  |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  |  | темно-зеленая |  |  |  |  |  | 1050 |  |
|  |  |  | голубая |  |  |  |  |  | 1080 |  |
|  |  |  | синяя |  |  |  |  |  | 1200 |  |
|  |  |  | светло-серая |  |  |  |  |  | 950 |  |
|  |  |  | серая |  |  |  |  |  | 950 |  |
|  |  |  | красно-коричневая |  |  |  |  |  | 750 |  |
|  |  |  | фисташковая |  |  |  |  |  | 980 |  |
|  |  |  | черная |  |  |  |  |  | 900 |  |
|  |  |  | желтая |  |  |  |  |  | 1150 |  |
|  |  |  | красная |  |  |  |  |  | 1240 |  |
|  |  |  | темно-красная |  |  |  |  |  | 850 |  |
|  |  |  | ПФ-188 различных цветов: |  |  | ГОСТ 24784-81 |  |  |  | Все цены взяты по прейскуранту 05—04. На некоторые материалы цены в прейскуранте отсутствуют. |
|  |  |  | слоновая кость |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | светло-дымчатая |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | желтая |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | морская волна |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ярко зеленая |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | красная |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | темно-красная |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | голубая |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | красно-оранжевая |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПФ-115 различных цветов: |  |  | ГОСТ 6465-76 |  |  |  |  |
|  |  |  | бежевая |  |  |  |  |  | 1050 |  |
|  |  |  | белая |  |  |  |  |  | 1050 |  |
|  |  |  | белая ночь |  |  |  |  |  | 1050 |  |
|  |  |  | бледно-желтая |  |  |  |  |  | 1050 |  |
|  |  |  | вишневая |  |  |  |  |  | 1300 |  |
|  |  |  | дымчатая |  |  |  |  |  | 1050 |  |
|  |  |  | голубая |  |  |  |  |  | 1100 |  |
|  |  |  | желтая |  |  |  |  |  | 1050 |  |
|  |  |  | коричневая |  |  |  |  |  | 850 |  |
|  |  |  | красная |  |  |  |  |  | 1150 |  |
|  |  |  | красно-коричневая |  |  |  |  |  | 850 |  |
|  |  |  | красно-оранжевая |  |  |  |  |  | 1420 |  |
|  |  |  | песочная |  |  |  |  |  | 1050 |  |
|  |  |  | светло-голубая |  |  |  |  |  | 1150 |  |
|  |  |  | светло-зеленая |  |  |  |  |  | 1050 |  |
|  |  |  | светло-кремовая |  |  |  |  |  | 1050 |  |
|  |  | серая |  |  |  |  |  |  | 1050 |  |
|  |  | серо-голубая |  |  |  |  |  |  | 1150 |  |
|  |  | синяя |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |
|  |  | слоновая кость |  |  |  |  |  |  | 1050 |  |
|  |  | черная |  |  |  |  |  |  | 900 |  |
|  |  | темно-зеленая |  |  |  |  |  |  | 1050 |  |
|  |  | темно-серая |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| 4. |  | Эмаль эпоксидная ЭП-140 различных цветов: |  |  |  | ГОСТ 24709-81 |  |  |  |  |
|  |  | белая |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |
|  |  | светло-серая |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |
|  |  | серо-голубая |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |
|  |  | темно-серая |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |
|  |  | серая |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |
|  |  | светло-голубая |  |  |  |  |  |  | – |  |
|  |  | голубая |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |
|  |  | желтая |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |
|  |  | светло-табачная |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |
|  |  | светло-защитная |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |
|  |  | защитная |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |
|  |  | зеленая |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |
|  |  | синяя |  |  |  |  |  |  | 2450 |  |
|  |  | красная |  |  |  |  |  |  | 2350 |  |
|  |  | коричневая |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |
|  |  | оранжевая |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |
|  |  | черная |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |
|  |  | алюминиевая |  |  |  |  |  |  | 2200 |  |
| II. Краски и эмали для внутренних работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краски масляные и алкидные различных цветов густотертые (МА-021, МА-025, ПФ-023, ПФ-024) |  |  |  | ГОСТ 695-77 |  |  |  |
|  |  |  | МА-021 |  |  |  |  |  | 560 |  |
|  |  |  | бежевая |  |  |  |  |  | 560 |  |
|  |  |  | голубая |  |  |  |  |  | 560 |  |
|  |  |  | желтая |  |  |  |  |  | 630 |  |
|  |  |  | зеленая |  |  |  |  |  | 560 |  |
|  |  |  | палевая |  |  |  |  |  | 560 |  |
|  |  |  | под слоновую кость |  |  |  |  |  | 560 |  |
|  |  |  | светло-голубая |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | серая |  |  |  |  |  | 530 |  |
|  |  |  | фисташковая |  |  |  |  |  | 530 |  |
|  |  |  | МА-025 |  |  |  | ГОСТ 695-77 |  |  |  |
|  |  |  | бежевая |  |  |  |  |  | 430 |  |
|  |  |  | голубая |  |  |  |  |  | 430 |  |
|  |  |  | желтая |  |  |  |  |  | 430 |  |
|  |  |  |  | зеленая |  |  |  |  | 430 |  |
|  |  |  |  | коричневая |  |  |  |  | 450 |  |
|  |  |  |  | красная |  |  |  |  | 540 |  |
|  |  |  |  | палевая |  |  |  |  | 430 |  |
|  |  |  |  | светло-голубая |  |  |  |  | 480 |  |
|  |  |  |  | синяя |  |  |  |  | 430 |  |
|  |  |  |  | серая |  |  |  |  | 430 |  |
|  |  |  |  | под слоновую кость |  |  |  |  | 460 |  |
|  |  |  |  | темно-красная |  |  |  |  | 560 |  |
|  |  |  |  | фисташковая |  |  |  |  | 430 |  |
|  |  |  |  | Краски масляные и алкидные готовые к применению (МА-21, МА-22, МА-25, КС-29, КС-29к) |  |  | ГОСТ 10503-71 |  |  |  |
|  |  |  |  | МА 21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бежевая |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  |  |  | бордо |  |  |  |  | 850 |  |
|  |  |  |  | голубая |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  |  |  | желтая |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  |  |  | зеленая |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  |  |  | коричневая |  |  |  |  | 760 |  |
|  |  |  |  | красная |  |  |  |  | 760 |  |
|  |  |  |  | красно-коричневая |  |  |  |  | 760 |  |
|  |  |  |  | палевая |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  |  |  | под слоновую кость |  |  |  |  | 900 |  |
|  |  |  |  | светло-бежевая |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  |  |  | серая |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  |  |  | синяя |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  |  |  | фисташковая |  |  |  |  | 760 |  |
|  |  |  |  | МА-22 |  |  | ГОСТ 10503-71 |  |  |  |
|  |  |  |  | бежевая |  |  |  |  | 610 |  |
|  |  |  |  | бордо |  |  |  |  | 610 |  |
|  |  |  |  | голубая |  |  |  |  | 670 |  |
|  |  |  |  | желтая |  |  |  |  | 610 |  |
|  |  |  |  | зеленая |  |  |  |  | 610 |  |
|  |  |  |  | коричневая |  |  |  |  | 550 |  |
|  |  |  |  | красная |  |  |  |  | 670 |  |
|  |  |  |  | красно-коричневая |  |  |  |  | 550 |  |
|  |  |  |  | палевая |  |  |  |  | 610 |  |
|  |  |  |  | под слоновую кость |  |  |  |  | 610 |  |
|  |  |  |  | салатная |  |  |  |  | 610 |  |
|  |  |  |  | светло-бежевая |  |  |  |  | 610 |  |
|  |  |  |  | светло-бирюзовая |  |  |  |  | 610 |  |
|  |  |  |  | светло-голубая |  |  |  |  | 610 |  |
|  |  |  |  | светло-серая |  |  |  |  | 610 |  |
|  |  |  |  | серая |  |  |  |  | 610 |  |
|  |  |  |  | синяя |  |  |  |  | 610 |  |
|  |  |  |  | фисташковая |  |  |  |  | 610 |  |
|  |  |  |  | МА-25 |  |  | ГОСТ 10503-71 |  |  |  |
|  |  |  |  | бежевая |  |  |  |  | 640 |  |
|  |  |  |  | бордо |  |  |  |  | 740 |  |
|  |  |  |  | голубая |  |  |  |  | 640 |  |
|  |  |  |  | желтая |  |  |  |  | 680 |  |
|  |  |  |  | зеленая |  |  |  |  | 670 |  |
|  |  |  |  | коричневая |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  |  |  | Эмаль ПФ-223 различных цветов: |  |  | ГОСТ 14923-78 |  |  |  |
|  |  |  |  | белая-1 |  |  |  |  | 980 |  |
|  |  |  |  | белая-2 |  |  |  |  | 930 |  |
|  |  |  |  | желтая |  |  |  |  | 900 |  |
|  |  |  |  | красная |  |  |  |  | 1070 |  |
|  |  |  |  | серо-бежевая |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | коричневая |  |  |  |  | 900 |  |
|  |  |  |  | светло-голубая |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | голубая |  |  |  |  | 930 |  |
|  |  |  |  | светло-серо-голубая |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | синяя |  |  |  |  | 980 |  |
|  |  |  |  | серо-синяя |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | светло-зеленая |  |  |  |  | 900 |  |
|  |  |  |  | зеленая |  |  |  |  | 900 |  |
|  |  |  |  | темно-зеленая |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | стальная |  |  |  |  | 900 |  |
|  |  |  |  | серо-зеленая |  |  |  |  | 900 |  |
|  |  |  |  | темно-серая |  |  |  |  | 850 |  |
|  |  |  |  | черная |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | Эмаль ПФ-128 различных цветов: |  |  | ГОСТ 21227-75 |  |  |  |
|  |  |  |  | белая |  |  |  |  | 1050 |  |
|  |  |  |  | слоновая кость |  |  |  |  | 930 |  |
|  |  |  |  | серо-бирюзовая |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | голубая |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | салатная |  |  |  |  | 930 |  |
|  |  |  |  | розовая |  |  |  |  | 930 |  |
|  |  |  |  | ярко-оранжевая |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | светло-оранжевая |  |  |  |  | 1200 |  |
|  |  |  |  | светло-желтая |  |  |  |  | 930 |  |
|  |  |  |  | светло-серая |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | Эмаль ПФ-230 различных цветов: |  |  | ГОСТ 64-77 |  |  |  |
|  |  |  |  | белая |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | слоновая кость |  |  |  |  | 810 |  |
|  |  |  |  | кремовая |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | желто-зеленая |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | лимонная |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | оранжевая |  |  |  |  | 880 |  |
|  |  |  |  | красная |  |  |  |  | 930 |  |
|  |  |  |  | вишневая |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | светло-розовая |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | синяя |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | голубая |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | светло-голубая |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | серо-голубая |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | фисташковая |  |  |  |  | 810 |  |
|  |  |  |  | черная |  |  |  |  | 720 |  |
| III. Лаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Акриловый АК-113 |  |  | ТУ 6-10-1296-75 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | Акрило-стирольный АС-16 |  |  | ТУ 6-10-814-75 |  | 980 |  |
|  |  |  |  | Пентафталевый ПФ-170 (б. лак пентафталевый 170) |  |  | ГОСТ 15907-70 |  | 820 |  |
|  |  |  |  | Глифталевый ГФ-166 (б. лак 6с) |  |  | ГОСТ 5470-75 |  | 900 |  |
|  |  |  |  | Янтарный ЯН-54 |  |  | ТУ 6-10-1156-76 |  |  |  |
|  |  |  |  | Янтарный ЯН-153 |  |  | ТУ 6-10-1359-78 |  |  |  |
|  |  |  |  | Масляный МА-594 (б. «Мордан») |  |  | ТУ 6-10-1311-77 |  |  |  |
| IV. Грунтовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПФ-020 |  |  | ГОСТ 18186-72 |  |  |  |
|  |  |  |  | красно-коричневая |  |  |  |  | 550 |  |
|  |  |  |  | слоновая кость |  |  |  |  | 750 |  |
|  |  |  |  | ГФ-021, красно-коричневая |  |  | ГОСТ 25129-82 |  | 530 |  |
|  |  |  |  | ГФ-031, желтая |  |  | ТУ 6-10-698-74 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | ГФ-032 |  |  | ТУ 6-10-698-74 |  |  |  |
|  |  |  |  | коричневая |  |  |  |  | 580 |  |
|  |  |  |  | желтая |  |  |  |  | 700 |  |
|  |  |  |  | ГФ-0119, красно-коричневая |  |  | ГОСТ 23343-78 |  | 740 |  |
|  |  |  |  | ГФ-0163 (б. ГФ-032 Гс) |  |  | ОСТ 6-10-409-77 |  | 600 |  |
|  |  |  |  | ФЛ-03 к |  |  | ГОСТ 9109-81 |  | 950 |  |
|  |  |  |  | ФЛ-03 ж, желтая |  |  | » |  | 1170 |  |
|  |  |  |  | ФЛ-086, желтая |  |  | ГОСТ 16302-79 |  | 1100 |  |
|  |  |  |  | АК-069 (б. АГ-3а) |  |  | ТУ 6-10-899-74 |  | 900 |  |
|  |  |  |  | АК-070 (б. АГ-10) |  |  | ТУ 6-10-899-74 |  | 780 |  |
|  |  |  |  | ВЛ-02 |  |  | ГОСТ 51414-72 |  | 950 | Фосфатирующая грунтовка |
|  |  |  |  | ВЛ-08 |  |  |  | ГОСТ 5.1414-72 | 1050 |  |
|  |  |  |  | КФ-030, желтая (битная АЛГ-1) |  |  |  | ТУ 6-10-698-74 | 1350 | Грунтовка для алюминия и его сплавов |
|  |  |  |  | серая |  |  |  | » | 1300 |  |
| V. Шпатлевки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пентафталевая ПФ-002, красно-коричневая |  |  |  | ГОСТ 10277-76 | 340 |  |
|  |  |  |  | Перхлорвиниловые ХВ-004, зеленая |  |  |  | ГОСТ 10277-76 | 700 |  |
|  |  |  |  | XВ-005, серая |  |  |  | » | 470 |  |
| ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Олифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Олифа натуральная |  |  |  | ГОСТ 7931-76 | 1590 | Для разведения масляных красок |
|  |  |  |  | Олифы комбинированные |  |  |  | ТУ 6-10-1208-76 |  | » |
|  |  |  |  | К-2 |  |  |  |  | 1150 |  |
|  |  |  |  | К-3 |  |  |  |  | 1250 |  |
|  |  |  |  | К-4 |  |  |  |  | 1050 |  |
|  |  |  |  | К-5 |  |  |  |  | 1200 |  |
|  |  |  |  | Олифа «Оксоль» |  |  |  | ГОСТ 190-78 | 860 |  |
| VII. Пигменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Двуокись титана марки Р-02 |  |  |  | ГОСТ 9808-84 |  |  |
|  |  |  |  | сорт I |  |  |  |  | 1050 |  |
|  |  |  |  | сорт II |  |  |  |  | 950 |  |
|  |  |  |  | Окись хрома техническая |  |  |  | ГОСТ 2912-79 |  |  |
|  |  |  |  | ОХП-1 |  |  |  |  | 733 |  |
|  |  |  |  | ОХП-2 |  |  |  |  | 705 |  |
|  |  |  |  | Белила цинковые сухие |  |  |  | ГОСТ 202-84 | 620-820 | В зависимости от марки |
|  |  |  |  | Сурик свинцовый |  |  |  | ГОСТ 19151-73 | 1000-1200 |  |
|  |  |  |  | Сурик железный марки Г, АК, Э, К |  |  |  | ГОСТ 8135-74 | 40-55 |  |
| VIII. Растворители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ацетон технический |  |  |  | ГОСТ 2768-84 |  |  |
|  |  |  |  | сорт высший |  |  |  |  | 290 |  |
|  |  |  |  | сорт I |  |  |  |  | 280 |  |
|  |  |  |  | II |  |  |  |  | 260 |  |
|  |  |  |  | Ксилол каменноугольный |  |  |  | ГОСТ 9949-76 |  |  |
|  |  |  |  | марок А |  |  |  |  | 115 |  |
|  |  |  |  | В |  |  |  |  | 110 |  |
|  |  |  |  | Растворитель Р-4 |  |  |  | ГОСТ 7827-74 | 190 |  |
|  |  |  |  | Сольвент каменноугольный технический |  |  |  | ГОСТ 1928-79 | 166 |  |
|  |  |  |  | Скипидар |  |  |  | ГОСТ 1571-82 | 862 |  |
|  |  |  |  | Толуол каменноугольный, технический |  |  |  | ГОСТ 9880-76 | 133 |  |
|  |  |  |  | Уайт-спирит |  |  |  | ГОСТ 3134-78 | 6070 |  |
|  |  |  |  | Растворитель № 645 |  |  |  | ГОСТ 18188-72 | 500 |  |
|  |  |  |  | Растворитель Р-5 |  |  |  |  | 520 |  |
|  |  |  |  | РФГ (разбавитель для фосфатирующих грунтовок) |  |  |  | ГОСТ 12708-77 | 670 |  |

2.5.	Характеристика материалов

В табл. 13 приведена характеристика красок, эмалей, грунтовок, шпатлевок, наиболее часто рекомендуемых для реставрации металлических элементов памятников архитектуры.

Таблица 13

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭМАЛЕЙ, КРАСОК, ЛАКОВ

| Наименование, марка (ГОСТ, ОСТ или ТУ) | Характеристика |
| --- | --- |
| Краски масляные и алкидные |  |
| Краски масляные и алкидные, готовые к применению для наружных работ МА-11, МА-11Н, МА-15, МА-15Н, ГФ-13, ГФ-13Н, ПФ-14, ПФ-14Н ГОСТ 10503-71 Краски масляные и алкидные, готовые к применению для внутренних работ МА-21, МА-21Н, МА-22, МА-22Н, МА-25, МА-25Н, ГФ-23, ГФ-23Н, КС-29, КС-29К ГОСТ 10503-71 | Естественной сушки. Предназначаются для окраски металлических и деревянных изделий Естественной сушки. Предназначаются для окраски металлических и деревянных изделий |
| Эмали перхлорвиниловые и сополимервинилхлоридные |  |
| ХВ 124, ХВ-125 ГОСТ 10144-74 ХВ-16 ТУ 6-10-1301-78 ХВ-110, ХВ-113 ГОСТ 18374-79 ХВ-1100 ГОСТ 6993-79 ХВ-785 ГОСТ 7313-75 ХС-1107 ТУ 6-10-1042-77 | Естественной сушки. Применяются для защиты металлических изделий от коррозии в атмосферных условиях. ХВ-125 с добавлением алюминиевой пудры. Наносятся по загрунтованной поверхности. Естественной сушки. Применяются для загрунтованных металлических поверхностей Естественной или горячей сушки. Обладают повышенной атмосферостойкостью. Могут применяться для тропического климата. Наносятся по загрунтованной поверхности. Естественной сушки. Предназначаются для окраски различных деревянных или предварительно загрунтованных металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Естественной сушки. Применяются для защиты металлических конструкций внутри помещения (а эмали черная и красно-коричневая в атмосферных условиях) от воздействия агрессивных кислот (серной, фосфорной, соляной) и растворов солей и щелочей. Естественной сушки. Применяются для защиты загрунтованных металлических конструкций в атмосферных условиях. |
| Пентафталевые эмали |  |
| ПФ-19 и ПФ-19м ТУ 6-10-1294-78 ПФ-115 ГОСТ 6465-76 ПФ 133 ГОСТ 926-82 ПФ-188 ГОСТ 24784-81 ПФ-223 ГОСТ 14923-78 ПФ 218 ГОСТ 21227-75 | Естественной и горячей сушки. Предназначаются для окрашивания металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Наносятся по загрунтованной поверхности. Естественной и горячей сушки. Применяются для металлических, деревянных и других изделий, подвергающихся атмосферным воздействиям. Наносятся по загрунтованной поверхности. Естественной сушки. Применяются для металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Наносятся по загрунтованной поверхности. Естественной сушки. Применяются для окраски металлических изделий, эксплуатируемых в атмосфере умеренного и тропического климата. Наносятся по загрунтованной поверхности. Естественной и горячей сушки. Применяются для окраски металлических поверхностей, не подвергающихся атмосферным воздействиям. Наносятся по загрунтованной поверхности. То же |
| Глифталевая эмаль |  |
| ГФ-230 ГОСТ 64-77 | Естественной сушки. Применяется для окраски различных металлических и деревянных изделий, эксплуатируемых внутри помещении и для внутренних отделочных работ. |
| Эпоксидная эмаль |  |
| ЭП-140 ГОСТ 24709-81 | Двухкомпонентная эмаль естественной сушки. Предназначается для защиты магниевых, алюминиевых сплавов и сталей, предварительно загрунтованных акриловыми или эпоксидно-полиамидными грунтовками. |
| Битумная краска |  |
| БТ-177 алюминиевая ГОСТ 5631-79 | Естественной и горячей сушки. Применяется для окраски металлических конструкций и изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Поставляется в виде лака БТ-577 и алюминиевой пудры. Смешивается перед нанесением (80—85% лака и 15-20% алюминиевой пудры). Наносится по загрунтованной поверхности. |
| Лаки |  |
| Акриловый АК-113 ТУ 6-10-1296-75 Акрило-стирольный АС-16 ТУ 6-10-814-75 Пентафталевый ПФ-170 ГОСТ 15907-70 Глифталевый ГФ-166 (б. лак 6с) ГОСТ 5470-75 Янтарный ЯН-153 ТУ 6-10-1359-78 Янтарный ЯН-54 ТУ 6-10 1156-76 Масляный МА-594 (б. лак «Мордан») ТУ 6-10-1311-77 | Естественной сушки. Предназначается для защиты алюминиевых изделий. Может использоваться как покрывной лак для увеличения долговечности лакокрасочной композиции на металле. Естественной сушки. Предназначается для покрытия наружных поверхностей алюминиевых сплавов. Может наноситься как покрывной лак на лакокрасочную систему для увеличения долговечности в атмосфере. Естественной и горячей сушки. Предназначается для получения атмосферостойких покрытий по предварительно подготовленной поверхности из алюминия и его сплавов и в качестве добавки в глифталевые и пентафталевые эмали для повышения блеска покрытий. Естественной сушки. Применяется как покрытие но масляной краске, дереву, металлу при наружных и внутренних работах или при подготовительных работах под позолоту взамен лаков ЯН-54, ЯН-153. Естественной сушки. Применяется при подготовке поверхности металла под позолоту. Естественной сушки. Применяется при подготовке поверхности металла под позолоту. Применяется при золочении металлов. |
| Грунтовки |  |
| Пентафталевая ПФ-020, красно-коричневая, под слоновую кость ГОСТ 18186-72 Глифталевая ГФ-021, красно-коричневая ГОСТ 25129-82 ГФ-031 желтая ТУ 6-10-698-74 ГФ-032 коричневая, желтая ТУ 6-10-698-74 ГФ-0119, красно-коричневая ГОСТ 23343-78 ГФ-0163 красно-коричневая ОСТ 6-10-409-77 Фенольные ФЛ-03к коричневая ФЛ-03ж желтая ГОСТ 9109-81 ФЛ-086 желтая (б. АЛГ-14) ГОСТ 16302-79 Канифольная КФ-030 (б. АЛГ-1) желтая, серо-зеленая ТУ 6-10-698-74 Полиакриловые АК-069 желтая ГОСТ 25718-83 АК-070 лимонно-желтая ГОСТ 25718-83 Поливинилацетатные ВЛ-02 и ВЛ-08 зеленовато-желтые ГОСТ 5.1414-72 | Грунтовка естественной и горячей сушки. Обладает удовлетворительной противокоррозионной стойкостью. Применяется в комплексе покрытий, стойких в жестких условиях эксплуатации, под различные эмали для умеренного климата. Грунтовка естественной и горячен сушки. Для грунтования металлических и деревянных поверхностей перед нанесением различных эмалей. Для грунтования поверхности алюминиевых и магниевых сплавов и стали под перхлорвиниловые, фенольные, нитроцеллюлозные, алкидные и масляные лакокрасочные материалы. Для грунтования поверхностей из алюминия, магниевых сплавов, стали. Грунтовка естественной и горячей сушки. Обладает удовлетворительной противокоррозионной стойкостью. Применяется в комплексе покрытий для умеренного климата. Имеет хорошую адгезию к металлу. Наносится по черным металлам. Грунтовка естественной сушки. Наносится по черным металлам, меди и ее сплавам. Грунтовки естественной и горячей сушки. Обладают удовлетворительной противокоррозионной стойкостью и влагостойкостью. Применяются в комплексе покрытий, стойких в жестких условиях эксплуатации, под различные эмали для умеренного и тропического климата. Имеют хорошую адгезию к металлам. Коричневая грунтовка наносится по черным металлам и меди, а желтая — по цветным металлам любым методом. Грунтовка естественной и горячей сушки. Обладает удовлетворительной противокоррозионной стойкостью. Применяется в комплексе покрытий, стойких в жестких условиях эксплуатации, под перхлорвиниловые, нитроцеллюлозные, масляные, глифталевые, пентафталевые, мочевинные и меламинные эмали. Обладает хорошей адгезией и наносится по алюминиевым сплавам различными методами. Грунтовки естественной и горячей сушки. Обладают удовлетворительной противокоррозионной стойкостью. Обладает хорошей адгезией и наносится по алюминию и его сплавам любым методом. У желтой грунтовки долговечность несколько больше, чем у серо-зеленой. Применяются в комплексе покрытий, стойких в жестких условиях эксплуатации, для умеренного климата. Грунтовки быстросохнущие естественной сушки. Обладают повышенной противокоррозионной стойкостью. Противокоррозионная стойкость грунтовки АК-070 несколько выше, чем у АК-069. Применяются в комплексе покрытий, стойких в жестких условиях эксплуатации и водостойких покрытий (для АК-070) под сополимерные и перхлорвиниловые эмали для умеренного, тропического и холодного климата. Имеют хорошую адгезию к черным и цветным металлам. Грунтовки быстросохнущие естественной сушки. Фосфатирующие. Применяются в качестве грунтовок при окраске цветных металлов в комплексе водостойких покрытий, стойких в жестких условиях эксплуатации, под перхлорвиниловые, масляные, глифталевые, пентафталевые, а при окраске черных металлов под алкидно-стирольные и поливинилацетатные эмали. Нанесение шпатлевок по фосфатирующим грунтовкам запрещается. В случае применения шпатлевок фосфатирующие грунтовки необходимо перекрывать эмалью или противокоррозионной грунтовкой. При окраске черных металлов грунтовки применяются взамен фосфатирования с последующим перекрытием противокоррозионными грунтовками. Имеют хорошую адгезию к черным и цветным металлам. Наносятся распылением. Допускается подкраска кистью. |
| Шпатлевки |  |
| Пентафталевая ПФ-002 красно-коричневая ГОСТ 10277-76 Перхлорвиниловые ХВ-005 серая ХВ-004 зеленая ГОСТ 10277-76 | Шпатлевка естественной и горячей сушки. Применяется для сплошного и местного шпатлевания под различные эмали для умеренного и тропического климата. Перед нанесением нитроцеллюлоз и их и перхлорвиниловых эмалей шпатлевку следует перекрывать грунтовкой. Шпатлевка хорошо шлифуется «всухую» и с водой; имеет хорошую адгезию к грунтовкам. Легко наносится на поверхность шпателем. Толщина одного слоя должна быть не более 0,5 мм, общая толщина не должна превышать 2 мм. Шпатлевки быстросохнущие, естественной сушки. ХВ-005 применяется для сплошного и местного шпатлевания, а ХВ-004 — для выправки незначительных дефектов под перхлорвиниловые и сополимерные эмали для тропического (ХВ-005) и умеренного климата (ХВ-004 и ХВ-005). Шпатлевки не рекомендуется наносить по фосфатирующим грунтовкам. Шпатлевки следует наносить по слою эмали шпателем. Шпатлевки имеют удовлетворительную адгезию. Толщина одного слоя шпатлевки ХВ-005 не более 0,5 мм. ХВ-004 — не более 0,3 мм. Общая толщина не должна превышать 2 мм. |

2.6. Типовые сочетания лакокрасочных материалов

Таблица 14

- НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТИПОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ШПАТЛЕВОК, ГРУНТОВОК, ЭМАЛЕЙ) ДЛЯ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

| Покрывные лакокрасочные материалы, ГОСТ или ТУ | Грунтовки |  |  |  | Шпатлевки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | черные металлы | алюминий и его сплавы | медь и ее сплавы | оцинкованная сталь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Масляные |  |  |  |  |  |
| Краски масляные густотертые для наружных работ ГОСТ 8292-75 | Масляная грунтовка — железный сурик на олифе ГФ-021 ГФ-0119 ФЛ-03к ГФ-0163 ГФ-032 коричневая | КФ-030 КФ-031 ФЛ-03ж ФЛ-086 ВЛ-02 ВЛ-08 | ФЛ-03к ГФ-0163 ГФ-032, коричн. ВЛ-02 ВЛ-08 | ГФ-031 ФЛ-03ж ВЛ-02 ВЛ-08 | ПФ-002 |
| Краски масляные и алкидные, готовые к применению МА-11, МА-11Н, ГФ-13, ГФ-13н, МА-15, МА-15Н, ПФ-14, ПФ-14Н ГОСТ 10503-71 |  |  |  |  |  |
| Краски черные густотертые МА-011, МА-015, ГФ-013, ПФ-014 ГОСТ 6586-77 | ГФ-020 ГФ-0119 ФЛ-03к ГФ-032 коричневая | ФЛ-03ж ВЛ-02 ВЛ-08 | ВЛ-02 ВЛ-08 | ВЛ-08 | ГФ-002 |
| Краски масляные и алкидные, готовые к применению МА-21, МА-21 Н, МА-22, МА-22Н МА-25, МА-25Н ГФ-23, ГФ-23Н ПФ-24, ПФ-24Н ГОСТ 10503-71 | Железный сурик на олифе ГФ-021 ГФ-0119 ФЛ-03к ГФ-0163 ГФ-032 коричневая | КФ-030 ГФ-031 Ф-086 ФЛ-03ж ВЛ-02 ВЛ-08 | ФЛ-03к ГФ-0163 ГФ-032, коричневая ВЛ-02 ВЛ-08 | ГФ-031 ФЛ-03ж ВЛ-02 ВЛ-08 | ПФ-002 |
| Перхлорвиниловые и поливинилхлоридные и сополимервинилхлоридные |  |  |  |  |  |
| Эмали ХВ-124, ХВ-125 ГОСТ 10144-74 | ГФ-021 ФЛ-03к ГФ-0163 ГФ-032 коричневая | ФЛ-086 ФЛ-03ж | ФЛ-03к ГФ-0163 ГФ-032 коричневая | ФЛ-03ж | ХВ-005 ХВ-004 |
| Эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-78 | ГФ-021 ФЛ-03к ГФ-0163 ГФ-032 коричневая | ФЛ-086 ФЛ-03ж | ФЛ-03к ГФ-0163 ГФ-032 коричневая | ФЛ-03ж | ХВ-005 ХВ-004 |
| Эмали ХВ-110, ХВ-113 ГОСТ 18374-79 | ГФ-021 ФЛ-03к ГФ-0163 ГФ-032 коричневая | ФЛ-086 ФЛ-03ж | ФЛ-03к ГФ-0163 ГФ-032 коричневая | ФЛ-03ж | ХВ-005 ХВ-004 |
| Эмаль ХВ -1100 ГОСТ 6993-79 |  |  |  |  |  |
| Эмаль ХВ-785 ГОСТ 7313-75 | ГФ-021 ФЛ-03к ГФ-0163 ГФ-032 коричневая | ФЛ-086 ФЛ-03ж | ФЛ-03к ГФ-0163 ГФ-032 коричневая | ФЛ-03ж | ХВ-005 ХВ-004 |
| Эмаль КС-1107 черная ТУ 6-10-1042-77 | ГФ-021 ФЛ-03к ГФ-0163 ГФ-032 коричневая | ФЛ-086 ФЛ-03ж | ФЛ-03к ГФ-0163 ГФ-032 коричневая | ФЛ-03ж | ХВ-005 ХВ-004 |
| Пентафталевые эмали: Эмаль ПФ-19м ТУ 6-10-1294-72 | ГФ-021 ГФ-0119 ФЛ-03к ГФ-0163 ГФ-032 коричневая | ФЛ-03к ГФ-0163 ГФ-032, коричневая ВЛ-02 | КФ-030 ГФ-031 ФЛ-03ж АК-070 ВЛ-02 | ФЛ-03ж | ПФ-002 |
| Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | ГФ-021 ФЛ-03к ГФ-0163 ГФ-032 коричневая | ФЛ-03ж | ФЛ-03к | ФЛ-03ж | ПФ-002 |
| Эмаль ПФ-133 ГОСТ 926-82 | ГФ-021 ГФ-0119 ФЛ-03к ГФ-0163 ГФ-032 коричневая ПФ-020 | КФ-030 ГФ-031 ФЛ-03ж АК-070 | ФЛ-03к ГФ-0163 ГФ-032 коричневая ВЛ-02 | ГФ-031 ФЛ-03ж ВЛ-02 | ПФ-002 |
| Эмаль ПФ-188 ГОСТ 24784-81 | ГФ-021 ГФ-0119 ФЛ-03к | КФ-030 ФЛ-03ж | ФЛ-03ж | ФЛ-03ж | ПФ-002 |
| Эмаль ПФ-223 ГОСТ 14923-78 | ГФ-021 ГФ-0119 | КФ-030 ФЛ-03ж | ФЛ-03ж | ФЛ-03ж | ПФ-002 |
| Эмаль ПФ-218 ГОСТ 21227-75 | ФЛ-03к ГФ-021 ГФ-0119 ФЛ-03к | КФ-030 ФЛ-03ж | ФЛ-03ж | ФЛ-03ж | ПФ-002 |
| Эмаль ПФ-230 ГОСТ 64-77 | ГФ-021 ГФ-0119 ФЛ-03к | КФ-030 ФЛ-03ж | ФЛ-03ж | ФЛ-03ж | ПФ-002 |
| Эпоксидные эмали | АК-070 | АК-070 | АК-070 |  |  |
| Эмаль ЭП-140 ГОСТ 24709-81 | АК-069 |  |  |  |  |

2.7. Совместимость лакокрасочных материалов

При нанесении лакокрасочных покрытий на металлические поверхности необходимо учитывать совместимость применяемых грунтовок со шпатлевками, эмалями, красками и лаками (табл. 15, 16).

Таблица 15

СОВМЕСТИМОСТЬ ШПАТЛЕВОК С ГРУНТОВКАМИ

| Грунтовки | Обозначение | Шпатлевки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПФ | ХВ | ГФ |
| Глифталевые | ГФ | + | + | + |
| Канифольные | КФ | + | — | + |
| Пентафталевые | ПФ | + | + | + |
| Фенолформальдегидные | ФЛ | + | + | + |
| Хлорвиниловые | ХВ | — | + | — |

«+» — означает совместимость,

«—» — означает несовместимость.

Таблица 16

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ЭМАЛИ, КРАСКИ, ЛАКИ)

С ГРУНТОВКАМИ

| Эмали, краски, лаки (ЛКМ) | Обозначение | Обозначение грунтовок но химическому составу |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АК | ВЛ | ГФ | КФ | ПФ | ФЛ | ХВ |
| Глифталевые | ГФ | + | + | + | + | + | + | — |
| Масляные | МА | — | + | + | + | + | + | — |
| Поливинилхлоридные | ХВ | + | + | + | + | + | + | + |
| Пентафталевые | ПФ | + | + | + | + | + | + | + |
| Перхлорвиниловые | ХВ | + | + | + | + | + | + | + |
| Сополимерновинилхлоридные | ХС | + | + | + | + | + | + | + |
| Эпоксидные | ЭП | + | + | + | — | + | + | — |

2.8. Вспомогательные материалы

Для разведения лакокрасочных материалов до рабочей вязкости применяют органические однокомпонентные или многокомпонентные (смеси) растворители, разбавители и разжижители (табл. 17, 18).

Таблица 17

РАСТВОРИТЕЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ ЭМАЛЕЙ

| Растворитель ГОСТ или ТУ | Разбавляемые лакокрасочные материалы |
| --- | --- |
| Многокомпонентные растворители |  |
| Р-4 ГОСТ 7827-74 | Перхлорвиниловые материалы и материалы на основе сополимеров винилхлорида. |
| Р-5 ГОСТ 7827-74 | Перхлорвиниловые, акриловые и полистирольные |
| РФГ ГОСТ 12708-77 | Фосфатирующие грунтовки ВЛ-02 и ВЛ-023 |
| С46 ГОСТ 18188-72 | Нитроглифталевые, эпоксидные |
| РС-2 ТУ 6-10-952-75 | Масляные, пентафталевые эмали, битумные лаки. |
| Однокомпонентные растворители |  |
| Уайт-спирит (бензин-растворитель) ГОСТ 3134-78 | Масляные, масляносмоляные, битумные, пентафталевые, фенольные, глифталевые |
| Ксилол нефтяной ГОСТ 9410-78, марки А, Б | Глифталевые и пентафталевые, фенольные, эпоксифенольные, битумные, кремнийорганические |
| Сольвент каменно-угольный ГОСТ 1928-79 сорт 1-ый сорт 2-ой | Перхлорвиниловые (пригодные для нанесения кистью), битумные, глифталевые, пентафталевые |
| Сольвент нефтяной ГОСТ 10214-78 | То же |

Таблица 18

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

| Растворитель | Компоненты | Содержание,% |
| --- | --- | --- |
| Р-4 | Бутилацетат | 12 |
|  | Ацетон | 26 |
|  | Толуол | 62 |
| Р-5 | Бутилацетат | 30 |
|  | Ацетон | 30 |
|  | Ксилол | 40 |
| РФГ | Бутиловый изопропиловый спирт | 75 |
|  | Бутиловый спирт | 25 |
| 646 | Бутилацетат или амилацетат | 10 |
|  | Этилцеллозольв | 8 |
|  | Ацетон | 7 |
|  | Бутиловой спирт | 15 |
|  | Этиловой спирт | 10 |
|  | Толуол | 50 |
| РС-2 | Ксилол Уайт-спирит |  |

- 3.	МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Методов нанесения лакокрасочных материалов много: пневматическое и безвоздушное распыление, окрашивание в электрическом поле, окрашивание кистью и другие.

Размеры и конфигурация изделий, требования, предъявляемые к покрытию, экономическая целесообразность обосновывают выбор того или иного метода.

В практике реставрации чаще всего применяют пневматическое распыление и окрашивание металла кистью.

Расход лакокрасочных материалов меняется в зависимости от метода нанесения.

3.1. Окрашивание пневматическим распылением (табл. 19—22)

Наиболее распространенный метод. Оборудование, используемое при этом — пневматические пистолеты с системой подготовки сжатого воздуха и лакокрасочного материала — имеет следующие преимущества:

—	универсальность — возможность применения почти в любых производственных условиях;

—	простота устройства и обслуживания;

—	надежность работы;

- —	возможность нанесения почти всех лакокрасочных материалов;

- —	возможность окрашивания изделий различных размеров и групп сложности.

Таблица 19

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО РАСПЫЛЕНИЯ (БЕЗ НАГРЕВА)

| Лакокрасочный материал | Рабочая вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при 18—20°С | Толщина одного слоя, мкм | Растворитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Перхлорвиниловые и сополимеровинилхлридные |  |  |  |
| грунтовки эмали лаки | 16—20 14—22 14—22 | 10—20 10—20 10—15 | Р-4, Р-5, Р-24, Р-4, Р-5, Р-24, сольвент Р-4 |
| Глифталевые |  |  |  |
| грунтовки эмали лаки | 16—24 18—32 20—25 | 10—20 15—25 10—20 | Смесь уайт-спирита с ксилолом или сольвентом или скипидаром (1 : 1) Сольвент, скипидар, ксилол |
| Пентафталевые |  |  |  |
| грунтовки эмали лаки | 16—24 20—30 18—21 | 12—20 15—25 12—20 | Смесь уайт-спирита с ксилолом или сольвентом (1:1), сольвент, ксилол |
| Фенольные |  |  |  |
| грунтовки эмали лаки | 18—22 15—22 18—20 | 12—25 20—25 10—15 | Уайт-спирит, скипидар, сольвент, ксилол; ксилол РКБ-1. Спирты бутиловый и этиловый (гидролизный) |
| Масляные краски * | 25—30 | 15—25 | Смесь сольвента с уайт-спиритом (1:3) |
| Канифольные |  |  |  |
| грунтовки эмали лаки | 16—24 20—30 20—25 | 10—15 15—25 15—25 | Уайт-спирит, ксилол с уайт-спиритом (1:1) |
| Битумные |  |  |  |
| эмали лаки | 18—25 15—25 | 15—25 10—20 | Уайт-спирит, скипидар, сольвент, ксилол |
| Янтарные лаки | 13—15 | 10—15 | Скипидар |

______________

* В густотертые масляные краски добавляют олифу согласно ТУ или ГОСТ на данный материал.

Таблица 20

- НОРМЫ РАСХОДА ГРУНТОВОК И ШПАТЛЕВОК

- ПРИ ПНЕВМАТИЧЕСКОМ РАСПЫЛЕНИИ

| Марка | Норма расхода, г/м2, мкм | Марка | Норма расхода, г/м2, мкм |
| --- | --- | --- | --- |
| КФ-030 желтая серо-зеленая | 3,9 | ФЛ-03ж желтая | 3,87 |
|  | 3,97 | ВЛ-02 | 9,84 |
| ГФ-032 желтая коричневая | 3,75 | АК-069 | 9,27 |
|  | 5,39 | АК-070 | 13,6 |
| ГФ-0119 красно - коричневая | 4,3 | ПФ-002 красно- коричневая | 3,25 |
| ПФ-020 красно - коричневая слоновая кость | 3,04 | ХВ-004 зеленая | 4,92 |
|  | 3,51 | ХВ-005 серая | 5,21 |
| ФЛ-03к коричневая | 4,22 |  |  |

Таблица 21

НОРМЫ РАСХОДА ЭМАЛЕЙ ПРИ ПНЕВМАТИЧЕСКОМ

РАСПЫЛЕНИИ БЕЗ НАГРЕВА

| Марка эмали | Норма расхода, г/м2, мкм | Марка эмали | Норма расхода, г/м2, мкм | Марка эмали | Норма расхода, г/м2, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПФ-19м |  | ХВ-110 |  | ГФ-230 |  |
| Светло-коричневая | 5,22 | Кремовая | 5,96 | Светло- голубая | 4,48 |
| Серо-зеленая | 5,00 | Красная | 5,65 | Серо-голубая | 4,85 |
| Зеленая | 4,25 | Защитная | 56,5 | Белая | 4,48 |
| ПФ-19м |  | ХВ-113 |  | ГФ-230 |  |
| Черная | 3,73 |  |  | Фисташковая | 4,48 |
| Светло-голубая | 4,51 | Зеленая | 5,96 | Под слоновую кость | 4,37 |
| Темно-серая | 4,51 | Голубая | 5,65 | Кремовая | 4,65 |
| Светло-серо- голубая | 4,51 | Салатная | 5,65 |  |  |
|  |  | Серая | 5,79 |  |  |
| ПФ-115 |  | ХВ-16 |  | ЭП-140 |  |
| Белая | 3,82 | Зеленая | 9,17 | Белая | 4,85 |
| Кремовая | 3,72 | Желтая | 9,78 | Светло-серая | 5,3 |
| Бежевая | 4,0 | Красная | 8,77 | Серо-голубая | 5,3 |
| Голубая | 3,33 | Синяя | 10,2 | Желтая | 5,3 |
| Синяя | 3,14 | XВ-124 |  | Красная | 4,65 |
| Коричневая | 4,56 | Серая | 7,1 | Черная | 3,56 |
| Красная | 3,44 | Голубая | 6,93 | Лак АК-113 | 20,6 |
| Вишневая | 3,21 | XВ-125 |  |  |  |
| ПФ-133 |  | Серебристая | 8,35 |  |  |
| Кремовая | 3,52 | XВ-785 |  |  |  |
| Оранжевая | 5,22 | Белая | 8,0 |  |  |
| Зеленая | 3,72 | Кремовая | 7,8 |  |  |
| Голубая | 3,28 | Желтая | 8,3 |  |  |
| Черная | 3,34 | Серая | 7,6 |  |  |
| Светло-серая | 3,41 | Красно- коричневая | 7,8 |  |  |
| Красная | 3,45 | Черная | 6,9 |  |  |
| ПФ-218 |  | XВ-1100 |  |  |  |
| Белая | 3,69 | Желтая | 6,9 |  |  |
| Слоновая кость | 3,93 | Защитная | 7,1 |  |  |
| Голубая | 3,84 | Красная | 6,9 |  |  |
| ПФ-223 |  | XВ-1100 |  |  |  |
| Желтая | 3,8 | Серая | 7,3 |  |  |
| Коричневая | 3,56 | Белая | 7,2 |  |  |
| Синяя | 3,78 | Бежевая | 7,1 |  |  |
| Стальная | 4,22 | Кремовая | 7,1 |  |  |
| Белая | 4,67 | Зеленая | 7,1 |  |  |
| Черпая | 4,64 | Голубая | 7,3 |  |  |
| Красная | 3,27 | Красно- коричневая | 7,9 |  |  |
| Лак ПФ-170 | 3,09 |  |  |  |  |
|  |  | Шаровая | 7,55 |  |  |
|  |  | ХС-1107м | 11,6 |  |  |
|  |  | ХС-1107гм | 9,19 |  |  |

- 3.2.	Окрашивание кистью

Простой метод; характеризуется небольшим расходом лакокрасочных материалов (табл. 22). Его недостатки — низкая производительность и большая трудоемкость, невозможность использовать быстросохнущие и плохо растушевывающиеся лакокрасочные материалы.

Таблица 22

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ КИСТЬЮ

| Лакокрасочный материал | Ориентировочная |  | Растворитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | рабочая вязкость по ВЗ-4 при 18-22°С, сек | толщина одного слоя, мкм |  |
| Пентафталевые |  |  |  |
| грунтовки | 18—30 | 12—30 | Сольвент, скипидар, уайт-спирит |
| эмали | 20—50 | 15—40 | То же |
| лаки | 20—40 | 12-30 | То же |
| Глифталевые |  |  |  |
| грунтовки | 12-30 | 10-25 | Смесь уайт-спирита с сольвентом или ксилолом (1:1) |
| эмали | 20—45 | 15—35 | То же |
| лаки | 20—40 | 10—30 | Сольвент, скипидар, ксилол |
| Масляные краски и эмали | 25-50 | 15—35 | Уайт-спирит, сольвент, скипидар |
| Битумные |  |  |  |
| эмали | 28—40 | 15—35 | Уайт-спирит, скипидар |
| лаки | 25—40 | 15—30 | То же |
| Канифольные |  |  |  |
| грунтовки | 20—32 | 15—25 | Уайт-спирит, ксилол, смесь ксилола с уайт- спиритом (1:1) |
| эмали | 25—35 | 20—30 |  |
| Фенольные грунтовки | 20—24 | 12—25 | Сольвент, скипидар, уайт-спирит |
| Краски | 30—60 | 30—45 | Спирт этиловый или изопропиловый |

- 4.	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

- ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Оборудование для окрашивания пневматическим распылением состоит из пистолетов (краскораспылителей) с системой подготовки сжатого воздуха и лакокрасочного материала, средств автоматизации и механизации (механизмов перемещения краскораспылителей, подъемных площадок и т. п.), окрасочных камер и средств пожаротушения.

4.1. Краскораспылители

В реставрационной практике окрасочные камеры не применяют. Обычно используют ручные пневматические краскораспылители (табл. 23).

Выпускают краскораспылители четырех типов, различающихся по подаче краски: с верхним красконаливным бачком (стаканом) для небольшой производительности и частой смены краски; с нижним красконаливным бачком; с центральной подачей краски под давлением от красконагнетательного бака; универсальный краскораспылитель — может быть применен любой вариант подачи краски.

Для окрашивания труднодоступных мест, элементов тонкостенных и сложной конфигурации на краскораспылителях применяют различные насадки: с направлением факела окрасочного состава вдоль оси удлинителя, под углом к оси удлинителя 45°, 90° и 135° и круговым.

Обычно применяют краскораспылители марки СО-71А, СО-44А, СО-19Б, СО-6Б, КРУ-1.

Краскораспылитель СО-71А наиболее распространен в связи с его высокой производительностью. Он снабжен сменными распылительными головками для механического и воздушного обжатия окрасочного факела. Для окрашивания больших поверхностей используют красконагнетательный бак, а для окраски малых — ручной краскораспылитель с наливным стаканом. При этом устанавливают распылительную головку с воздушным обжатием струи, так как при установке щелевой распылительной головки из-за повышения давления во внутренней камере смешивания краска выплескивается из наливного стакана.

Краскораспылитель СО-44А низкого давления и небольшой производительности. Он предназначен для окрашивания составами небольшой вязкости. Снабжается сжатым воздухом от переносной воздуходувной установки или пылесоса.

Краскораспылители СО-19Б и СО-6Б предназначены для окрашивания предметов с мелкими деталями, решеток. Краскораспылитель СО-19Б имеет две сменные распылительные головки с круглым и щелевидным выходными отверстиями, а также снабжен подвесным стаканом для краски. Краскораспылитель СО-6Б отличается от краскораспылителей СО-71А и СО-44А конструкцией распылительной головки, которая может давать только круглый окрасочный факел.

Универсальный распылитель КРУ-1 имеет более совершенную конструкцию, чем распылитель типа СО-71А. Его применяют при значительных объемах антикоррозионных работ.

Таблица 23

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РУЧНЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕЙ

| Параметры | СО-6Б | СО-19Б | СО-44А | СО-71 А | КРУ-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность, м2/ч | 20—25 | 25—30 | 50 | 400 | до 600 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2,4 | 2,4 | 4,8 | 30 | 11 |
| Давление воздуха, МПа | 0,1—0,2 | 0,2 | 0,01 | 0,05—0,3 | 0,3-0,4 |
| Вязкость распыляемого состава по ВЗ-4 | 15—20 | до 50 | 18-20 | 30-35 | до 50 |
| Вместимость стакана, л | 0,15 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | — |
| Габаритные размеры, мм | 150х56х250 | 172х138х245 | 195х106х310 | 165х93х365 | 195х96х345 |
| Масса, кг | 0,45 | 0,65 | 0,5 | 0,8 | 0,66 |

4.2. Вспомогательное оборудование

К вспомогательному оборудованию относятся регуляторы давления, масловодоотделители, красконагнетательные баки, шланги для подачи в краскораспылители лакокрасочного материала н воздуха (табл. 24).

Таблица 24

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМОЕ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО РАСПЫЛЕНИЯ

| Оборудование | Характеристика |
| --- | --- |
| Красконагнетателный бак СО-12А | Переносный, с ручной мешалкой, рассчитан на работу одного распылителя; давление регулируется редуктором. Объем 20 л, давление воздуха 0,4 МПа; давление на лакокрасочный материал 0,4 МПа; размеры 970X410X350 мм; масса 20 кг |
| Краскопагпетательний бак СО-13А | Переносный, с пневматической мешалкой (турбина — 417А), рассчитан на одновременную работу двух распылителей; давление на лакокрасочный материал регулируется редуктором. Объем 60 л; максимальное рабочее давление воздуха 0,5 МПа; максимальное рабочее давление на лакокрасочный материал 0,5 МПа; расход сжатого воздуха 0,45 м3/час, размеры 1030X480X500 мм; масса турбины 40 кг, масса бака 40 кг |
| Красконагнетательный бак СО-42 | Переносный, с пневматической мешалкой; рассчитан на одновременную работу двух распылителей. Объем 40 л; максимальное рабочее давление воздуха 0,4 МПа; размеры 790X480X450 мм; масса 30 кг |
| Воздухоочиститель СО-15А | Для очистки воздуха от влаги и масла; рассчитан на одновременную работу двух аппаратов; фильтр изготовлен из сетки и войлока. Объем — 1,2 л; максимальное рабочее давление воздуха |
| Компрессор СО-7А | 0,6 МПа; размеры 550X270X135 мм, масса 35 кг Максимальная подача воздуха 30 м3м/ч; максимальное давление воздуха 0,6 МПа, мощность электродвигателя ОАЛ-2-32-2 4 кВт; вместимость ресивера 22 л; размеры 920X480X820 мм, масса 140 кг |
| Компрессор СО-45А | Максимальная подача воздуха 3 м3/ч; максимальное давление воздуха 0,3 МПа; мощность электродвигателя 0,27 кВт; размеры 425Х245Х Х355 мм, масса 21 кг |

4.3.	Правила эксплуатации пневматических краскораспылителей

При подготовке краскораспылителей к работе необходимо проверить состояние краскораспылительной головки, чистоту и соосность отверстий материального сопла и воздушной головки, состояние рукавов и их соединений, герметичность баков, исправность компрессоров и удочек, чистоту фильтров.

Расстояние от краскораспылителя до окрашиваемой поверхности должно составлять 250—350 мм в зависимости от вязкости распыляемого состава. При круглом факеле расстояние может быть увеличено до 400—450 мм. Направление факела должно быть перпендикулярным поверхности. Торец наконечника материального сопла должен быть на уровне воздушной головки.

Краскораспылители после окончания работы необходимо промыть растворителем под давлением. Отдельно промывают головку. Если сопло забьется окрашивающим составом, то его можно очищать только деревянными, латунными или медными шпильками.

- 5.	СУШКА ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

Сушку (отверждение лакокрасочных покрытий) можно производить непосредственно на воздухе — естественная сушка — или при повышенной температуре — горячая сушка (табл. 25). Существуют различные методы горячей сушки: конвективная (горячим воздухом), терморадиационная (инфракрасными лучами), индукционная.

В практике реставрации памятников архитектуры сушка свежеокрашенных металлических элементов памятников архитектуры применяется естественная. Для мелких съемных деталей (типа фурнитуры), для музейных экспонатов может быть использована горячая сушка (наиболее целесообразна — конвективная).

Таблица 25

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ СУШКИ ДЛЯ УМЕРЕННОГО КЛИМАТА

| Лакокрасочный материал | Естественная |  | Горячая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | температура, °С | время, час. мин | температура, °С | время, час. мин |
| Грунтовки |  |  |  |  |
| ФЛ-03к, ФЛ-03ж ФЛ-03к. ФЛ-03ж | 18—22 18—22 | 12 часов 24 часа | 100—110 100—110 | 35 мин. 1 час |
| под перхлорвиниловые шпатлевки, эмали, нитроцеллюлозные шпатлевки, эмали, лаки, а также для водостойких покрытий под перхлорвиниловые эмали 1-ый слой 2-ой слой | 18-22 18-22 | 24 часа от 30 до 2 часов | 100-110 | 1 час |
| ГФ-0163 | 18—22 | 48 часов | 100—110 | 35 мин. |
| под нитроцеллюлозные шпатлевки, эмали и перхлорвиниловые шпатлевки | 18—22 | 48 часов | 100—110 | 1 час |
| под перхлорвиниловые эмали 1-ый слой 2-он слой | 18-22 18-22 | 48 часов от 30 мин до 2 часов | 100-110 — | 35 мин. — |
| ГФ-021 | 18-22 | 48 часов | 100-110 | 35 мин. |
| под перхлорвиниловые эмали 1-ый слой 2-ой слой | 18-22 18-22 | 48 часов от 30 мин до 2 часов | 100-110 — | 35 мин. |
| ГФ-0119 | 18-22 | 48 часов | 100-110 | 35 мин. |
| ПФ-020 | 18-22 | 5 часов | 70 | 1 час |
| КФ-030 желтая | 18-22 | 40 часов | 70-80 | 4 часа |
| КФ-030 серо-зеленая | 18-22 | 36 часов | 70-80 | 3 часа |
| Железный сурик | 18-22 | 24 часа | 100—110 | 1 час |
| АК-069 | 18-22 | 2 часа | — | — |
| АК-070 | 18-22 | 1 час | — | — |
| ВЛ-02 | 18-22 | 15 мин | — | — |
| ВЛ-08 | 18-22 | 15 мин |  |  |
| Шпатлевки |  |  |  |  |
| ХВ-004 | 18-22 | 2 часа | — | — |
| ХВ-005 | 18-22 | 2 часа 30 мин | 60 | 1 час |
| Эмали |  |  |  |  |
| ХВ-124 | 18-22 | 2 часа | 60 | 1 час |
| ХВ-125 | 18-22 | 1 час | 60 | 30 мин. |
| ХВ-16 | 18-22 | 1час 30 мин | 60 | 1 час |
| ХВ-110 | 18-22 | 3 часа | 60 | 1 час |
| ХВ-113 | 18-22 | 3часа | 60 | 1 час |
| ХВ-130 | 18-22 | 1 час 30 мин | — | — |
| ХВ-1100 | 18-22 | 1 час | 60 | 30 мин. |
| ХВ-785 черная | 18-22 | 2 часа | 60 | 1 час |
| ХВ-1107 | 18-22 | 2 часа | 60 | 1 час |
| АК-113 (лак) | 18-22 | 2 часа | 70 | 4 часа |
| ПФ-19м для всех цветов | 18-22 | 30 часов | 70-80 | 3 часа |
| ПФ-19м черного цвета | 18-22 | 36 часов | 70-80 | 4 часа |
| ПФ-19г | 18-22 | 48 часов | 60—70 | 6 часов |
| ПФ-188 | 18-22 | 24 часов | 85—90 | 1,5 часа |
| ПФ-133 | 18-22 | 24 часа | 70 | 1 час 30 мин |
| ПФ-133 черная | 18-22 | 36 часов | 80 | 2 часа |
| ПФ-115 каждый слой | 18-22 | 24 часа | 100—110 | 1 час |
| последний слой | 18-22 | 48 часов | — | — |
| ПФ-223 | 18-22 | 30 часов | 70—80 | 3 часа |
| ГФ-230 | 18-22 | 72 часа | — | — |
| Лаки |  |  |  |  |
| ПФ-170 | 18-22 | 72 часа | 90—95 | 3 часа |
| ПФ-170 (с алюминиевой пудрой) | 18-22 | 48 часов | 100 | 2 часа |
| АК-113 | 18-22 | 2 часа |  |  |
| АС-16 | 18-22 | 1 час |  |  |
| Краски |  |  |  |  |
| Черные густотертые МА-011, МА-015 ГФ-013, ПФ-014 | 18-22 | 24 часа | 100 | 2 часа |
| Масляные МА-011 и МА-015 густотертые, специальные | 18-22 | 24 часа | 100 | 2 часа |
| Масляная густотертая для кровельных работ МА-015 | 18-22 | 24 часа | 100 | 2 часа |
| Масляные цветные густотертые для наружных работ | 18-22 | 24 часа | 100 | 2 часа |
| Краски масляные, земляные, густотертые; сурик железный, мумия, охра | 18-22 | 24 часа | 100 | 2 часа |
| Масляные алкидные цветные густотертые для внутренних работ | 18-22 | 24 часа | — | — |
| Масляные н алкидные, готовые к употреблению для наружных работ МА-11, МА-11Н, ГФ-13, ГФ-13Н, Г1Ф14, ПФ-14Н | 18-22 | 24 часа |  |  |
| Для внутренних работ МА-21, МА-21Н, МА-22, МА-22Н, МА-25, МА-25Н, ГФ-23, ГФ-23Н, ПФ-24, ПФ-24Н | 18-22 | 24 часа |  |  |
| Краска БТ-177 | 18-22 | 16 часов | 100 | 30 мин. |
| Эмаль ЭП-140 |  | 6 часов | 90 | 1 час |

- 6.	ДЕФЕКТЫ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ,

- СПОСОБЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ

- Дефекты лакокрасочных покрытий возникают либо вскоре после нанесения, либо после длительного атмосферного воздействия (табл. 26).

- Таблица 26

ДЕФЕКТЫ ПОКРЫТИЙ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И УСТРАНЕНИЮ

| Дефект покрытия | Причина возникновения | Рекомендации но предупреждению и устранению дефекта |
| --- | --- | --- |
| Грунтовки |  |  |
| Потеки грунтовки | Грунтовка нанесена толстым слоем | Уменьшить толщину наносимого слоя |
| Неудовлетворительная адгезия грунтовки к металлу | Грунтовка нанесена на плохо обезжиренную поверхность | Провести повторное обезжиривание поверхности |
|  | Грунтовка нанесена на влажную поверхность | Обеспечить тщательную сушку поверхности перед грунтованием |
| Шпатлевки |  |  |
| Пленка шпатлевки снимается с грунтовки, легко рассыпаясь | В состав шпатлевки введено недостаточное количество связующего (олифы, лака, клея) | Правильно приготовить шпатлевку |
| Пленка шпатлевки после высыхания дает трещины | Шпатлевка нанесена на непросохшую грунтовку (отслаивание вместе с грунтовкой) или нанесена толстым слоем (отслаивание от грунтовки) | Просушить грунтовку до полного высыхания. Уменьшить толщину слоя шпатлевки |
| Пленка шпатлевки трудно шлифуется | Шпатлевка содержит избыточное количество связующего вещества | Правильно приготовить шпатлевку |
| Слой шпатлевки плохо сцепляется с поверхностью грунтовки | Поверхность грунтовки не очищена от загрязнения перед шпатлеванием | Тщательно расчистить от загрязнений верхний слой грунтовки |
| Краски, эмали |  |  |
| Неудовлетворительная адгезия с нижележащими слоями | Неудовлетворительно подготовлена поверхность под окраску: имеются остатки масла, воды, ржавчины | Тщательно обезжирить и просушить поверхность |
|  | При разведении использован несоответствующий растворитель | Применять растворители, указанные в ГОСТе, ТУ |
|  | Материал нанесен на горячую или слишком холодную поверхность |  |
| Наличие «шагрени»; внешний вид покрытия напоминает апельсиновую корку | Лакокрасочный материал, нанесенный на поверхность распылением, не обладает достаточной текучестью для образования гладкой пленки | Необходимо ввести в лакокрасочный материал менее летучие растворители с тем, чтобы он не успел растечься по поверхности |
| Растрескивание покрытия | Покрытие нанесено по старому растрескавшемуся покрытию. Нанесен очень толстый слой окончательного покрытия | Удалить старое покрытие |
|  | Использован несоответствующий растворитель | Применить растворитель, соответствующий ГОСТу ТУ |
|  | Недостаточно перемешан материал (нарушено соотношение пигмента — связующего) |  |
| Потеки (наплывы) | Покрытие нанесено на грязную поверхность или на пленку, которая растворяется и обусловливает стекание верхнего слоя | Покрытие наносить только на чистую поверхность |
|  | Большое количество медленно испаряющегося растворителя | Подобрать нужный растворитель |
|  | Слой эмали слишком толстый, эмаль имеет малую вязкость | Проверить вязкость и наносить слой нормальной толщины |
|  | Неправильная форма факела распыления | Отрегулировать факел распыления |
|  | Низкое давление воздуха при распылении | Увеличить давление сжатого воздуха при распылении |
| Сморщивание — появление многочисленных морщин («муара») на поверхности покрытия после воздушной или горячей сушки | Излишняя толщина покрытия | Наносить слой меньшей толщины |
|  | Быстрое затвердевание верхнего слоя. | Подобрать растворитель, замедляющий затвердевание верхнего слоя |
|  | Высокая окружающая температура | Создать нормальную температуру |
|  | Избыточное количество сиккатива | Уменьшить количество сиккатива |
| Вскипание — наличие на поверхности л/к покрытия большого количества пор, особенно в утолщенных местах покрытия | Слишком толстый слой пленки | Уменьшить толщину покрытия |
|  | Большая вязкость лакокрасочного материала | Снизить вязкость |
| Покрытие имеет различные оттенки цвета | Перед применением эмаль плохо перемешана | Обеспечить тщательное перемешивание эмали перед применением |
| Покрытие матовое | Высокая относительная влажность воздуха |  |
|  | Лакокрасочный материал содержит большое количество воды | Заменить лакокрасочный материал |
|  | В материал введено большое количество летучего растворителя | Развести лакокрасочный материал соответствующим растворителем |

- 7.	ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с материалами, содержащими токсичные органические растворители (ксилол, толуол, сольвент, уайт-спирит и пр.), при их приготовлении, а также хранении необходимо соблюдать правила по технике безопасности, предусмотренные «Правилами по технике безопасности для строительных и монтажных работ», утвержденными ЦК профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных материалов 26.11Л958 г., ПБВХП-74 и главой СНиП III-4-80.

ЛИТЕРАТУРА

Окраска металлических поверхностей. ОМТРМ 7312-010-78, М., 1978.

Руководство по защите строительных металлоконструкций, работающих в агрессивных средах и различных климатических условиях. М., 1974.

Денкер И. И. Технология окраски изделий в машиностроении. М., 1984.

Окрасочные работы в машиностроении. Под ред. д-ра техн. наук Е. В. Искры, Л., 1984.

Ямпольский А. М., Ильин В. А. Краткий справочник гальванотехника. Л., 1981.

Плендерлие Г. Дж. Консервация древностей и произведений искусства. Сообщения ВЦНИЛКР № 8—9, 1963.; № 10—11, 1964.

Вольберг В. В. Справочник молодого маляра по металлу. М., 1986.

Белогуров В. П., Гмырь В. Д. Справочник молодого маляра, М., 1984.

Прейскурант № 05—04. Оптовые цены на лакокрасочные материалы. М., 1980.

Сосснаб СССР. Общесоюзные нормативы расхода лакокрасочных материалов в машиностроении и приборостроении. М., 1984.